1.3. Заготовка, укладка и натяжение арматуры при стендовой технологии

Процесс армирования преднапряженных конструкций отдельными проволоками, пакетами, прядями и пучками при стендовой организации   технологии   включает   следующие   операции.

Заготовка и укладка проволочных пакетов

Заготовка и раскладка арматуры при армировании конструкций проволокой весьма трудоемка, что оказывает значительное влияние на производительность стендов. Операции по заготовке и укладке пакетов могут производиться раздельно и совместно. При раздельном способе вначале на специальных установках, располагаемых в большинстве случаев параллельно стенду, заготавливают пакет, а затем его переносят и укладывают в форму. При совмещенном способе заготовку и укладку пакетов производят одновременно.

Для предварительной заготовки и сборки пакетов применяют установки нескольких типов, предусматривающие раскладку с притормаживанием всех проволок пакета, выравниванием их и закреплением в зажимах в натянутом состоянии.

Рис. 20. Установка института «Гипростройиндустрия»: 1 — устройство для мотков проволоки;  2 — тормозное устройство;  3 — гидравлический  пресс;  4 — натяжное устройство;  5 — каретка;  6 — рама   цепного  конвейера; 7 — привод

Установка конструкции Гипростройиндустрии (рис. 20) состоит из приспособления для вертикального размещения катушек (бобин) с проволокой, цепного конвейера, гидропресса для профилирования и закрепления концов проволоки в зажимах и отрезного устройства. Необходимое количество проволок с катушек подается через тормозное устройство к гидропрессу, где производится раскладка концов по заданной схеме в зажиме гребенчатого типа. Прессом концы проволоки изгибаются, после чего в сжатом положении фиксируются двумя болтами.

Процесс армирования предварительно напряженных конструкций пакетами, прядями и пучками при стендовой технологии

Выпрямление и очистка арматурной стали

Правильные станки и приспособления для чистки

Профилирование проволоки или свивка прядей

Установки для профилирования и свивки

Резка арматурной стали по длине

Ножницы, прессы

Сборка пакетов и пучков

Установки для заготовки пакетов и пучков. Зажимы и гильзы

Закрепление концов арматуры и натяжение

Домкраты и установки для электротермического натяжения. Захваты

Контроль величины натяжения

Специальные приборы, манометр, линейка

Снятие зажимов и обрезка концов арматуры

Установка для газопламенной и механической резки, домкраты

Затем зажим, закрепленный в каретке конвейера, перемещают к противоположному концу стенда, образуя струнопакет необходимой длины. При этом поступающая с катушек проволока благодаря тормозному устройству натягивается с небольшим усилием 100 кГ 
(1 кн) на каждую проволоку. Затем с помощью гидропресса вначале линии устанавливают второй зажим и через 400 мм— третий, являющийся головным для следующего пакета. Разрезав проволоки между вторым и третьим зажимами, готовый пакет транспортируют и укладывают на стенде в опалубку. Здесь зажимы соединяют с тягами упоров и гидродомкратом производят натяжение пакета.

Полуавтоматическая линия ЦНИИС Минтрансстроя (рис. 21) включает приспособление для размещения кассет с мотками проволоки (вертушки), цепной конвейер и комплект механизмов, производящих размотку, профилирование и резку проволоки.

Проволока, поступающая из мотков, вначале линии протягивается между рифлеными валками, которые одновременно придают ей периодический профиль и производят торможение.

Из профилирующе-тормозного механизма проволока подается в направляющий аппарат, где с помощью ремизок и электромагнитов распределяется в тяговом зажиме. На обоих концах струнопакета с помощью высадно-отрубных прессов устанавливают зажимы, после чего готовый пакет перемещают на стенд и укладывают в опалубку.

Рис. 137. Полуавтоматическая линия заготовки струнопакетов

б. ЦНИИС Минтрансстроя:

1 — профилирующее  тормозное  устройство;   2 — направляющие  ролики;

3 — ремизочный    аппарат;    4 — верстак;    5 — цепной    конвейер;

6 — высадочно-отрубной пресс;  7 — приводная  станция  конвейера

На стендах типа СМ-535 транспортирование готовых струнопакетов осуществляют специальными передвижными кранами-укосинами, а на стендах других конструкций — мостовыми кранами и тельферами.

При использовании проволоки, поставляемой в мотках малых диаметров (внутренний 300—400 и наружный 500—700 мм), в процесс заготовки преднапряженной арматуры включают операции по ее выпрямлению.

В установках для изготовления проволочных пакетов и пучков применяют правильно-отрезные станки С-758 и С-338, а также отдельные их части (правильные барабаны).

Резку проволоки при заготовке пакетов и пучков осуществляют ручными прессножницами и газопламенными резаками (керосинорезами, автогенными аппаратами и т. д.).

Для резки проволоки сконструированы также приспособления с тонким абразивным диском и анодно-механические пилы.

По сравнению с процессом армирования преднапряженных конструкций проволокой технология заготовки укладки и натяжения стержневой арматуры на стендах значительно проще. Процесс в этом случае включает операции по стыкованию, резке, укладке стержней в формы, установке индивидуальных зажимов и приварке анкеров, натяжению стержней и передаче усилий на бетон. При этом для заготовки стержней и приварки анкеров используют оборудование арматурных цехов; для закрепления стержней применяют индивидуальные зажимы и анкеры, а натяжение осуществляют домкратами и электротермическим способом.

Заготовка прядей и пучков

Способностью к самозаанкериванию обладает только проволока диаметром до 2 мм.

Для обеспечения надежного сцепления натягиваемой арматуры диаметром 2—5 мм с бетоном применяют свивку в пряди, а также концевые и промежуточные анкерные устройства.

Изготовление витых прядей из двух-трех проволок иногда организуют на предприятиях сборного железобетона. Пряди с большим количеством проволок (5—7 и более) выпускаются металлургическими заводами.

Для свивки двух-трех проволочных прядей Центрогипрошахтстроем сконструирован станок типа ДП-8 (рис. 22). Шпули (кассеты) с проволокой размещают во вращающихся люльках станка. Люльки со шпулями помещены между вращающимися дисками, несущими свивочную головку. При вращении дисков со сбивочной головкой люльки со шпулями не вращаются. Из свивочной головки проволока подается в разъемную плашку, где она свивается в двух- или трехжильную прядь. Свитая прядь огибает тянущее колесо (2—3 витка) и затем поступает либо на намоточный барабан, либо в правильно-отрезной станок где она рубится на отрезки необходимой длины.

Шаг свивки регулируется    изменением   скорости вращения тянущего колеса.

Рис. 22. Схема сбивочного станка ДП-8: 1 - шпули с проволокой; 2 - люлька;

3 - тянущее колесо; 4 - намоточный барабан

Заготовку проволочных пучков и закрепление анкеров производят на специальных установках.

Механизированная установка б. НИИ по строительству (рис. 139) производительностью    10—15   тридцатипроволочных пучков в смену состоит из приспособления для установки катушек с мотками высокопрочной проволоки, механизма для правки тормозного устройства, гидропресса двустороннего действия с пустотелым штоком и лебедки.

Рис. 23. Механизированная установка б. НИИ по строительству для

изготовления пучков:1 - устройство   для   мотков   проволоки;

2 - узел   правки;   3 - привод   узла   пвавки; 4 - тележка   протяжного

устройства; 5 - гидродомкрат; 7-лебедка

.

При изготовлении пучков проволока, пройдя правильное и тормозное устройства, попадает к гидропрессу, где производится установка и обжатие головного гильзового анкера. После протяжки пучка лебедкой на заданную длину его отрезают ножницами, надевают другую гильзу и производят закрепление концевого гильзового анкера путем протяжки его через обжимное кольцо. Готовые пучки сворачивают в мотки диаметром 2 5 ж и подают к месту их установки.

По этому же принципу построена установка конструкции Главленинградстроя, отличительной особенностью которой является иное конструктивное решение устройства для размещения мотков проволоки, а также ее правки и резки.

Крепление арматуры при натяжении и заанкеривание

ее в бетоне на стендах

Временное крепление арматуры на стендах в процессе ее натяжения и в период до передачи усилия натяжения на бетон производят специальными зажимами.

В зависимости от количества одновременно закрепляемых элементов на стенде зажимы разделяют на групповые и индивидуальные. Первые применяют, как правило, для закрепления проволочных пакетов, вторые — стержневой арматуры.

Для закрепления проволочных пакетов на стендах применяют две разновидности групповых зажимов, в одной из которых концам проволоки (заранее или в процессе закрепления) придается волнообразная форма, а в другой — производится закрепление ровных концов. Последние из-за недостаточной надежности в работе применяют реже. На производстве нашли применение следующие виды зажимов:

Челюстной зажим (рис. 24, а) позволяет закреплять до 60 проволок диаметром 3 мм. Зажим состоит из корпуса, нижней неподвижной и верхней подвижной челюстей, которые имеют волнообразные выступы с профилем, соответствующим заранее изогнутым концам проволок.

Концы проволок зажимают между профилированными вкладышами, закладываемыми между челюстями.

Для крепления зажима к упорам стенда служит хвостовой болт. Челюстные зажимы применяют на некоторых заводах при стендовом изготовлении железобетонных шпал.

Зажим с гребенками (рис. 24,6) предназначен для одновременного закрепления 24 проволок диаметром 2,5—3 мм Он состоит из сварного корпуса и двух гребенок, представляющих собой набор прямоугольных металлических пластинок с выступами собранных на трех стержнях с расстоянием между ними соответствующем диаметру проволоки. Для закрепления концов проволок, изогнутых по специальному профилю, служит выдвижная вилка, состоящая из двух стержней, соединенных планкой

Зажимы с гребенками позволяют изменять количество и расположение закрепляемых в них проволок.

Зажим с профильными колодками (рис. 140 в) обеспечивают закрепление до 60 проволок диаметром до 3 мм при максимальном усилии натяжении 60 Т (600 кн). Он состоит из рам и пластин, стянутых между собой болтами, между которыми пропускаются концы проволоки. Каждый ряд проволок зажимается между профилированными вкладышами с помощью пресса или винтового домкрата. Изменяя количество промежуточных и профильных пластин, можно производить закрепление арматуры с различным ее расположением в сечении конструкции. Зажим не требует предварительного изгиба концов проволоки.

Рис. 140. Разновидности зажимов: а — челюстной зажим:  — корпус зажима; 2 — нижняя щека; 3 — верхняя откидная щека; 4 — штифты для закрепления гребенки с пакетом проволок; 5 — гребенка; 6 — прокладка между рядами проволок; 7 — болты,

стягивающие щеки захвата; 8 — болт, соединяющий захват с натяжной машиной и закрепляющий натянутые арматурные пакеты на упорах; б — зажим с гребенками:

1 — сборочная гребенка; 2 — корпус; 3 — зигзагообразный конец проволоки;

4 — выдвижная планка; в — зажим с профилированными  колодками

Кулачковый зажим (рис. 25) рассчитан на закрепление 20 проволок диаметром 2,6—3 мм. Он состоит из корпуса с прикрепленными к нему изнутри двумя зубчатыми рейками. Между рейками размещен сердечник, представляющий собой собранный в общей обойме комплект подвижных кулачков, обращенных вершинами к зубчатым рейкам.

Для закрепления проволоки в зажим с помощью домкрата вводится клин, который последовательно раздвигает каждую пару кулачков, изгибающих проволоку и прижимающих ее к соответствующей  впадине  рейки.

Рис. 141. Кулачковый зажим:

1 — клин; 2 — корпус; 3 — зубчатые рейки; 4 — подвижные кулачки;

5 — арматурная проволока

Для закрепления проволочной арматуры на стендах типа ТП-906 применяют клиновый зажим конструкции ГПИ-2 Минстроя РСФСР. Зажим состоит из массивной анкерной плиты с отверстиями для проволок. Конфигурация плиты и расположение отверстий изменяются в зависимости от типа изготавливаемой конструкции. Закрепление проволок, пропускаемых в отверстия плиты, производят клиньями с несколькими канавками.

Стенды оборудуют неподвижными зажимами, укрепленными болтами к стальным упорам головной части, и подвижными, служащими также для протяжки арматуры вдоль стенда.

Неподвижный зажим имеет массивные болты для отпуска арматуры после окончания твердения бетона изделия.

Цанговый зажим состоит из плиты с отверстиями для пропуска проволок и комплекта цанг. Одна из конструкций цанг, приведенных на рис. 26, представляет собой цилиндр с коническим внутренним отверстием, в котором пропускаемая проволока заклинивается двумя стальными вкладышами (сухарями) с внутренней насеченной поверхностью. Для предварительного крепления зажим снабжен пружиной и полым винтом. Цанговый зажим применяют при заготовке пакетов на стендах СМ-535.

Для закрепления стержневой арматуры на стендах используют хвостовики с резьбой, которые представляют собой короткие отрезки стержней из стали той же марки, что и основной стержень. Резьбу на хвостовиках нарезают на токарных или других станках либо прокатывают.

Хвостовики с резьбой приваривают к концам стержней обычно с помощью стыковой электросварки. Натянутые стержни с хвостовиками закрепляют на упорах стенда гайками.

Рис. 26. Цанговый зажим:

а —одиночный  цанговый зажим: 1 — корпус  цанги; 2 — клинья; 3 —пружина;

4 — пробка; 5 —анкерная   плита;   5—проволока;

б — групповой   цанговый  зажим:1 — корпус зажима;  2 — рым-болт;

3 — цанга;  4 — проволока

Несмотря на простоту и надежность, этот способ отличается повышенной трудоемкостью и требует установки дополнительного оборудования.

Цанговые зажимы применяют в основном для закрепления концов арматуры периодического профиля. Конструкция их аналогична зажимам, используемым в агрегатном производстве.

Для закрепления стержней на стендах широко применяют также анкерующие устройства.

Закрепление и анкеровку арматурных пучков и многопроволочных прядей производят различными способами. Наибольшее распространение получили клиновые зажимы и обжимные гильзы. В клиновых зажимах пропускаемую через стальные гильзы или колодки арматуру закрепляют клиньями и пробками, конфигурацию которых выбирают в зависимости от количества и диаметра проволок.

Обжимные гильзы по сравнению с клиновыми устройствами обеспечивают снижение отходов металла и уменьшение трудоемкости при закреплении и анкеровке проволочной арматуры.

Обжимной гильзовый анкер конструкции б. НИИ по строительству (рис. 27, а) состоит из гильзы и стержня, имеющего на одном конце резьбу, а на другом — кольцевые выточки.

Вставленные в зазор между стержнем и гильзой концы проволок пучка закрепляются в гильзе путем ее обжатия при протягивании домкратом через кольцо из высокопрочной стали (т. е. способом, аналогичным волочению арматурной стали).

Рис. 27. Обжимной гильзовый анкер: а — со  стержнем; 1 — проволока;

2 — стержень   с  нарезкой; 3 — гильза; 4 — гайка;  б — с  обжимной   гильзой;

1—гильза; 2 — гайка; 3 — проволока; 4 — диафрагма

Той же организацией разработан более простой обжимной анкер (предложение Н. А. Носенко) (рис. 27,6), состоящий из одной гильзы, на поверхности которой имеется нарезка для гайки. Чтобы увеличить сцепление пучка проволок с бетоном, на пучке устанавливают несколько диафрагм в виде металлических дисков с отверстиями.

Укладка и натяжение арматуры. Виды и конструкция стендов

В зависимости от назначения стенды разделяют на универсальные и специальные.

Универсальные стенды предназначаются для производства различного вида изделий, а специальные — для изготовления однотипной продукции (шпал, балок и др.).

По способу укладки проволочной арматуры стенды бывают пакетные, когда на стенд подаются готовые пакеты с укрепленными на концах зажимами или пучки проволок с анкерами, и протяжные, когда арматура протягивается вдоль стенда непосредственно из мотков (бунт).

Как показала практика, процессы заготовки и перемещения пакетов на стенд очень трудоемки. Кроме того, установки для изготовления и транспортирования пакетов требуют дополнительной производственной площадки, в результате чего пакетные стенды уступают место протяжным.

Изготовление изделий на стендах может производиться в неподвижной опалубке и с помощью скользящей опалубки, входящей в состав формовочного агрегата (безопалубочное формование).

Стенды длиной, соответствующей наибольшему размеру конструкции, называют короткими, а длиной, рассчитанной на изготовление нескольких изделий, — длинными.

Длинные стенды проектируют с расстоянием между упорами 80 + 150 м. Натяжение на стендах осуществляют механическим и электротермическим способами.

Универсальный пакетный стенд СМ-535 конструкции Гипростроммаша показан на рис. 28. Стенд представляет собой бетонную площадку длиной 100-150 м и шириной 4н-6 м, ограни ценную двумя продольными стенками, на которой в зависимости от ширины формуемых изделий укладывают одну или несколько линий опалубки. По торцам стенда расположены упоры из стальных двутавровых балок, поверх которых смонтированы передвижные краны-укосины для перемещения проволочных пакетов. На упорах имеются тяги с захватами, предназначенные для удержания зажимов при натяжении проволочных пакетов. Для натяжения арматуры в головной части стенда на тележке смонтирован гидродомкрат с тяговым усилием 60 Т (600 кн), который может перемещаться поперек стенда. При натяжении арматуры домкрат опирается упорными штоками в наружную часть упоров. Параллельно стенду смонтирована установка для заготовки проволочных пакетов.

Укладку арматуры в формы на стендах производят в следующей последовательности. Тележки кранов-укосин перемещают к конвейерной линии заготовки пакетов. В их поворотные рычаги закрепляют зажимы, а проволоку по всей длине укладывают на крюки троса, соединяющего обе тележки кранов. В таком положении пакет транспортируют к опалубке. Здесь зажимы соединяют с тягами упоров и гидродомкратом производят натяжение пакета.

Наряду с длинными стендами, используемыми главным образом для производства изделий с проволочной арматурой, широкое распространение при изготовлении конструкций со стержневой арматурой получили короткие стенды.

Рис. 28.  Пакетный  стенд  СМ-535:

1 — линия изготовления пакетов проволоки; 2 — формовочная площадка; 3— тележка для транспортирования заготовленных пакетов проволок; 4— рама для катушек с проволокой; 5 — устройство для сборки пакетов; 6 — устройство для зажима пакета проволок в гребенках конвейера; 7 — конвейер для протаскивания проволоки; 8 — гребенка для закрепления проволок; 9 — станок для обрезки проволоки; 10 — катушки проволоки;

11 — тормозные ролики; 12 — блок горизонтальных роликов; 13 — блок вертикальных роликов; 14 — цепной толкатель; 15 — каретка; 16 — опорные металлические конструкции; 17—упорные устройства; 18 — стержень натяжного устройства;

19 — головка для захвата гребенки с проволокой; 20 — наконечник    натяжного   устройства; 21 — гидродомкрат; 22 — поворотные рычаги тележки

Наиболее характерной продукцией, изготавливаемой на таких стендах, являются конструкции промышленных цехов (балки, фермы, колонны и другие линейные изделия).

Стенды длиной на одно изделие по сравнению с длинными имеют ряд преимуществ:

- меньший расход материалов, а также сокращенные сроки строительства и освоения;

- меньшую продолжительность технологического процесса;

- возможность использования электротермического метода натяжения арматуры, позволяющего сократить затраты труда на заготовку и натяжение арматуры.

Короткие стенды проектируют обычно для одновременного изготовления нескольких параллельно расположенных изделий.

Несущие конструкции таких стендов выполняют из железобетона и металла.

Короткий стенд конструкции Днепропетровского стройтреста № 17 предназначен для одновременного изготовления восьми балок покрытий длиной 18 м.

Стенд представляет собой железобетонную низкую камеру, 1 разделенную стенкой на 2 отсека шириной по 3,25 м. На стенках 1 стенда уложены рельсы, по которым перемещается самоходный бетоноукладчик. В торцовых частях стенда предусмотрены площадки для расположения зажимных и натяжных устройств. Металлическая опалубка с откидными бортами размещается на стенде в две нитки. Натяжное устройство состоит из неподвижных и подвижных траверс, выполненных из швеллеров, двух болтов хвостовых тяг и зажимов для стержней.

Арматурные стержни на стыковых сварочных машинах или другим способом соединяют в плети, укладывают краном в проектное положение и закрепляют в захватах натяжных устройств. Натяжение всех стержней балки производится одновременно гидравлическим домкратом мощностью 200 Т (2000 кн) с ходом поршня 800 мм. Чтобы обеспечить одинаковое натяжение всех стержней, последние предварительно выравниваются ручным гаечным ключом со стороны хвостовой части стенда. В процессе натяжения арматуры по мере перемещения натяжных болтов производится подвинчивание фиксирующих гаек.

В случае натяжения арматуры электротермическим способом конструкция стенда значительно упрощается. Натяжение стержней с установленными зажимами и приваренными анкерами производится путем их нагревания электрическим током и укладки в неподвижные упоры. Аналогичную конструкцию имеют стенды и для изготовления других изделий (рис.29).

Рис. 29. Короткий пакетный стенд для изготовления подстропильных ферм:

1 — распорка; 2 — поддон, имеющий очертания фермы; 3 — отодвигающиеся наружные борта верхнего пояса; 4 — откидные торцовые борта; 5 — треугольные вкладыши; 6 — неподвижный контакт установки для электронагрева стержней;

7 — промежуточные ролики для опирания стержней при электропрогреве;

8 — подвижный контакт установки для электронагрева стержней; 9 — стенки камеры; 10 — штурвалы с винтами для передвижения наружных бортов; 11 — упорная плита распорки со щелями для заводки напрягаемых стержней

1.4. Изготовление конструкций на стендах с бетонирующим комбайном

Помимо стендов для изготовления предварительно напряженных конструкций в опалубке применяют протяжные стенды с бетонирующим комбайном, на которых выполняют безопалубочное формование изделий.

Формовочный агрегат (комбайн) такого стенда по проекту предназначен для полигонного производства трехслойных предварительно напряженных настилов перекрытий с вертикально-овальными пустотами шириной до 990 мм и толщиной 160 и 200 мм.

Верхний и нижний слои, в которых размещена проволочная арматура, изготовляют из обычного бетона марки 200—300, а средний слой — из легкого бетона марки 75. Армируют настилы заранее заготовленными на свивочном станке двухпроволочными прядями.

В процессе эксплуатации таких стендов на ряде отечественных заводов (в гг. Минске, Амвросиевке, Краснодаре и др.) выяснилось, что при небольшой реконструкции формовочного агрегата на стенде можно организовать выпуск и других преднапряженных конструкций (шпал, балок и т. п.).

Стенд представляет собой две бетонированные полосы (линии) длиной 150—200 м, вдоль которых по рельсовым путям передвигается бетонирующий комбайн (рис. 30). Стенд оборудован тележкой для мотков прядей, двумя натяжными станциями, расположенными в торце каждой линии, головным и хвостовым упорами, поперечной траверсной тележкой для перестановки бетонирующего агрегата с одной линии на другую и передвижной тележкой для поперечной распиловки отформованных полос. Для перемещения готовых изделий со стенда на склад готовой продукции и погрузки ее на транспорт у стенда установлен башенный кран.

Процесс производства на стенде выполняется в следующей последовательности. Концы прядей сматывают с катушек, установленных на перемещаемой вдоль торца стенда тележке, пропускают через натяжные устройства и головной упор и закрепляют в специальной планке. Зажимную планку укладывают на раму комбайна или присоединяют к тросу лебедки, установленной у противоположного торца стенда, и, таким образом, пряди протягивают по всей длине стенда.

Закрепив пряди клиньями в анкерных плитах, установленных на хвостовом упоре стенда, производят поочередное их натяжение с помощью станции, которая включает размещенную в приямке ось с насаженными на нее десятью барабанами (по числу формовочных полос). Вращение барабанов осуществляется грузом через систему блоков, благодаря чему создается необходимое усилие для натяжения каждой пряди. Натянутые пряди закрепляют клиньями в анкерных плитах головного упора и производят формование изделий с помощью бетонирующего комбайна.

Рис. 30. Общий вид стенда, оборудованного бетонирующим комбайном: 1 — тележка для катушек с проволокой; 2 — упоры для предварительного напряжения арматуры с анкерными плитами; 3 — натяжное устройство; 4 — бетонирующий комбайн; 5 — стенд № 1; 6 — стенд № 2; 7 — распиловочный механизм; 8 — кран-перегружатель;

9 — траверсная платформа; 10 — автодорога;11 — башенный кран;

12 — склад готовой продукции

Бетонирующий комбайн представляет собой самоходный портал, на котором смонтирован формовочный агрегат, выполняющий укладку и уплотнение бетонной смеси, образование пустот, профилирование боковых поверхностей и заглаживание верхней плоскости изделий (рис. 31, а).

Формовочный агрегат имеет возможность перемещаться в горизонтальном (поперек стенда) и вертикальном направлениях, обеспечивая бетонирование всех пяти лент по ширине полосы стенда и 9 ярусов изделий по высоте.

Формовочный агрегат (рис. 31, б) состоит из четырех раздаточных бункеров с затворами и формующего механизма, вклю чающего группы вибраторов для послойного уплотнения смеси, пустотообразователей, скользящей бортовой оснастки и привода.

Рис. 147. Комбайн по изготовлению предварительно напряженных

пустотелых настилов:

а — общий вид:1/ — бетонирующий агрегат; 2 — отформованные настилы; б — схема устройства рабочих органов комбайна: / — рельсы; 2— винты; 3 — бункер для песка;

4 — разравнивающая рейка; 5 — бункер для бетона нижнего слоя; 6 — фасонная рейка; 7, 8 — трамбовки; 8 — кулачки; 9 — бункер для шлакобетона; 10— пустообразователи;

12 — рычаги;  13 — бункер для бетона верхнего слоя;  14,  15,  16, 17 — затворы

Из первого (по ходу комбайна) бункера выдается песок, для образования тонкой песчаной прослойки между ярусами формуемых друг на друге изделий. Остальные бункера предназначены для послойной укладки тяжелого и легкого бетонов. Каждый слой смеси раздельно уплотняется вибротрамбованием самостоятельной группой механизмов.

Образование пустот производится вкладышами, совершающими возвратно-поступательное движение, а заглаживание верхней поверхности изделий — планками, перемещающимися поперек формуемой полосы настилов.

Подачу бетонных смесей и песка в бункера формующего агрегата выполняют бадьей, подвешенной к тельферной тележке портального крана. Перемещаясь вдоль стенда, комбайн оставляет за собой готовую ленту настила. Закончив формование первой ленты первого яруса, начинают бетонировать вторую ленту. По окончании бетонирования всех пяти лент первого яруса бетонирующий агрегат подымают на высоту изделия и начинают формование второго яруса. При бетонировании очередного яруса прочность бетона нижележащих изделий должна быть не менее 25 кГ/см2 (2,5 Мн/м2). Окончив работы на первой полосе, комбайн траверсной тележкой перемещается на вторую полосу.

Когда бетон изделий наберет необходимую прочность, производятся отпуск натяжения арматуры и разрезка лент готовой продукции по длине дисковой карборундовой пилой.

Так как твердение бетона запроектировано естественным, то стенды с бетонирующими комбайнами предназначены для установки на полигонах, работающих   только в теплое время года.

Для повышения производительности и технико-экономических показателей производства можно рекомендовать ряд предложений, разработанных на передовых предприятиях с участием научно-исследовательских институтов:

- использование быстротвердеющих цементов, что позволяет в 2—3 раза ускорить твердение бетона и повысить производительность полигонов с 18 до 25—30 тыс. м5 изделий за сезон;

- организация выпуска настилов с повышенной (до 40—50%) пустотностью за счет модернизации формующего агрегата и некоторых узлов комбайна. При этом из-за уменьшения приведенной толщины настилов вес 1 м2 изделий снижается не менее, чем на 120 кг, а удельный расход материалов — на 15—20%;

- применение тепловлажностной обработки путем подачи пара непосредственно в пустоты изделий, что обеспечивает значительное ускорение твердения бетона и возможность работы в зимнее время.

Имеются также предложения по переводу таких полигонов на круглогодичную работу, для чего предусматривается утепление бетонирующего комбайна и формуемой ленты различными способами (передвижными и переносными колпаками, теплоизоляционными щитами и т.п.).

II. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Соблюдение правил техники безопасности при натяжении арматуры в процессе изготовления предварительно напряженных изделий имеет очень большое значение.

Перед началом работы нужно проверить, надежно ли закреплены концы арматуры в натягивающих устройствах.

Бухты проволоки, находящиеся на вертушках, и поддерживающие ролики, должны иметь защитные ограждения.

Категорически запрещается становиться на натягиваемую (или уже натянутую) арматуру.

На участках, где проходит проволока, находящаяся под натяжением, должны быть установлены защитные ограждения высотой 1,8 м из металлической сетки с ячейками 30х30 мм.

Нельзя находиться внутри ограждения во время вращения поворотной платформы. Ограждение должно иметь дверь с электрической блокировкой, останавливающей поворотную платформу, когда открывается дверь. Проволоку разрешается обрезать только после того, как полностью закреплены ее концы.

К работе по натяжению арматуры электрическим способом могут быть допущены только лица, прошедшие обучение по программе технической эксплуатации электросиловых  установок промышленных предприятий.

При натяжении на бетон стержней или пучков рабочим запрещается находиться в зонах, расположенных по торцам конструкции. Проходы, расположенные поперек конструкций, должны быть  на время   натяжения  рабочей   арматуры  ограждены.