СОДЕРЖАНИЕ

Армироваиие и формирование предварительно напряженных конструкций

ВВЕДЕНИЕ

I. Понятие о способах армирования и изготовления предварительно напряженных конструкций

1.1. Укладка и натяжение арматуры  при агрегатной и конвейерной технологии

1.2. Непрерывное натяжение арматуры

1.3. Заготовка, укладка и натяжение арматуры при стендовой технологии

1.4. Изготовление конструкций на стендах с бетонирующим комбайном

II. Техника безопасности при изготовлении железобетонных изделий

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Для повышения технического уровня строительства в первую очередь необходимо развить индустриализацию строительного производства, т. е, повысить уровень сборности и снизить вес возводимых зданий и сооружений, добиваясь все большего превращения строительных площадок в сборочные.

Основным направлением технического прогресса в строительстве в настоящее время является массовое внедрение сборных железобетонных конструкций и деталей и особенно предварительно напряженных, что позволит значительно уменьшить расход металла и леса, повысить производительность труда, увеличить долговечность и стойкость зданий и сооружений и таким образом существенно снизить стоимость строительства.

Бетон и железобетон на портландцементе начали применять в строительстве во второй половине XIX в.; в первый период — в виде монолитных конструкций.

В конце XIX и первые годы XX столетия в России железобетон использовался в железнодорожном строительстве для возведения мостов, путепроводов и труб под насыпями. В 1904 г. в г.   Николаеве   был   построен   первый   в   мире   железобетонный маяк.

Существенную роль при внедрении в строительство бетона и железобетона сыграли изданные Министерством путей сообщения в 1908 г. первые «Технические условия для железобетонных сооружений».

В то же время начали применять ряд сборных деталей. Были построены первые заводы в г. Петербурге, выпускавшие пустотелые балки, трубы, ступени, детали колодцев и т. д.

Большая заслуга в развитии теории и технологии бетонных и железобетонных работ в дореволюционный период принадлежит крупнейшим русским ученым профессорам Н. А. Белелюбскому, И. Г. Малюге, С. И. Дружинину и Н. К. Лахтину.

Появляются оригинальные железобетонные конструкции, предложенные русскими инженерами Н. М. Абрамовым, А. Ф. Лолейтом, В. П. Некрасовым и др.

Перед началом первой мировой войны в России были построены из монолитного железобетона многие заводские и гражданские здания (цехи заводов, универсальные магазины, гостиницы и т. д.). В то время приготовление бетона производилось на мелких стройках вручную, а на крупных — на временных бетонных установках со значительными затратами ручного труда и несовершенной технологией.

Первым крупным сооружением из железобетона была Волховская гидроэлектростанция. При ее сооружении был построен один из первых бетонных заводов, оборудованный двенадцатью бетономешалками емкостью по 250 л.

В последующие годы железобетон начинает применяться во все возрастающем количестве, для чего на крупных стройках Москвы, Горького," Харькова, Н. Тагила и других городов были созданы механизированные бетонные заводы, оснащенные бетономешалками емкостью до 2200 л и весовыми дозаторами с ручным управлением.

Сборный железобетон у нас в стране успешно использовался и во время Великой Отечественной войны как для оборонительных сооружений, так и в промышленном строительстве, что позволило в весьма сжатые сроки и в суровых климатических условиях построить в восточных районах страны ряд крупных промышленных предприятий.

Послевоенный период ознаменовался еще большим размахом работ по восстановлению разрушенных и строительству новых промышленных и гражданских зданий. Только за период с 1946 по 1954 г. было восстановлено и построено более 8000 крупных промышленных предприятий, 220 млн. м2 жилой площади в городах и 4,5 млн. домов в сельской местности, а также велось строительство ряда крупнейших в мире гидротехнических сооружений (Волго-Донской канал, Цимлянская, Куйбышевская и Каховская ГЭС и др.), на которых укладывалось ежегодно по нескольку млн. м3 бетонной смеси. Начиная с 1949 г. были созданы и начали применяться автоматизированные бетонно-растворные заводы и установки мощностью от 10—12 тыс. до 2 млн. м3 бетонной смеси в год.

I. ПОНЯТИЕ О СПОСОБАХ АРМИРОВАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Предварительно напряженные конструкции по сравнению с ненапряженными имеют следующие особенности:

- обладают большей жесткостью и меньшим весом;

- вследствие высокой трещиностойкости они более долговечны;

- при их изготовлении на 40—60% снижается расход арматурной стали.

Преднапряженные конструкции армируют отдельными стержнями и проволочными струнами, пакетами, прядями и пучками, а также непрерывно намотанной арматурой.

Пакетами называют группу проволок или двух-трех проволочных прядей, концы которых временно закреплены в специальных зажимах таким образом, чтобы их взаимное расположение соответствовало принятому проектом в конструкции.

Пряди представляют собой группу свитых проволок с определенным шагом свивки. В зависимости от размеров и несущей -способности преднапряженных конструкций применяют пряди, состоящие из 2, 3, 5, 7 и более проволок.

Пучками именуют ряд параллельно расположенных впритык друг к другу проволок, применяемых для армирования крупноразмерных конструкций ферм, безопорных галерей, эстакад и т. д.

Отдельными стержнями и струнами можно армировать конструкцию любой длины. Натягиваемые по одиночке стержни и отрезки проволоки закрепляют индивидуальными зажимами.

Из-за высокой трудоемкости и неравномерности натяжения армирование отдельными элементами применяют только при больших диаметрах и малом количестве натягиваемых стержней.. При небольших диаметрах стали армирование производят пакетами, пучками и проволокой, свитой в пряди.

При использовании арматуры, состоящей из нескольких проволок, облегчается перемещение арматуры от места заготовки к опалубке и снижается трудоемкость процесса натяжения.

Арматурные пакеты, пряди и пучки требуемой длины заготавливают на специальных механизированных установках и натягивают гидравлическими домкратами.

Наиболее производительным и экономичным по расходу металла является армирование конструкций непрерывно намотанной арматурой, называемое непрерывным армированием.

Предварительно напряженные конструкции изготавливаются тремя способами: натяжением арматуры до укладки бетонной смеси, в процессе твердения  бетона и после его затвердевания.

Натяжение арматуры до бетонирования состоит в том, что натянутую до укладки смеси арматуру закрепляют на упорах, после чего производят формование изделий. Когда бетон наберет прочность, обеспечивающую надежное сцепление с арматурой, последнюю освобождают от закрепления. Будучи упругим телом, арматурные стержни стремятся вернуться в первоначальное состояние и сжимают бетон.

В стендовом производстве закрепление натянутых стержней производят на стационарных упорах, а в агрегатном и конвейерном - на формах и поддонах. В современной практике большинство сборных предварительно напряженных конструкций изготавливают с натяжением арматуры до бетонирования.

Натяжение арматуры в процессе твердения бетона осуществляют, используя способность бетонов, приготовленных на расширяющемся цементе, увеличиваться в объеме. Этот способ возможен только при использовании цементов, которые начинают увеличиваться в объеме после того, как будет достигнута прочность бетона, обеспечивающая достаточное его сцепление с арматурой. В противном случае за счет проскальзывания стержней в бетоне натяжения арматуры происходить не будет. Созданные советскими учеными «напрягающие» цементы проходят производственную проверку.

Натяжение арматуры на затвердевший бетон можно производить различными методами:

1) при формовании в конструкциях устраивают каналы, в которые после затвердевания бетона пропускают арматуру, затем ее натягивают, а концы закрепляют на изделии. Для того, чтобы обеспечить сцепление арматуры с бетоном и предохранить ее от коррозии, зазоры в канале заполняют раствором на безусадочном или расширяющемся цементе. Из-за сложности создания каналов в изделиях и недостаточной надежности сцепления арматуры с бетоном натяжение на затвердевший бетон используют главным образом при изготовлении массивных, крупноразмерных и составных конструкций (балок, ферм, пролетных строений мостов и т. п.);

2) при изготовлении напорных труб и резервуаров арматуру навивают в натянутом состоянии на слабоармированный сердечник, после чего концы закрепляют на изделии; для защиты арматуры от коррозии ее покрывают тонким слоем раствора, наносимого сжатым воздухом (торкретирование);

3) до укладки смеси арматуру покрывают слоем термопластичного материала, который при обычной температуре находится в твердом состоянии, а при нагревании размягчается, или наносят слой термореактивной синтетической смолы с наполнителем, обладающей свойством при нагревании полимеризоваться, переходя из жидкого состояния в твердое.

При нагревании арматуры нанесенный на его поверхность термопластичный материал размягчается, а арматурные стержни получают возможность расширяться. Концы удлинившихся арматурных стержней в нагретом состоянии закрепляют на торцах изделий. При остывании арматура сжимает бетон, а обмазка твердеет и обеспечивает необходимое сцепление.

Натяжение и закрепление в бетоне стержней, покрытых термореактивной смолой, осуществляют путем нагревания арматуры, в результате чего она удлиняется, а смола, затвердевая, создает надежное сцепление арматуры с бетоном. Особенность этого способа заключается в том, что усилия от натяжения арматуры передаются не на форму и упоры, а непосредственно на бетон. В связи с этим он может быть использован при таких прогрессивных способах формования железобетонных изделий, как виброштампование и др.

При натяжении арматуры до бетонирования и в процессе твердения бетона применяют отдельные стержни, пакеты и пряди, а также непрерывное армирование, а при натяжении на затвердевший бетон — сталь больших диаметров, пряди   и   пучки.

Натяжение арматуры осуществляют механическим, электротермическим способами, а также за счет использования энергии расширяющегося (напрягающего) цемента и комбинированными способами.

Для натяжения механическим способом отдельных стержней, пакетов и прядей используют различные домкраты (винтовые и гидравлические), рычажные и грузовые устройства, а при непрерывном  армировании — специальные  машины,    наматывающие проволоку в напряженном состоянии.

Электротермический способ основан на тепловом расширении металла при пропускании через него тока большой силы.

Натяжение получают за счет того, что концы стержней, удлинившиеся при нагревании на необходимую длину, закрепляют различными способами на форме, изделии или упорах стенда.

Натяжение арматуры гидравлическим способом используется при изготовлении напорных железобетонных труб в специальной форме, состоящей из наружной металлической опалубки (обечайки) и покрытого резиновым чехлом внутреннего металлического сердечника, в который подается под давлением вода. При этом сердечник сжимает бетон и растягивает спиральную арматуру' каркаса.

Заданное давление воды поддерживается до тех пор, пока не будет обеспечено надежного сцепления арматуры с бетоном и прочность бетона «не достигнет величины достаточной для восприятия усилий от натянутой арматуры.

Из всех способов натяжения электротермический способ является одним из наиболее экономичных.

По сравнению с механическим способом натяжения электротермический способ отличается:

- простотой и доступностью оборудования;

- незначительными затратами на монтаж механизмов и малыми эксплуатационными расходами;

- меньшей трудоемкостью и возможностью полной механизации и автоматизации процесса натяжения.

Натяжение за счет расширения бетона, называемое «самонапряжением», достигается при использовании специальных расширяющихся цементов (РЦ).

В некоторых случаях для натяжения арматуры одновременно используют два способа, например механический способ в сочетании с электротермическим или гидравлическим.

1.1. Укладка и натяжение арматуры при агрегатной и конвейерной технологии

Так как при агрегатной и конвейерной технологии изделия перемещаются, натяжение арматуры производят на формы и поддоны, на которых для закрепления арматуры устанавливают специальные упоры

Закрепление арматуры  на формах и поддонах

При механическом способе натяжения длина укладываемых стержней должна быть такой, чтобы на выпускаемые за пределы формы концы арматуры можно было установить зажимы.

В случае применения арматуры из стали Ст.5 или 25Г2С натяжение рекомендуется совмещать с упрочнением стали вытяжкой.

Арматура в натянутом состоянии удерживается на упорах форм и поддонов с помощью съемных зажимов или анкерующих приспособлений.

Закрепление арматуры в большинстве зажимных устройств основано на использовании искусственно созданных повышенных сил трения. В целях увеличения трения между контактными поверхностями арматуры и рабочими деталями зажимов последние в некоторых случаях подвергают насечке или профилированию.

Рис. 1. Цанговые зажимы и зажим завода «Баррикада» (г):

а — зажим ЦНИЛ—3: 1 — ребро жесткости поддона; 2 — упорное кольцо поддона; 3— втулка; 4 — закладные цанги конические; 5 — тяга; 6 — захват; 7 — гайка; 8 — поддон; 9—торцовый борт; 10 — натягиваемая арматура; б — зажим ВНИИСтрой-нефть; 1 — разрезная втулка; 2 — П-образный клин; 3 — корпус зажима; 4 — захват домкрата; в — зажим НИИЖБа: 1 — гайка; 2 —толкатель; 3 — пружина; 4 — шайба; 5 — корпус; 6 — стакан; 7 — губка

Зажимы чаще применяют при механическом способе натяжения, а анкерующие приспособления — при электротермическом.

Из-за возможности проскальзывания стержней в зажимах и дополнительных затрат на их изготовление предпочтение следует отдавать анкерующим приспособлениям.

Для закрепления стержневой арматуры на формах и поддонах наибольшее применение получили следующие виды зажимов и анкерующих приспособлений:

Зажим ЦНИЛ-3 Главстроя (рис. 1, а) создан для натяжения стержневой арматуры пустотелых настилов и панелей перекрытий.

Закрепляемый стержень пропускается через отверстия поперечных бортов форм, на его концы устанавливают втулки с сухарями и гайками. Затем зажим с помощью захватов и тяги соединяется с натяжным устройством. Натянув арматуру до заданного напряжения, гайку зажима заворачивают до упора в борт формы и производят отсоединение захватов натяжного устройства. Снятие зажимов выполняется после получения требуемой прочности бетона изделий путем отворачивания гайки   ключом.

Рис. 2. Клиновые зажимы:

а — для трех  проволок;   б — для  пучка    арматуры:    1 — плашка    с  отверстиями  для пропуска через них проволоки;  2 — общий    вид    узла    крепления    зажима к торцу

формы;  3 — зажимной  клин

Зажим конструкции ВНИИСтройнефть (рис. 1, б) отличается иной конструкцией втулки, позволяющей фиксировать арматуру в натянутом состоянии клином, что уменьшает трудоемкость натяжения.

Зажим конструкции НИИЖБ б. АСиА СССР (рис 1, в) за счет рифления рабочей поверхности губок почти исключает проскальзывание стержней и обеспечивает наиболее надежное закрепление арматуры.

В зависимости от диаметра арматуры и величины натяжения применяют зажимы нескольких типоразмеров.

Зажим завода «Баррикада» (рис. 1, г) предназначен для закрепления стержневой арматуры периодического профиля. Зажим состоит из металлической «бобышки» и клина, имеющего рифленую плоскость.

Для закрепления проволочной арматуры на формах и поддонах применяют клиновые зажимы на две-три и более проволоки, состоящие из втулки с коническим отверстием и клина с канавками по количеству укладываемых проволок. Для установки захватов втулки зажимов снабжены кольцевой выточкой (рис. 2, а).

На некоторых заводах применяют групповой клиновый зажим, отличающийся от описанного тем, что во втулке имеется несколько конических отверстий (рис. 2, б).

Так как все виды   зажимов оставляются на формах вплоть до распалубки изделий, требуется большое количество зажимов. Кроме того, отдельные части зажимов (губки,   цанги и др.) сравнительно быстро выходят из строя и требуют замены. С целью упрощения захвата стержней и закрепления их на формах в последнее время начинают широко   применять    постоянные анкерующие устройства на концах стержней, а также использовать   в этих целях закладные детали. Виды анкерующих приспособлений показаны на рис.3.

Наиболее широкое распространение получил способ закрепления арматуры в натянутом состоянии, при котором на обоих концах стержней на стыковых сварочных аппаратах высаживают утолщения (головки), называемые давленными анкерами, которыми стержни через специальные шайбы на одном конце и плашки с муфтами — на другом удерживаются в специальных вилочных упорах форм.

Для анкеровки, а в некоторых случаях и для захвата при натяжении стержневой арматуры из мягкой горячекатаной стали применяют приварку коротышей и петель.

Несмотря на простоту конструкции и надежность в работе, изготовление таких анкерующих устройств связано с трудоемкими операциями по заготовке коротышей, петель и соединение их со стержнями дуговой электросваркой и поэтому может быть рекомендовано на небольших предприятиях, когда использование стыковых сварочных машин для высадки головок нецелесообразно.

Кроме вышеуказанных способов, применяют сплющивание концов стержней гидродомкратами или кузнечными молотами, получая две выемки с заплечиками, которыми стержени опираются на внутренние выступы упоров.

Для захвата стержневой арматуры при натяжении на формы и закрепления ее могут быть рационально использованы опорные закладные детали (рис. 120). В этом случае концы арматурных стержней приваривают к закладным деталям, а последние имеют отверстия с нарезкой, в которые вворачивают болты, служащие для соединения арматуры с захватами натяжной установки и закрепления концов стержней на форме. Натягиваемые стержни должны привариваться с таким расчетом, чтобы после натяжения было получено проектное положение закладных деталей. Аналогичное использование закладных деталей возможно и при армировании конструкций высокопрочной проволокой. При этом проволока наматывается на штыри, приваренные к закладным деталям, на простейших намоточных станках.

Рис. 4. Захват стержневой  арматуры через опорные закладные детали:

1 — днище формы; 2— торец формы; 3— опорные закладные

уголки   120X80X10;  4 — болт,  закрепляющий  уголки  к  торцу

формы;    5 — натяжной   болт;    6 — натягиваемая     арматура;

7 — сварка

Натяжение стержневой арматуры

Для механического натяжения применяют установки с гидравлическими и винтовыми домкратами.

Рис. 121. Установка для натяжения арматуры института «Гипростройиндустрия»:

1 — опорная  конструкция  для  установки  форм;   2 — ролик  опорной   конструкции;

3 — гидродомкрат;   4 — насосная   станция;   5 — гидросистема;   6 — шток   гидродомкрата; 7 — захваты на штоке

Установка Гипростройиндустрии (6167) (рис. 5) разработана для одновременного натяжения десяти стержней при изготовлении пустотелых настилов шириной до 2 м. Установка включает раму для укладки форм с упорными приспособлениями, десять гидродомкратов и насосную станцию. Равномерность одновременного натяжения всех стержней обеспечивается соединением домкратов по принципу сообщающихся сосудов.

Установка б. ПКБ Главмосжелезобетона (рис. 6) состоит из козелков для установки форм и стола, на котором смонтированы гидродомкраты со специальными качающимися захватами и упорный брус. Устанавливаемая на опоры форма упирается торцовым швеллером в брус. Стержни с высаженными плоскими анкерующими приспособлениями заводятся одним концом в неподвижные, а другим — в подвижные вилочные упоры формы. В начале движения шток гидродомкрата опускает захваты на упоры, а затем, продолжая двигаться, натягивает стержни, поворачивая при этом упоры вокруг шарниров (рис. 6, б). При достижении заданного усилия натяжения положение упоров фиксируется винтами. При обратном движении штока домкрата захваты отходят от упоров и возвращаются в исходное положение

Рис. 6.  Установка  для   натяжения   арматуры   Главмосжелезобетона:

а — общий вид; б — захват сплющенного конца стержня; 1 — форма; 2 — неподвижный вилочный упор; 3 — подвижный вилочный упор; 4 — арматурный стержень; 5 —козелки; 6 — упорный брус; 7 — гидродомкрат; 8 — захваты;   9 — фиксирующий    винт;   10 — гидронасос;    11 — электродвигатель; 12 — манометр

Этот тип установки следует признать одним из наиболее удачиых. Недостатком ее является непостоянная геометрическая форма высаженных концов стержней, что в некоторых случаях приводит к внецентренному растяжению стержней.

Установка с винтовым домкратом (завода «Баррикада») (рис. 7) предназначена для одновременного упрочнения и натяжения стержневой арматуры.

Установка состоит из станины, на которой смонтирован винтовой домкрат с приводом от электродвигателя, и подвижной траверсы, снабженной челюстными зажимами.

Стержни арматуры, нарезанные с учетом удлинения их при вытяжке и величины упругих деформаций, закрепляют на одном конце в зажимах формы типа «бобышка», а на другом — в зажимах траверсы.

После упрочнения и натяжения стержней устанавливают поперечный борт, обращенный к установке, на котором закрепляют концы стержней. Закрепив стержни на форме, траверсные зажимы снимают.

Контроль за натяжением осуществляют по удлинению стержней и усилию натяжения, определяемые специальными приборами.

Рис. 7. Схема установки для вытяжки и натяжения стержней с винтовым домкратом при изготовлении двухпустотных настилов: 1 — форма;

2 — стержни     горячекатаной     арматуры периодического профиля;

3 — челюстные зажимы; 4 — траверса; 5 — гидравлический индикатор;

6 — винтовой домкрат с редуктором и электроприводом

Метод электротермического натяжения арматуры основан на тепловом удлинении стали при ее нагреве электрическим током большой силы. Нагреваясь, стержень свободно удлиняется. Нагретый стержень, снабженный на концах анкерующими устройствами, быстро укладывают в форму и заводят анкеры за упоры формы. Остывая, стержень стремится принять первоначальную длину. Так как упоры формы препятствуют свободному укорочению стержня в процессе охлаждения, то он натягивается, получая заданное напряжение.

Для равномерной передачи давления от натянутого стержня на упоры необходимо, чтобы поверхность торца анкеров была ровной и строго перпендикулярной к оси стержня.

Как показал опыт, для каждого вида и марки стали существует своя максимально допустимая температура нагревания. Нагревание выше этого предела приводит к снижению механических показателей стали. Так, стали 30ХГ2С, 20ХГ2Ц и 20ХГСТ можно нагревать до температуры 500°, а 25Г2С и Ст. 5, упрочненную вытяжкой, — до 350°.

Вследствие того, что величина удлинения стали при нагревании зависит от ее химического состава и кристаллического строения, при осуществлении электротермического натяжения арматуры в каждом конкретном случае уточняют температуру нагрева стержней и режимы натяжения.

Требуемое удлинение стержней ∆ℓ, при охлаждении которых в арматуре получается заданное напряжение, определяют, исходя из закона Гука:

∆ℓ = (σ0 / Ена) * ℓу

где σ0 — величина предварительного напряжения, принимаемая согласно «Инструкции по проектированию преднапряженных конструкций»;

Ена — нормативный модуль упругости арматуры, равный для Ст. 5 — 2,1 • 106 кГ/см2 (2,1 • 105 Мн/м2), 30ХГ2С, 25Г2С и 35ГС—2- 106 кГ/см2 (2-105 Мн/м2), для холоднотянутой круглой и периодического профиля проволоки и пучков из холоднотянутой проволоки— 1,8* 106 кГ/см2 (1,8-105 Мн/м2);

ℓу — расстояние между внешними торцами упоров. Для компенсации возможных потерь напряжения при смятии опорных площадок анкерующих устройств и обеспечения свободного надевания стержней на упоры форм  расчетное удлинение соответственно увеличивают (обычно на 6—8 мм).

Стержни заготавливают по шаблону с таким расчетом, чтобы расстояние между опорными поверхностями анкерующих приспособлений  или зажимов /0 было   бы короче расстояния ℓу между внешними торцами упоров форм на величину необходимого удлинения ∆ℓ (рис. 8).

Рис. 8. Схема линейных размеров стержня и расстояния между упорами:

1 – холодный стержень; 2 – горячий стержень; 3 – форма; 4 - упор

Необходимая сила тока в зависимости от конечной температуры нагрева, диаметра стержней и продолжительности нагревания рассчитывается по формулам или определяется по графику (рис. 9). Для нагрева арматуры при электротермическом натяжении в качестве источника тока чаще всего применяют сварочные трансформаторы СТЗ-34, СТН-500, СТН-700 и другие с устройствами для регулирования силы тока.

Рис. 9. График для определения плотности тока в зависимости от времени

нагревания арматурных стержней

Электротермическое натяжение может выполняться двумя способами: с нагреванием стержней в форме и вне ее. Недостатком первого способа является необходимость изоляции стержней на упорах и в форме, что усложняет конструкцию упоров и увеличивает трудоемкость процесса натяжения. Во втором случае из-за снижения температуры при перемещении стержней в формы их приходится нагревать до температуры выше расчетной, что вызывает дополнительный расход электроэнергии.

Для электротермического натяжения арматуры создано несколько типов установок.

Рис. 10. Установка для электротермического нагревания арматурных стержней с пневматическими зажимами конструкции завода № 5 Главмоспромстройматериалов:

1 — пневматические цилиндры; 2 — неподвижная опорная стойка; 3 — сварочные трансформаторы; 4 — промежуточная опора; 5 — подвижная опорная стойка;

6 — конечный выключатель; 7 — шкала для замера удлинений; 8 — подвижная часть контактного зажима; 9 — неподвижная часть контактного зажима;

10 — шток пневмоцилиндра

Установка Московского завода № 5 (рис. 10) Главмоспромстройматериалов запроектирована для нагревания стержней вне форм. Состоит она из неподвижной стойки с четырьмя контактными зажимами, приводимыми в действие от одного пневмоцилиндра, средней поддерживающей стойки для предохранения стержней от провисания и подвижной стойки с размещенными на ней пневмозажимами, рычажным устройством для замера величины деформации стержней со шкалой и конечного выключателя. В установке предусмотрено последовательное прохождение тока по всем стержням. Питание установки осуществляется от двух сварочных трансформаторов.

Рис. 11. Автоматизированная установка для электротермического натяжения

стержней: а —общий   вид:  1/ — неподвижный    контакт;   2 — опорные    ролики;

3 — рама;    4 — кронштейн; 5 — трансформатор; 6 — подвижный контакт;

б — неподвижный контакт:  1/ — пневмоцилиндр; 2 — рамка; 3 — кронштейн;

4 — рычаг; 5 —прижимы; б — губка

Серьезным недостатком такой установки является применение ручного труда при укладке и съеме стержней. Более совершенными являются: автоматизированная установка для электротермического натяжения с механизированной подачей и одновременным закреплением двух стержней (рис. 11)   и автоматическая установка   6828    (рис.    12)    для   одновременного  электронатяжения четырех стержней на поддонах. На установке все операции, за исключением заправки стержней в кассеты, автоматизированы. Натяжение стержней производится так. После подачи тележки  с   поддоном   поворачивающимися   кассетами  стержни укладываются одним концом в пазы задних упоров, а другим — в губки механизма подтяжки. Затем происходит включение тока и нагревание стержней. По достижении необходимого удлинения стержни освобождаются от губок механизма подтяжки и укладываются в передние упоры поддона, где во время остывания удерживаются специальными зажимами. Затем тележка с поддоном передается на формовку, а на пост электронатяжения подается следующий поддон. Производительность установки — 48 стержней (12 поддонов) в час.

Рис. 12. Автоматическая установка 6828 для одновременного натяжения

четырех стержней:1 — тележка  с поддоном;  2-—механизм  подтяжки  стержней;  3 — кассета;   4-—упор;   5 — пульт  управления

В Донбассе электротермический метод применяют и для натяжения высокопрочной проволоки. Для нагревания проволоки используют специальную установку (рис. 13), состоящую из катучей фермы с приводом, двух контактных узлов, размещенных на столе, и сварочного трансформатора. Нагреваемые поочередно на такой установке отрезки проволоки быстро укладываются в вилочные захваты поддона.

Рис.   129. Установка для электротермического нагрева   высокопрочной

проволоки   с  катучей фермой

В конвейерной технологии установки для электротермического натяжения арматуры включают в технологию одним из постов конвейерной линии, а при агрегатной и стендовой — размещают в непосредственной близости у постов формования (рис. 14).

Рис. 14. Размещение поста для электронагревания стержней: а — рядом с постом формования; б — на вертикальной стенке камеры пропаривания; в — между камерами тепловлажностной обработки; г — на разделительной стенке  спаренной  горизонтальной  формы;   д — на  переносном контейнере

1.2. Непрерывное натяжение арматуры

По сравнению с армированием отдельными стержнями, проволоками, пучками и прядями использование непрерывно намотанных сеток и спиралей имеет существенные преимущества:

- армирование конструкций можно вести в любых направлениях (продольном, поперечном и диагональном), соответствующих направлению наибольших растягивающих усилий, что обеспечивает лучшее использование арматуры;

- значительно снижаются потери арматурной стали, так как армирование производится одним отрезком проволоки с закреплением только двух его концов;

- поскольку непрерывное армирование ведется одной-двумя проволоками, то для их натяжения не требуется больших усилий; применяемые конструкции натяжных машин отличаются простотой;

- возможна полная механизация и автоматизация процесса натяжения.

Большое распространение в нашей стране и за рубежом получили машины для непрерывного армирования предварительно напряженных конструкций, предложенные и разработанные проф. В. В. Михайловым.

Для непрерывной навивки и натяжения праволоки созданы и применяются машины с различной схемой намоточного устройства:

- с намоткой арматуры на упоры поддона, установленного на вращающемся столе или раме;

- с намоткой арматуры на упоры неподвижного поддона вращающейся балкой (ригелем);

- машины, производящие намотку арматуры на упоры неподвижной формы кареткой при ее продольных и поперечных перемещениях;

- установки для навивки продольной арматуры и спиралей труб.

Машина с поворотным столом ДН-5М (рис. 15, а) является одной из наиболее распространенных установок для непрерывной навивки арматуры панельных конструкций при конвейерной технологии.

Установка позволяет одновременно наматывать одну-две проволоки диаметром 2,5—5 мм, имеющие предел прочности при растяжении до 18 тыс. кГ/см2 (1800 Мн/м2) с усилием 150—1600 кГ (1,5—16кн).

Рис. 15. Машины с поворотным столом:

а — принципиальная схема; б — схема машины с электротермомеханическим натяжением проволоки; 1 — вертушка с проволокой; 2 — тормоз; 3 — редуктор привода подачи;

4 — барабан; 5 — натяжная станция; 6 — конечные выключатели; 7 — пантограф;

8 — поворотная платформа; 9 — привод платформы; 10 — проволока; 11 —поддон;

12 — устройство управления штырями

Натяжение непрерывно наматываемой проволоки на машине с поворотным столом производится следующим образом. Приводом конвейера на поворотную платформу по рельсам подается поддон, который автоматически закрепляется на платформе. Проволока сматывается с катушек и пропускается между профилирующими валками, где получает периодический профиль (величина вмятин в проволоке может регулироваться сближением валков). После этого с помощью подающего механизма проволока поступает в механизм натяжения, где за счет свободно висящего груза в ней создается предварительное натяжение. Затем через устройство для укладки (пантограф) проволока попадает к вращающемуся поддону и навивается в заданном порядке на штыри поддона, создавая при этом предварительно натянутый арматурный каркас изделия.

После затвердевания бетона штыри из поддона выпрессовываются, и натяжение арматуры передается на бетон. Машина ДН-5М оборудована электрическим и гидравлическим приводами.

На машинах с поворотными столами натяжение арматуры можно осуществлять также комбинированным способом (механическим совместно с электротермическим), разработанным в НИИЖБе (рис. 15, б). Наматываемая проволока натягивается механическим способом с усилием, составляющим 20—30% от проектного натяжения. Определенный участок непрерывно движущейся проволоки включается в электрическую цепь, питаемую от сварочного трансформатора. На этом участке проволока нагревается до 200—250°. Когда горячая проволока, намотанная на штыри поддона, остывает, она натягивается дополнительно на 70—80% проектного натяжения. Механическое натяжение вместе с натяжением при остывании равно проектной величине напряжения арматуры.

Сочетанием двух способов натяжения достигается:

- уменьшение усилий механического натяжения, что позволяет на той же машине увеличить количество и диаметр одновременно наматываемых проволок, а также повысить скорость намотки, а отсюда и производительность установки;

- обгорание имеющейся на поверхности проволоки заводской смазки, в результате чего улучшается сцепление арматуры с бетоном.

Арматурно-ригельные машины используют для навивки и натяжения арматуры в конвейерном и агрегатном производстве. Принцип работы ригельных машин заключается в наматывании проволоки на упоры поддона формы путем вращения ригеля (балки).

При поворачивании балки сматываемая с бунта проволока профилируется валками и, проходя через шкив, насаженный на одном валу с тормозной муфтой, и систему роликов, наматывается в натянутом состоянии на упоры формы.

Промышленность выпускает ригельные машины для производства линейно-протяженных и панельных конструкций. Машина типа АРМ предназначена для навивки арматуры изделий длиной 4+6,8 м и поперечным сечением до 120X600 мм, а машина СМ-607 — для армирования панелей размером до 4,4X6,8 м.

Машина СМ-607 отличается от АРМ габаритными размерами, наличием дополнительных компенсирующих грузов и несколько иной конструкцией выдающего устройства.

В арматурно-ригельных машинах, кроме механического натяжения, одновременно можно применять и электротермический способ. Схема модернизированной машины СМ-607 показана на рис. 16.

Рис. 132. Схема арматурноригельной   машины СМ-607 с комбинированным  натяжением проволоки:

1 — блок ведущий; 2 — верхний блок гидравлического механизма; 3, 4, 5, 6, 7 — промежуточные блоки; 8— скользящий блок полиспаста; 9 — блоки динамометра; 10, 11 — блоки подающего механизма; 12 — тормозящая электромагнитная муфта; 13 — водило; 14 — штырь; 15 — грузовой блок; 16 — наборный груз; 17 — столики для бунт проволоки; 18 — центральная направляющая труба; 19 — изоляция; 20 — натягиваемая  проволока;   21 — соединительная  муфта

Для электронагрева проволоки произведена изоляция столиков для бунтов подающего механизма, направляющего скользящего блока, кронштейнов всех блоков и поворотного устройства.

Подача тока напряжением 50 в осуществляется от трансформатора мощностью 20 ква через ролики 2 и 9.

Навивка и натяжение арматуры машинами с кареткой производятся за счет возвратно-поступательного движения машины вдоль оси технологической линии и движения каретки поперек машины. Для армирования конструкций в стендовом производстве созданы машины с кареткой типа ДН-7 конструкций проф. В. В. Михайлова (НИИЖБ) и 6407 — Гипростройиндустрии. Агрегат ДН-7 (рис. 17) представляет собой самоходную тележку, на которой установлены механизмы подачи, натяжения и катушка с бунтами проволоки. Механизм подачи включает диски, при периодическом вращении которых проволока подается на механизм натяжения, состоящего из груза, свободно висящего на проволоке. Перемещение груза по вертикальным направляющим компенсирует несинхронность в подаче   и   расходе   проволоки.

Рис. 17. Схема работы арматурно-намоточного агрегата ДН-7:

1 — машина    ДН-7;    2 — механизм    натяжения;    3 — механизм    подачи;

4 — катушка   с   бунтами   проволоки;   5 — штыри;   6 — напрягаемая   проволока

Механизм укладки проволоки состоит из водила, установленного на каретке, передвигающейся в поперечном направлении.

Габариты армируемых изделий: ширина — до 3 м, высота — до 0,5 м, длина ограничивается длиной стенда. Количество одновременно навиваемых проволок диаметром до 2,6 мм— 2, диаметром свыше 2,6 мм—1. Максимальное усилие натяжения 1300 кГ (13 кн).

По тому же принципу институтом «Гипростройиндустрия» запроектирована машина 6281 (рис. 18), предназначенная для намотки и натяжения арматуры при конвейерной и агрегатной технологии.

Рис. 18. Машина для навивки арматуры 6281:

1 - мост;   2 — каток;   3 — привод    каретки;   4— каретка;     5 — скалка;

6 — шпиндель;  7 — выдающий  ролик;  8 — привод поперечной передачи;

9 — механизм подачи;  10 — грузовая  натяжная  станция;

11 — бунтодержатель;  12 — балка

Для намотки продольной напряженной и поперечной ненапряженной арматуры (спирали) железобетонных труб создан и применяется станок типа РТ-41 и др. Процесс армирования на этом станке осуществляется таким образом. На станок краном устанавливают специальный сердечник с торцовыми шайбами и закрепляют его в передней и задней бабках. На одной из шайб закрепляют концы проволок, поступающих через тормозное устройство и блок суппорта с катушек. При возвратно-поступательном движении суппорта и вращении сердечника производят намотку продольной арматуры. Закончив навивку, закрепляют второй конец проволоки и производят ее обрезку. Одновременно с этим закрепляют на шайбе конец проволоки спиральной арматуры и с помощью второго суппорта навивают ее. Закрепив второй конец спиральной арматуры, сердечник с навитой арматурой снимают со станка.

Натяжение спиральной арматуры можно производить и комбинированным способом (рис. 19).

Рис 135. Схема установки для электромеханического натяжения спиральной арматуры железобетонных труб с нагревом арматуры токами высокой частоты:

1 — железобетонный сердечник; 2 — арматура; 3 —индуктор; 4 — катушки;

5 — установка   ТВЧ;   6 — тормозное   устройство

# Text boxes

Рис. 3. Анкерующие устрой-ства для закрепления натя-нутой арматуры на  формах:

а — стержни на обычных вилочных упорах; б — на вилочных упорах со скосами; в — на штыревых упорах:

1 — с высаженной головкой; 2 — с приваренными коротышами; 3 — с приваренной петлей из полосовой стали