СОДЕРЖАНИЕ

Изготовление арматуры

ВВЕДЕНИЕ

I. Основные сведения об арматуре

1.1. Подготовка арматурной стали

1.2. Заготовка арматурных стержней

1.3. Изготовление арматурных сеток и каркасов

1.4. Защита арматуры и закладных деталей от коррозии

1.5. Контроль качества арматуры

II. Техника безопасности при изготовлении арматуры

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Основные сведения об арматуре

По характеру работы в железобетонной конструкции арматуру разделяют на рабочую, распределительную, монтажную. Рабочая арматура воспринимает усилия от внешних нагрузок и собственного веса конструкции. Распределительная арматура распределяет нагрузку на рабочие стержни арматуры и обеспечивает их совместную работу. Монтажная арматура служит для сборки каркаса и обеспечивает точное положение рабочей арматуры при бетонировании.

Рис. 1. Арматура фундаментного блока: 1 - сварная  сетка,  2 - петли

Арматурные стержни соединяют в точках их пересечения сваркой и вязкой проволоки вручную с помощью клещей-кусачек или других инструментов.

Метод ручной вязки арматуры требует больших затрат ручного труда, не обеспечивает плотного и прочного соединения стержней и вызывает повышенный расход металла в конструкциях. В настоящее время проволочная вязка повсеместно вытесняется контактной точечной электросваркой.

Благодаря прочной приварке к рабочей арматуре стержней поперечной арматуры обеспечивается заанкеривание рабочих стержней в бетоне по всей их длине, что резко повышает устойчивость железобетонных изделий против образования трещин и позволяет отказаться от устройства анкерных крюков по концам стержней.

Жесткое соединение сварной арматуры позволяет сохранить неизменное положение стержней при перевозке арматуры и бетонировании конструкций.

Жесткие сварные арматурные конструкции для армирования железобетонных деталей называют арматурными каркасами, или сетками. Сварные каркасы и сетки состоят из прямых стержней без отгибов и крюков, поэтому упрощается и удешевляется заготовка стержней и всей арматуры.

Рис. 2. Арматура плиты:

1 — верхняя сварная сетка, 2 — нижняя сварная сетка, 3 — петли

Ниже рассмотрены сварные каркасы и сетки некоторых типов железобетонных изделий.

Рис. 3. Арматура прогона:

1 — петли, 2, 3, 4 — плоские сварные каркасы, 5 — хомуты

Арматура фундаментного блока (рис. 1) представляет собой плоскую сетку из продольных рабочих стержней (горячекатаная арматура периодического профиля № 1.6) и поперечных распределительных стержней (круглая сталь диаметром 6 мм). Перед бетонированием в форму закладывают две петли 2 для подъема блока краном.

Арматура плиты (рис. 2) образована двумя сетками. Рабочими стержнями служат продольные сетки, изготовляемые из горячекатаной арматуры периодического профиля. Распределительная арматура нижних и верхних сеток изготовляется из круглой стали диаметром 4 или 3 мм. Для подъема краном в плиту закладывают четыре петли.

Арматура прогона (рис. 3) состоит из четырех плоских каркасов: двух каркасов 4, располагаемых с краев, и каркасов 2 и 3, устанавливаемых в средней части прогона. Плоские каркасы объединены в пространственный каркас четырьмя хомутами 5. Перед бетонированием в прогон закладывают петли 1.

Сварной арматурный каркас колонны показан на рис. 4.

Сварные сетки для армирования крупноразмерных плит перекрытий и других изделий изготовляют в виде полотнищ большой длины, свернутых в рулоны, от которых на месте отрезают кусок сетки необходимых размеров. Чтобы удобнее было скатывать и раскатывать рулоны, диаметр продольных стержней должен быть не более 5 мм. Кроме рулонных, изготовляют также плоские сетки.

При производстве сборных железобетонных изделий требуются в большом количестве закладные детали (рис. 4), сваркой которых (или соединением на болтах) в процессе монтажа здания или сооружения обеспечивается скрепление между собой железобетонных элементов.

Процесс изготовления арматуры сборных конструкций складывается из следующих операций: подготовки арматурной стали, заготовки арматурных стержней, изготовления арматурных сеток и каркасов.

Подготовка стали включает ее сортировку, очистку от окалины или ржавчины, правку и в нужных случаях механическое упрочнение.

Заготовка стержней состоит из резки стальных прутков или проволоки на куски нужной длины и в необходимых случаях их гнутья по заданному профилю.

Перед резкой прутки стали больших диаметров предварительно соединяют сваркой в длинные плети и уже затем разрезают их на  стержни заданной длины.  Этим  избегают потерь стали в виде обрезков от стержней стандартной длины.

Резку  стали   малых  диаметров,  поступающей   в   мотках  и бухтах, как правило, совмещают с ее правкой на комбинированных правильно-отрезных станках.  В этом  случае операция резки совмещается с процессами подготовки стали.

Рис. 5. Закладные детали

1.2. Подготовка арматурной стали

Сортировка. Арматурную сталь при поступлении на завод или полигон сортируют по маркам, диаметрам и профилям, для того чтобы можно было быстро и безошибочно находить на складе сталь нужной марки и диаметра.

Арматурную сталь по диаметру делят на легкую (диаметром 4—14 мм) и тяжелую (диаметром более 14 мм). Ввиду того что приемы обработки легкой и тяжелой арматуры, а также механизмы, используемые для ее обработки, различны, ниже приводится раздельное описание процесса заготовки этих видов арматуры.

Очистка. Очищают арматуру лишь в тех случаях, когда она сильно заржавела (имеет легко сбиваемую ржавчину), либо покрыта слоем окалины, грязью и т. п. Легкая арматура очищается при ее прохождении через барабан правильно-отрезных станков. Кроме того, в конструкции некоторых из них предусмотрен механизм очистки — ротор со щетками, который можно включать и отключать при необходимости.

Прутковую арматуру больших диаметров очищают вручную стальными щетками или электрощетками. При большом объеме очистки для этой цели применяют станки с вращающимися щетками.

Правка и резка. Правку и резку арматурной стали, поступающей в мотках, целесообразно производить на правильно-отрезных станках (рис. 6).

Арматурная сталь разматывается с мотка / и протягивается тянущими роликами 4 через непрерывно вращающийся вокруг горизонтальной оси правильный барабан 2.

Правильный барабан представляет собой полый цилиндр с пятью отверстиями, в которых укрепляются правильные плашки. Плашки при вращении барабана полностью выпрямляют протягиваемый через него стержень.

За тянущими роликами по ходу движения стержня установлен механизм резки, состоящий из валов, на концах которых насажены диски с ножами 5..Счетчик 3 отмеривания длины отрезаемых стержней состоит из мерительного диска и прижимного ролика, которые приводятся во вращение проходящей между ними арматурной сталью.

Рис. 6. Схема правильно-отрезного станка:

1 — моток проволоки, 2 — правильный  барабан,  3 — счетчик отмеривания длины отрезаемых прутков,   4 — тянущие   ролики,   5 — вращающиеся   ножи,

6 — приемный лоток

Вращение от мерительного диска через систему фрикционных и зубчатых передач передается кулачку, который замыкает электрическую цепь управления механизмом вала с ножами и приводит последний в действие.

Отрезанные стержни поступают в приемное устройство, устанавливаемое на общем фундаменте со станком.

Промышленностью серийно выпускаются такие станки для различных диаметров проволоки. Ниже приводятся данные по некоторым станкам (табл. 1).

Таблица 1. Технические характеристики правильно-отрезных станков

| Показатели | СМ-759 | ИО-ЗЗА | ИО-35В |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр выпрямляемой проволоки, мм | 3-10 | 3-8 | 4-16 |
| Длина стержней при автоматической резке, мм: минимальная максимальная | 500 8000 | 1000 9000 | 500 9000 |
| Скорость подачи и правки, м/мин | 50 | 45-15 | 60-30 |
| Мощность электродвигателей, квт | 11,5 | 6,0 | 10,0 |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота | 1765 1050 750 | 11000 825 1265 | 12050 1255 1485 |
| Вес станка с электродвигателем, кг | 1050 | 1230 | 4700 |

Схема организации рабочего места при заготовке легкой арматуры на правильно-отрезных станках показана на рис. 7. Мотки арматурной стали подвозят со склада на платформе по узкоколейному пути. Консольным краном 3 их снимают и устанавливают на вертушки 2. Конец мотка заправляют в станок 5 и начинается правка арматуры.

Начало арматурного стержня следующего мотка сваривают на стыковом аппарате / с концом предыдущего, что избавляет от    необходимости    вручную    заправлять в станок    арматуру каждого мотка и тем самым повышает производительность установки. Готовые прутья укладывают на стеллаж 6, помещенный между приемными устройствами обоих станков.

Рис. 7. Организация рабочего места для обработки и заготовки арматурной

стали  на правильно-отрезных станках:

1 — аппарат для стыковой  сварки  разматываемой  проволоки,

2 — вертушки с мотками  проволоки, 3 — консольный  кран,

4— узкоколейный путь для подачи мотков проволоки со склада,

5 — правильно-отрезные станки, 6 — стеллаж

Правку стержневой арматуры диаметром от 10 до 40 мм выполняют обычно вручную, для чего используют правильные плиты, укрепляемые на верстаке. Плиты могут быть с уголками (рис. 8, а) или со штырями (рис. 8, б). Выгибают стержни либо за конец, действуя стержнем как рычагом, либо с помощью накидных ключей (рис. 8, в), размеры которых выбирают в соответствии с диаметром арматурных стержней, подлежащих правке.

Правку ведут два арматурщика 3—4-го разряда.

Упрочнение. В связи с тем, что в настоящее время металлургическая промышленность еще не в полной мере обеспечивает промышленность сборного железобетона необходимыми видами и марками сталей, в ряде случаев возникает необходимость организовать упрочнение стали непосредственно в арматурных цехах заводов сборного железобетона.

Наиболее распространено холодное упрочнение арматурной стали вытяжкой и волочением.

При механическом воздействии на металл отдельные зерна его меняют форму и сдвигаются относительно друг друга. В результате этих изменений, называемых наклепом, или нагартовкой, увеличивается предел текучести и временное сопротивление стали разрыву, что позволяет соответственно снизить ее расход в железобетонных конструкциях.

При вытяжке горячекатаной арматурной стали периодического профиля марки. Ст. 5 до 5% предел текучести повышается с 3000 до 5000 кГ/см2, при вытяжке стали 25Г2С до 3,5% и для стали 35ГС — до 4,5%—соответственно с 4000 до 5500 кГ/см2.

Сталь вытягивают на различных установках с большей или меньшей степенью механизации и автоматизации.

Установка для упрочнения стержней арматуры при помощи гидравлического домкрата СМ-513 (рис. 9) предназначена для арматурных стержней длиной от 5,5 до 24 м.

Упрочняемые стержни 10 закрепляют в зажимах траверсы 4 и включают домкрат/на рабочий ход первоначально для выпрямления стержней. После выпрямления стержней домкрат выключают, по линейке 2 отмечают положение подвижной траверсы 4 и снова включают домкрат уже для растяжения стержней.

Величину растягивающего усилия контролируют по показаниям стрелки манометра, используя для определения усилий тарировочную кривую гидравлического домкрата. Величину удлинения стержней контролируют по мерной линейке 2. После достижения заданного усилия и удлинения стержней плавно снижают давление в гидравлическом цилиндре домкрата.

В зависимости от марки стали и диаметра стержней на установке можно одновременно упрочнять до 3 стержней.

Используемый в установке домкрат СМ-513 имеет ход поршня 800 мм, развивает усилие до 60 Т при рабочем давлении до 200 атм. Вес такого домкрата 3200 кг.

А. И. Аваков и Г. А. Анопов разработали конструкцию полностью механизированного стана для упрочнения   арматурной   стали (рис. 10), на котором стержни, автоматически вытягиваются на заданную длину. На стане может упрочняться арматурная сталь марки Ст. 5 до № 28, а марки 25Г2С — до № 25.

Рис. 9. Установка для упрочнения стержней арматуры при помощи

гидравлического домкрата СМ-513:

1 — гидравлический    домкрат    СМ-513,    2 — мерная    линейка,    3 — золотниковый кран  домкрата,   4 — траверса,- 5 — упорные колонны домкрата,   6 — надставки   упорных   колонн,   7 — головная плита  станины, 8 — стальная станина, 9 — защитный железобетонный блок.  10 — упрочняемые стержни, 11 — промежуточная гребенка  станины,  12 — упорная гребенка  станины

Растягиваемый стержень 9 захватывается за концы двумя клиновыми самозатягивающимися зажимами 1 и 5, один из которых закреплен на неподвижной стойке, а второй — на скользящей каретке. Каретка перемещается возвратно-поступательно по направляющим под действием кривошипного механизма 11.

При рабочем ходе каретки стержень вытягивается; при обратном ходе зажимы автоматически раздвигаются, освобождая концы стержня. Величину вытягивания регулируют угловым рычагом, установленным на каретке.

Для подачи прутков к зажимам применяют автоматический питатель, состоящий из нескольких дисков со впадинами на окружности. Прутья в питатель загружают вручную. Под тяжестью прутьев питатель поворачивается каждый раз на определенный угол, подавая очередной прут к зажимам стана.

Рис. 68. Схема станка для вытягивания арматурной стали конструкции

А. И. Авакова и Г. А. Анопова:

1,5 — зажимы, 2 — регулятор, 3 — диск питателя, 4 — винты, 6 — фрикционное

устройство, 7 —с фрикционная   тяга,    8 — рычаг,   9 — вытягиваемый    стержень,

10 — редуктор, 11 — кривошипный механизм

.

При волочении стержень арматуры протягивают несколько раз через конусообразное отверстие фильера; выходная зона этого отверстия меньше входной (рис. 11). Форму и размеры фильера подбирают таким образом, чтобы напряжения, возникающие в стержне при его протягивании, не превышали предела текучести  обрабатываемой  стали при выходе ее из  фильера.

В последнее время внедряется эффективный способ электротермического упрочнения арматуры, состоящий в том, что арматурные  стержни  нагревают электрическим  током  до  900—1000° С, охлаждают в воде, а затем отпускают при температуре 350—450° С. В процессе отпуска металл приобретает необходимую пластичность. Этим способом можно упрочнять арматуру из стали марок Ст. 5; 25Г2С, 35ГС и др.

Рис. 11. Схема фильера для волочения арматуры:

1 — входная  зона,   2 — калибрующая   зона,  3 — рабочая зона, 4 — выходная направляющая зона, Q — усилие волочения

Рис. 12. Станок С-370 для резки арматурной стали:

а — кинематическая  схема,  б — конструктивная    схема;

1 — электродвигатель, 2 — трансмиссионный  вал, 3 — станина, 4 — кулисный    механизм,  5 — подвижный ' нож,6 — полоз

В результате термического упрочнения горячекатаной арматурной стали класса А-П марки Ст. 5 ее временное сопротивление разрыву может быть повышено с 5000 до 9000 кГ/см2, а предел текучести — с 3000 до 6000 кГ/см2; для арматурной стали класса А-III временное сопротивление повышается с 6000—7000 до 10 500—12 000 кГ/см2, а предел текучести — с 4000—5000 до 8000—10 000 кГ/см2. Из этих цифр видно, что термическое упрочнение повышает прочностные характеристики арматуры в ½ — 2 раза.

1.2. Заготовка арматурных стержней

Резка стержней малого диаметра, как это указано выше, совмещается с ее правкой на правильно-отрезных станках. Стержни большого диаметра перед резкой стыкуют электросваркой для уменьшения отходов на обрезки.

Резка. Для резки тяжелой арматуры применяют станки С-370 (рис. 70) и С-445. Управление станком С-370 кнопочное. Он может работать непрерывно до выключения привода, а также с выключением механизмов после каждого реза. Станок С-445 имеет гидравлический привод, что позволяет получать высокие усилия резания при сравнительно небольших габаритах и мощности двигателя.

Технические характеристики станков для резки арматурной стали

|  | С-370 | С-445 |
| --- | --- | --- |
| Максимально допустимое усилие на ножах, кГ | 35000 | 190000 |
| Максимальный диаметр разрезаемой стали, мм: для стали Ст. 3 » » Ст. 5 | 40 32 | 70 40 |
| Число ходов ножа, мин | 32 | 4 |
| Мощность двигателя, квт | 2,8 | 7,0 |
| Габариты, мм: длина ширина высота | 1065 785 445 | 1465 950 1620 |
| Вес станка, кг | 456 | 1450 |

Гнутье. Так как основным видом арматуры сборных железобетонных конструкций и деталей являются сетки и каркасы, изготовленные преимущественно из прямых прутьев, гнутье стержней в общем технологическом процессе изготовления арматуры занимает сравнительно небольшое место. Но в некоторых случаях приходится прибегать к гнутью отдельных стержней и целых сеток, а также к гнутью вспомогательных деталей арматуры, например монтажных петель.

Арматуру гнут на механизированных станках. Ручное гнутье может применяться лишь для легкой арматуры при малом объеме работ.

Почти все станки для гнутья арматурных стержней (С-146А, С-564) построены по одной схеме. Стержень гнут с помощью вращающегося в горизонтальной плоскости диска, снабженного вертикальными штырями — пальцами. Второй конец прутка удерживается установленным неподвижно на станине опорным роликом.

Станок С-564 (рис. 13) имеет механизм отсчета угла поворота гибочного стола (ведомая шестерня 4), останавливающий гибочный стол при достижении заданного угла.

Технические характеристики станков для гибки арматурной стали

|  | С-146А | С-564 |
| --- | --- | --- |
| Наибольший диаметр изгибаемого стержня из стали Ст. 3, мм | 40 | 70 |
| Мощность электродвигателя, квт | 2,8 | 4,5 |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота | 780 806 720 | 2015 1530 860 |
| Вес станка, кг | 460 | 2080 |

Рис. 13. Станок С-564 для гнутья арматуры:

1- станина, 2 — центральный ролик, 3 — гибочный ролик, 4 — ведомая шестерня, 5 — коническая зубчатая передача, 6 — тормоз, 7 — клиноременная передача, 8 — двухступенчатый редуктор, 9 — цилиндрическая зубчатая передача, 10— опорный ролик, /i —. механизм отсчета угла поворота стола,  12— электродвигатель

Ручное гнутье выполняют на станках, показанных на рис. 14. На станке НЗ-1 (рис. 14, а) можно гнуть сразу от 4 до 7 прутьев диаметром 6—8 мм. Заложенные в палец-вилку арматурные стержни изгибают с помощью пальца 3, укрепленного на поворотном рычаге.

Станки НЗ-2 и НЗ-3 по конструкции подобны станку НЗ-1 и отличаются от него некоторыми деталями, например специальной вилкой для гнутья полухомутиков, устройством упорного уголка и т. п. Станок ЦБТПС (рис. 14,6) используют для гнутья арматуры диаметром 10—12 мм.

Рис. 14.  Ручные станки для гнутья  арматуры:

а —станок  НЗ-1,  б — станок ЦБТПС;

1 — верхняя  плита,  2 —осевой  палец — вилка, 3 — изгибающий палец,

4 — рычаг, 5 —головка рычага, 6 — шарикоподшипник, 7 — нижняя плита

1.3. Изготовление арматурных сеток и каркасов

Изготовление каркасов для труб. Для круглых железобетонных изделий, например для канализационных труб, каркасы выполняют из прямых продольных стержней и спиральной обмотки, образующей поперечную арматуру.

Спираль изготовляют на намоточном станке. Электродвигатель, установленный на станине станка, передает вращение через редуктор барабану, на который наматывается арматура. Подвижная планка, перемещающаяся по распределительному винту, направляет проволоку. Винт вращается от вала через цилиндрические шестерни.

Установка для изготовления спиральной арматуры снабжена вертушкой, где находится моток проволоки, а также тормозным приспособлением, которое равномерно натягивает проволоку при наматывании спирали. На станке можно навивать в час около 20 спиралей диаметром до 600 мм.

Для заготовки арматурных каркасов трубчатых опор линий электропередач применяют полуавтоматические навивально-сварочные установки (рис. 15). Включают сварочный трансформатор, асинхронный контактор КИА-50—3 и электронный регулятор времени РВЭ.

Продольные арматурные стержни пропускаются в отверстия хвостовой, а затем приводной планшайбы 1. Бухту проволоки укладывают на вертушку, установленную на тележке. Конец проволоки пропускают через тормозные направляющие ролики и закрепляют и а продольных стержнях.

При вращении приводной планшайбы проволока навивается на продольные стержни с шагом 120—150 мм при одновременной .контактной точечной приварке в местах соприкасания. За смену двое арматурщиков заготавливают 20 каркасов длиной по 6,5 м.

Рис. 15. Установка для изготовления каркасов опор линий электропередач:

1 — приводная планшайба, 2 — зажимной диск, 3 — каркас  арматуры

Изготовление элементов напрягаемой арматуры. К таким элементам относятся одиночные арматурные стержни с высаженными головками, пряди, канаты, пучки и пакеты. На рис. 16 показана организация рабочего места по заготовке стержней напрягаемой арматуры класса A-III, применяемой для армирования плит и настилов.

Стержни диаметром 10—18 мм укладывают на стеллаж 4, затем последовательно подаются на установку 3 для упрочнения стержней вытяжкой, установку 2 для высадки анкерных головок и линию 1 непрерывной безотходной стыковой сварки и резки стержней.

Пряди из двух или трех проволок диаметром 3 мм свивают на станке ДП-8 (рис. 17).

Пряди и канаты свивают из проволоки на предприятиях сборного   железобетона в тех случаях, когда не может быть обеспечено в достаточном объеме получение этих изделий, изготовляемых металлургической промышленностью.

Рис. 16.   Схема   организации    заготовки    арматуры диаметром

10—18 мм с высадкой анкерных головок и упрочнением вытяжкой:

1 — линия   непрерывной    безотходной    стыковой    сварки   и резки стержней,

2 — установка  для высадки  анкерных головок, S — установка для упрочнения стержней вытяжкой, 4 — стеллаж

Допуски на размеры заготовок стержневой напрягаемой арматуры приведены в табл. 2.

Таблица 2. Допуски на размеры   заготовок стержневой   арматуры

| Диаметр стержня, мм | Допуски, мм |
| --- | --- |
|  | на длину стержня | на перекос стержневой поверхности |
| 12 | ±3 | 2 |
| 14-16 | ±3 | 3 |
| 18—22 | ±5 | 4 |
| 25-36 | ±8 | 5 |

Изготовление сеток и каркасов с применением ручной вязки.

Ручная вязка арматуры менее производительна, чем точечная электросварка, и дает менее жесткие каркасы. Поэтому к ручной вязке следует прибегать лишь в том случае, когда электросварка почему-либо невозможна.

Места примыкания арматурных стержней соединяют вязальной проволокой. При помощи острогубцев (кусачек) захватывают оба конца проволоки и, поворачивая ее 2—3 раза, свивают, а затем отрезают (перекусывают) кусачками.

Для этой цели также применяют арматуровяз (рис. 17), который представляет собой стальной стержень с крюком на одном конце и ручкой на другом. Стержень имеет винтовой профиль. На стержень надет ползун с внутренней нарезкой.

Для работы арматуровязом заранее заготовляют петли. Петлей огибают узел каркаса, и концы петли захватывают крюком арматуровяза. При движении ползуна по стержню крючок закручивает проволоку.

Рис. 17. Станок для свивки двух- и трехпроволочных прядей:

1 — ротор, 2 — катушки, 3 — привод, 4 — тянущий барабан,

5 — механизм намотки, 6 — стойка  для  шпули

Рис. 18. Ручная вязка узлов арматуровязом

1.4. Защита арматуры и закладных деталей от коррозии

Арматурная сталь подвержена коррозии (ржавлению). В месте появления ржавчины сталь разрушается и прочность арматурного стержня падает.

Коррозия арматуры может возникнуть при разрушении защитного слоя бетона и его недостаточной толщине и плотности, особенно в агрессивной окружающей среде и при высокой влажности воздуха в помещениях, где находятся конструкции..

При коррозии арматуры образуется продукт (гидроокись железа), занимающий объем, в 2—2,5 раза больший объема прокорродировавшего металла. Это приводит к возникновению трещин в защитном слое бетона, через которые проникают воздух и влага, ускоряющие процесс коррозии. При неблагоприятных условиях арматура может быть разрушена настолько, что железобетонные конструкции полностью теряют прочность и устойчивость.

В связи с широким применением тонкостенных предварительно напряженных железобетонных конструкций, а также конструкций из армированных ячеистых бетонов важное значение приобрел вопрос о защите стальной арматуры от коррозии.

Мероприятия по защите арматуры железобетонных конструкций от коррозии разделяются   на   три основные группы: мероприятия, осуществляемые при проектировании сооружений и конструкций; мероприятия, осуществляемые при изготовлении конструкций и производстве строительных работ; мероприятия, осуществляемые в период эксплуатации зданий "и сооружений.

Чтобы обезвредить воздушную среду от агрессивных газов и снизить ее влажность, при проектировании железобетонных конструкций предусматривают общую приточно-вытяжную вентиляцию помещений, местные отсасывающие устройства, герметизацию химической аппаратуры и т. п.

При изготовлении конструкций предусматриваются следующие мероприятия. Перед бетонированием следует очищать арматуру от масла, грязи и отслаивающейся ржавчины. Бетонную смесь необходимо хорошо уплотнять, в особенности защитный слой конструкции. В нем не должно быть раковин, трещин и других дефектов.

Железобетонные детали, предназначенные для влажных цехов (с относительной влажностью воздуха более 60%), необходимо изготовлять из бетона повышенной плотности с водоцементным отношением не более 0,6. Необходимо очень строго соблюдать указанную в проекте толщину защитного слоя таких конструкций. Для конструкций, подвергающихся воздействию воздушной среды с высокой влажностью, а также агрессивных жидкостей и газов, толщина защитного слоя, как правило, увеличивается не менее чем на 10 мм. Толщина защитного слоя для армированных конструкций из ячеистых бетонов принимается равной 20 мм.

При изготовлении крупных и особо ответственных конструкций для обеспечения требуемой толщины защитного слоя необходимо применять подкладки под арматуру и прокладки между боковыми щитами опалубки и арматурой. Изготовляют их из цементно-песчаного раствора с пропущенной в них вязальной проволокой, при помощи которой подкладки привязывают к арматуре.

Не допускается применение в качестве подкладок под арматуру обрезков арматурной стали.

Не разрешается добавлять хлористый кальций в бетон для предварительно напряженных конструкций с проволочной арматурой независимо от условий применения. Нельзя использовать эту добавку и при изготовлении обычных железобетонных конструкций, если они предназначены к службе во влажных цехах (при относительной влажности воздуха свыше 60%), при опасности попадания на конструкции блуждающих токов, а также во всех изделиях автоклавного твердения. При изготовлении железобетонных конструкций с пропариванием разрешается добавлять хлористый кальций в количестве не более 1 % от веса цемента.

Для дополнительной защиты арматуры конструкций, работающих в тяжелых условиях, в бетон добавляют нитрит натрия в количестве 2% от веса цемента.

Поверхность предварительно напряженных конструкций с' проволочной арматурой рекомендуется защищать лакокрасочными покрытиями при относительной влажности среды в условиях эксплуатации выше 75%, а конструкций из легких бетонов — выше 60%. Металлические закладные детали, выпуски арматуры, анкерные устройства сборных железобетонных конструкций непосредственно после их изготовления целесообразно защищать от коррозии, нанося на них казеино-цементную смесь толщиной не менее 0,5 мм. Для приготовления смеси берется 100 весовых частей портландцемента, 5 частей казеинового клея и 38—40 частей воды. Смесь приготовляют в растворосмесителе.

Арматуру изделий из ячеистых бетонов для защиты от коррозии нужно покрывать казеино-цементно-водной смесью, цементно-битумной холодной мастикой или же глинисто-битумной пастой. Приготовляют их в соответствии с особыми инструкциями. Защитную пленку из указанных выше составов наносят на плоские сетки и мелкие каркасы, погружая в ванну с жидким защитным составом. Для поддержания однородности состава ванна снабжается механической мешалкой.

Крупные арматурные каркасы обрызгивают или поливают защитными составами в специальных камерах. Наносить защитные составы вручную кистями или щетками нельзя, так как при этом не обеспечивается требуемая однородность и толщина защитной пленки.

Закладные детали для защиты от коррозии подвергаются металлизации — нанесению сжатым воздухом слоя расплавленного цинка и алюминия. Предварительно детали очищаются пескоструйными аппаратами от загрязнений и окалины. При этом поверхности закладных деталей становятся шероховатыми, что улучшает сцепление со слоем наносимого металла.

1.5. Контроль качества арматуры

В процессе изготовления арматуры должен осуществляться систематический и тщательный контроль качества работы. Это объясняется тем, что в готовой железобетонной конструкции или детали дефекты арматуры обнаружить очень трудно.

Сортамент, марки и диаметры применяемой арматурной стали должны отвечать проектным.

Общие размеры сеток и каркасов, а также расстояния между стержнями должны соответствовать рабочим чертежам. Допускаются только следующие отклонения в миллиметрах от проектных размеров при заготовке арматуры:

Отклонения от общих размеров................................................................................     ±10

То же, при размерах сетки или каркаса менее 600 мм............................................      ±5

Отклонения от прямолинейности   стержней диаметром до 12 мм......................       10

То же, стержней диаметром более 12 мм ………………………………………..         15

При использовании этих данных необходимо учитывать, что размеры плоских изделий из прямых стержней определяют между осями крайних стержней. Требования, предъявляемые к гнутым сеткам и каркасам, относятся к каждому плоскому их участку.

Сетки и каркасы должны быть сварены во всех точках, предусмотренных проектом. При проверке соединений стержней, выполненных дуговой электросваркой, их осматривают, остукивают молотком весом 1 кг и замеряют швы. Качество сварки считается удовлетворительным, когда соединения не имеют подрезов, трещин и больших наплывов металлов, при остукивании молотком не возникает дребезжания, а размеры швов соответствуют проектным.

Качество контактной электросварки сеток и каркасов, помимо внешнего осмотра, проверяют также испытанием на срез контрольных образцов, которые отбирают из каждой партии сеток. В сварных сетках, где соединение продольных и поперечных стержней имеет только монтажное значение, контролируют качество сварки, загибая концы стержней и разрушая молотком сварную точку для ее обследования. Разрушенная молотком сварная точка должна быть в изломе блестящей, без пор, раковин, трещин и потемнения.

При отгибании на 90° от плоскости сетки конца стержня диаметром не более 10 мм, а также при обратном его выпрямлении сварной узел не должен разрушаться.

Применяется метод контроля качества ответственной сварки гамма-лучами с использованием радиоактивного кобальта. Препарат радиоактивного кобальта весом от 0,1 до 1 г хранится и переносится с места на место в специально изготовленном свинцовом шарообразном контейнере.

При просвечивании пучок гамма-лучей направляется на сварное соединение и, проходя через него, воздействует на рентгеновскую пленку, заключенную в кассету. После обработки пленки на ней отчетливо видны все внутренние пороки шва.

1.6. Техника безопасности при изготовлении арматуры

Для предупреждения травматизма при подготовке арматуры к работе на станках и машинах допускают лишь рабочих, знающих правила техники безопасности.

Все движущиеся детали механизмов (кроме рабочих органов) должны иметь надежные ограждения.

Правильно-отрезные станки необходимо устанавливать на отдельные фундаменты и крепить болтами.

Заправлять арматуру в станки и выправлять витки можно только при выключенном станке. Кожух правильного барабана, при работе станка должен быть закрыт.

Участок между вертушкой с бухтой проволоки и заправочным отверстием правильно-отрезного станка должен быть огорожен, для того чтобы свободный конец проволоки по окончании размотки бухты не ударил находящихся поблизости людей. В качестве ограждения применяют конус из прутковой стали, обращенный широким концом к бухте.

Ножи ножниц должны быть надежно укреплены болтами. Зазор между плоскостями ножей не должен превышать 1 мм.. Болты, крепящие ножи к станку, необходимо регулярно осматривать и подтягивать до отказа.

Арматурную сталь длиной меньше 0,3 м запрещается резать на приводных станках.

При работе на станке для гнутья переставляют пальцы и упоры и закладывают стержни между пальцами только после остановки станка.

Стыковую сварку арматуры могут вести только сварщики, прошедшие специальный инструктаж и сдавшие экзамен по технике безопасности.

Стационарные точечные машины нужно устанавливать на фундаментах и закреплять анкерными болтами. Все части аппарата, находящиеся под первичным напряжением, должны быть закрыты кожухом. Запрещается переключать ступени трансформатора при включенном рубильнике.

# Text boxes

Рис. 4. Арматурный каркас колонны

Рис 8. Приспособления для  правки   стержневой арматуры вручную:

а — плита    с  уголками,   б — плита    со  штырями,  в — накидной ключ