1.6. Дефекты сварных швов

Качество сварки контролируют с целью выявления дефектов сварных швов и соединений.

Основными причинами образования дефектов является технология сборки, сварки, применение несоответствующих материалов, неправильный выбор режимов сварки, низкая квалификация сварщиков. Дефектами принято называть отклонения от норм, предусмотренных стандартами и техническими условиями на сварные соединения. Они могут быть внешними и внутренними.

Таблица: 7 Дефекты швов при газовой сварке

| Дефекты | Причины возникновения | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Внешние дефекты |
| Отклонение швов от заданных размеров | Неправильная подготовка кромок. Неправильное перемещение горелки и присадки. Несоответствие размеров детали и проволоки. | Срезать шов. Выполнить шов в соответствии с техническими требованиями. |
| Непровар | Несплавление основного металла с металлом шва из – за недостаточной мощности пламени. Неполный прогрев кромок или неправильная разделка кромок. Слишком маленький зазор. Плохо зачищены кромки | Вырубить дефект и заварить заново |
| Прожог | Образование несквозных отверстий с наплывом с обратной стороны. Большой зазор. Недостаточное притупление кромок. Высокая мощность пламени. Недостаточная скорость сварки. | Вырубить дефект и заварить заново. |
| Трещины | Нарушение режимов сварки и охлаждения. Непригодность присадки по химическому составу. Жесткое крепление деталей. | Удалить металл на всю длину трещины. Засверлить концы трещин. Заварить заново. Наличие трещин недопустимо. |
| Подрезы | Чрезмерное расплавление кромок. Недостаточное количество наплавленного металла. Завышена мощность пламени. Заниженный диаметр присадки | Устранить дефект подвариванием. |
| Наплыв | Неправильный режим и техника сварки: быстрое расплавление присадки при недостаточном нагреве кромки металла. Неправильное манипулирование горелкой. | Срубить наплав и места непровара подварить. |
| Незаваренный кратер | Образуются в результате резкого обрыва пламени в конце сварки | Вырубить до основного металла, кратер и повторно подварить. |
| Внутренние поры | Наличие загрязнений на кромках. Несоответствие химического состава и присадочного металла. Неправильно отрегулировано пламя. | Расчистить шов и заново заварить. |
| Перегрев металла | Чрезмерная мощность пламени. Недостаточная скорость сварки. | Исправить структуру перегретого металла общей или местной термообработкой. |

Продолжение табл. 7

| Пережог | Чрезмерная продолжительность нагрева металла окислительным пламенем. | Удалить участок пережога и заварить заново |
| --- | --- | --- |
| Шлаковые включения и оксиды. | Использование окислительного пламени. Плохая очистка кромок и присадки. Излишек флюса. | Большое накопление шлаковых и газовых включений не допускается. Устраняется выплавкой дефекта шва с последующей сваркой. |
|  |  | Допускаются одиночные включения не больше 5 – 6 шт на 1 см2 сечения шва и глубиной не больше 10 – 15 % толщину металла. |

Методы контроля сварных соединений

Контроль качества сварных швов и соединений проводят с целью выявления внешних и внутренних дефектов (табл.4,1).

Предусматривается две группы методов контроля:

- первая группа первичный и пооперационный контроль заготовок, исходящих материалов, сборка под сварку, подготовка кромок, величину притупления и зазор между кромками, чистоту свариваемых поверхностей. Большое значение имеет контроль сварочного оборудования и аппаратуры, соблюдения техники и технологии сварки;

- вторая группа связана конечным контролем сварочного соединения. Они объединяют различные методы контроля, выполнение которых предусматривается техническими требованиями на изделие.

Основные методы контроля сварных соединений приведены в табл. 8

Таблица: 8 Основные методы контроля сварных соединений.

| Метод контроля | Способ контроля | Принцип действия | Применение | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Внешний осмотр | Визуальный | Проверка правильности подготовки и сборки деталей, разделка кромок, величины притупления и зазор. Наличие поверхностных дефектов. Соответствие геометрических размеров требованиям чертежа. | Для всех случаев сварки | Шаблон, лупа с 5 – ти и 10 – ти кратным увеличением |  |
| Контроль непроницаемости (герметичности) | Испытание керосином | Выявление сквозных пор и трещин размером от 0,1 мм и больше при наличии желтых пятен на поверхности, покрытий меловым раствором, после смачивания обратной стороны шва керосином. | Изделия предназначены для хранения и транспортировки жидкостей, газов, при толщине металла до 10 мм |  | Керосиновая проба эквивалентна гидравлическому испытанию при давлении 0,3 – 0,4 МПа. |
|  | Гидравлическое испытание | Проверка швов на прочность и плотность. Изделие выдерживают под давлением в 1,5 - 2 раза выше рабочего в течении 5 – 6 мин. Проницаемость определяется просачиванием воды в виде капель. | Баки, котлы, паропроводы и другие изделия, что работают под давлением. | Гидравлический пресс или насос. |  |
|  | Вакуумный контроль. | Проверка швов на проницаемость путем создания вакуума регистрации попадания воздуха на доступной стороне шва. | Цистерны, баки при невозможном использовании и гидравлического контроля. | Вакуумная камера и вакуумные насосы типа КВН – 8 и РВН - 20 |  |

Продолжение таблицы 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль с частичным разрушением | Механическое испытание и металлографическое. Химический анализ. | Определение макро и микро структуры шва, а также химического состава соединения; определение механических свойств. | Швы ответственных конструкций трубопроводов. | Разрывные машины, микроскопы |  |
| Разрушающий контроль | Просвечивание рентгеновским излучением | Определение внутренних дефектов и их расположения. Дефектные места поглощают излучения меньше, чем основной металл и на фотопленке выступают в виде темных пятен. | Швы ответственных конструкций трубопроводов | Портативные рентгеновские аппараты РУП – 120 – 5 – 1 ИПА – 1Д РУП – 200 – 20 -5 |  |
|  | Просвечивание гамма излучением | Определение внутренних дефектов с использованием радиоактивных веществ, гамма излучения которых способны свободно проникать через металл и влияют на фотопластины. | Швы ответственных конструкций трубопроводов под давлением и детали толщиной до 250 мм. | Переносные гамма – аппараты ГУП – 1г – 5 – 2 ГУП – Гм2 – 6 – 2 Р и Д – 21 | Радиоактивные вещества хранят в свинцовых ампулах (радий, кобальт). Чувствительность ниже рентгеновских. |
|  | Ультразвуковой метод контроля | Определение внутренних дефектов при толщине металла до 4мм. Ультразвуковые колебания, проходя через металл шва, отбиваются от дефектов. | Швы ответственных металлоконструкций. | Дефектоскопы УЗД – 7 П, ДУК – 13, УДМ -1 П |  |

  - Техника безопасности и охрана труда

Общие требования безопасности для газосварщика (газорезчика)

1. К выполнению работ газопламенной обработке металлов могут быть допущены рабочие, достигшие 18- летнего возраста, прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие удостоверения установленного образца.

2. Работа газосварщика связана с эксплуатацией газосварочного оборудование и сжигания горючих газов (паров) в кислороде.

Каждый газосварщик должен быть хорошо подготовлен к безопасному ведению работ: обучен, проинструктирован, обеспечен положенными защитными средствами и спецодеждой.

3. Газосварщик должен знать:

-правила безопасности сварки и резки металлов;

-основные свойства, способы получения и хранения газов, применяемых для резки и сварки металлов;

-устройство, правила обращения, транспортирования, хранения и эксплуатации пропанбутановых, ацетиленовых и кислородных баллонов;

-правила пользования редукторами и манометрами;

-устройство и правила безопасной эксплуатации газогенераторов.

4. Рабочее место газосварщика должно быть достаточно освещено, содержаться в чистоте и порядке и находиться на расстоянии не менее 10 м от открытого огня и огнеопасных материалов.

5. При газовой резке или сварке необходимо работать в защитных очках со специальными светофильтрами.

Характеристика и назначение светофильтров указаны в таблице 9.

Таблица 9.

| Назначение светофильтров | Марка | Классификационный номер | Марка стекла | Диаметр, толщина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для вспомогательных рабочих | В-1 В-2 В-3 | 2,4 3 4 | ТС-1 ТС-2 ТС-2 | 30-60 1,5-3,5 |
| Для газовой сварки и резке на открытых площадках | Г-1 | 4 | ТС-2 | 30-60 1,5-3,5 |
| Для газовой сварки и резке средней мощности | Г-2 | 5 | ТС-2 | 30-60 1,5-3,5 |
| Для газовой сварки и резке большой мощности | Г-3 | 6 | ТС-2 | 30-60 1,5-3,5 |

Целесообразно применять очки с чешуйчатой оправой, через которую происходит вентиляция стекол, благодаря чему они не запотевают. Необходимо следить, чтобы очки плотно прилегали к лицу, во избежание травм глаз.

6. Если в свариваемом (разрезаемом) металле имеются цинк, медь, свинец и т.п. примеси, то при этом выделяются вредные пары и газы. В таких случаях газосварщик должен использовать фильтрующие или шланговые противогазы.

7. Газосварщику запрещается:

- работать с самодельной газосварочной аппаратурой;

- допускать в зону производства огневых (сварочных или резочных) работ посторонних лиц;

- касаться руками нагретых мест свариваемого или разрезаемого металла;

- работать при недостаточной освещенности рабочего места;

- работать при загазованности воздуха или у течки горючей жидкости;

-работать в нетрезвом состоянии.

8. Для защиты от атмосферных осадков, сильного ветра или солнечных лучей в жаркую погоду необходимо пользоваться переносными палатками и работать под навесом.

9. Все переносные ацетиленовые генераторы должны иметь паспорт, инструкцию по эксплуатации завода- изготовителя и инвентарный номер, согласно которому генератор должен быть зарегистрирован в журнале учета и технического осмотра.

Обязанности газосварщика до начала работы

- Перед началом работы газосварщик (газорезчик) обязан:

- надеть спецодежду и рукавицы, а переел производством сварки также предохранительные очки со стеклами ГС;

- проверить и подготовить к работе аппаратуру, инструменты и приспособления. Убедиться в их исправности и герметичности;

- осмотреть рабочее место и убрать все мешающие посторонние предметы;

- убедиться в устойчивости подлежащей резке (сварке) деталей, а так же в том, что отрезаемые концы закреплены и не могут упасть на ноги или вниз, в случае необходимости концы закрепить;

- поставить около рабочего места ведро с чистой холодной водой для охлаждения перегревающегося мундштука горелки (резака).

2.При работе с газогенераторами:

- вскрывать барабаны с карбидом кальция следует только при помощи специальных инструментов и приспособлений, исключающих возможность искрообразования;

- до загрузки карбида кальция в загрузочный ящик газогенератора необходимо просеять его от пыли. Карбидную пыль тщательно собрать в герметически закрывающуюся тару и сдать ее на склад или уничтожить. Эту работу производить в предохранительных очках и респираторе;

- загружать карбид кальция только той грануляции, которая установлена для генератора данной конструкции и не больше половины загрузочного ящика;

- воду в генератор и водяной затвор наливать точно до установленного уровня.

3.	Надежно укрепит баллон с кислородом и установить его так, чтобы исключалась всякая возможность ударов и падений на него предметов сверху, попадания на него жиров и масел, а также на редуктор и шланги.

4.	Металл, подлежащий сварке или резке, необходимо (в местах нагревания его) очищать от краски, битума, масла, окалины и грязи, чтобы предотвратить разбрызгивание и загрязнение воздуха испарениями и газами.

5.	 Перед работой в котловане следует убедиться в устойчивости откосов или надежности крепления вертикальных стен грунта, убрать от бровки котлована обрезки деталей, которые могут упасть и нанести травму.

6.	При производстве газосварочных работ и резки металла на лесах и подмостях деревянный настил непосредственно в местах работ необходимо покрыть листами асбеста или листами другого огнестойкого металла.

7.	Сварка или резка емкостей из- под горючих материалов или кислот производится только после ее очистки, промывки или пропарки при открытых кранах, люках или крышках.

8.	Шланги до присоединения к горелкам или резаку должны быть продукты рабочим газом. Их следует применять только в соответствии с назначением.

Присоединение шлангов к баллонам, аппаратом, а также соединение их между собой производится с помощью стяжных хомутов. Запрещается крепить шланги проволокой.

Обязанности газосварщика во время работы

1. Газосварщик должен выполнять только ту работу, которая ему поручена и разъяснена.

2. Газосварщику запрещается самому исправлять повреждения в газогенераторах, редукторах и баллонах.

3. Для предупреждения обратных ударов не допускать:

- резкого понижения давления кислорода, уменьшающего скорость истечения горючей смеси из  мундштука резака, например, при израсходовании кислорода из баллонов, замерзании редукторов, засорение инжектора и пр.;

- приближение мундштука резака на небольшое расстояние к предмету, так как это также вызывает уменьшение скорости истечения смеси;

- сильного нагревания мундштука и трубки наконечника резака;

- засорение или уменьшение сечения мундштука резака частицами расплавленного металла, что приводит к сильному нагреву и резкому уменьшению скорости истечения смеси;

При возникновении обратного удара необходимо тотчас же перекрыть вентиль газа, а затем кислорода и проверить уровень воды и затворе генератора.

4. При перерывах в работе горелка (резак) должна быть потушена. Даже на короткое время не разрешается выпускать из рук горящую горелку.

Не допускается перемещение с зажженной горелкой вне пределов рабочего места, а также подниматься с ней по трапам, лесам и т.п.

5. Запрещается производить одновременную работу по электросварке и газосварке внутри закрытых металлических конструкций в котлованах.

6. При выполнении сварочных работ с применением сжиженных газов вентиляция должна иметь отсосы из нижней части помещения.

7. Отбор кислорода из баллонов производится до остаточного давления не ниже 0,5 кг/см, а ацетилена - не ниже указанного в таблице.

Таблица 10.

| Температура, град | Ниже 0 | 0-15 | 16-25 | 26-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное допустимое остаточное давление по манометру, кгс/см | 0,5 | 1 | 2 | 3 |

8. Газосварщику во время работы запрещается:

- выполнять газосварочные и газорезочные работы на трубопроводах, резервуарах и др. сосудах, находящихся под давлением;

- применять для кислорода редукторы и шланги, использованные ранее для работы со сжиженными газами;

- оставлять без надзора газогенератор;

- вести работы несколькими горелками от одного  генератора;

- разводить огонь, курить и зажигать спички ближе 10 м от газогенераторов и ацетиленовых баллонов;

- пользоваться редукторами без манометров или с неисправными манометрами.

9. Строго выполнять меры безопасности при эксплуатации кислородных ацетиленовых и пропан- бутановых баллонов:

- баллоны следует хранить в отдельном  специально оборудованном помещении только в вертикальном положении в гнездах  специальных стоек, порожние баллоны должны храниться отдельно от заполненных баллонов;

- вентили газовых баллонов должны быть закрыты предохранительными колпаками;

- запрещается снимать колпак с баллона и отвертывать вентиль ударами молотка, зубилом и другими средствами, способными образовать искру;

- тщательно предохранять баллоны и их арматуру от загрязнения маслом и жиром;

- нельзя подвергать баллоны ударам, толчкам;

- наличие на баллонах трещин и других повреждений (вмятин, забоин, неисправность резьбы штуцера и вентиля) не допускается;

- предохранять баллоны от действий солнечных лучей.

Обязанности газосварщика по окончании работы

- Убрать рабочее место и проверить отсутствие огня на месте выполнения работ.

- Закрыть вентиль кислородного баллона и перекрыть подачу ацетилена (пропан- бутана, паров бензина или керосина), выпустить из шланга ацетилен. Убрать баллоны в предназначенное место.

- Инструменты, приспособления и средства индивидуальной защиты очистить и уложить в предназначенное для них место, вымыть руки и лицо мылом, а при возможности принять душ.

- Сообщить мастеру о всех замеченных во время работы неисправностях.

- Газосварщику необходимо всегда помнить, что выполнения условий безопасности, предусмотренных правилами и инструкциями, необходимо обращать особое внимание на соблюдение мер личной предосторожности в зависимости от условий производства работ.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

- В случаях возгорания шланга следует быстро перегнуться возле горящего места со стороны редуктора или генератора и закрыть вентиль баллона.

- Тушить загоревшийся ацетилен следует углекислотным огнетушителем и сухим песком. Тушить ацетилен водой запрещается.

- При ожоге необходимо наложить стерильную повязку.

- О каждом случае травмирования необходимо немедленно сообщить мастеру и приступить к оказанию пострадавшему первой помощи и доставке его в медицинское учреждение.

Специальная одежда для сварщика

Производство специальной одежды для сварщиков и ее рациональное использование является одним из важнейших условий обеспечения безопасности работы, профилактики травматизма и профессиональных заболеваний.

Для защиты от излучения, брызг расплавленного металла, механических повреждений, переохлаждения на открытом воздухе в холодную пору года сварщики используют специальную одежду.

Таблица 11. Выбор специальной одежды в зависимости от вида сварки и условий работы

| Вид сварки | Условия сварки | Назначение одежды | Рекомендуемая одежда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ручная газовая сварка сварочной | В середине замкнутого | Защита тела от повышенных | Изолированный искроустойчивый |
| проволоки | пространства с предварительным подогревом из-делия до 400 град | температур и интенсив-ного разбрызгивания расплавленного металла | костюм с охлаждающими элементами |
|  | В производствен-ных помещениях | Защита тела от интен-сивного разбрызгива-ния расплавленного металла в условиях нормальных темпера-тур | Брезентовый костюм с огнестойкой пропиткой и защитными накладками (ТУ 17-08-123-85) |
|  | При отрицательных температурах | Тоже в условиях пониженных температур | Брезентовый костюм с огнестойкой пропиткой с защитными прокладками в комплекте с утепли-тельными прокладками в зависимости от клима-тических зон страны (ТУ 17-08-122-85 тип Б) |

2.ОРГАНИЗАЦИОННО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Организация рабочего места

Рабочее место сварщика, оборудованное всем необходимым для выполнения сварочных работ, называются сварочным постом.

Для организации газосварочного поста необходимы:

- кислородный баллон с редуктором;

- ацетиленовый генератор для получения ацетилена из карбида кальция или ацетиленовый баллон с редуктором;

- резиновые рукава для подачи кислорода и ацетилена в горелку или резок;

- сварочные горелки с набором наконечников для резки- резаки с комплектом мундштуков и приспособлениями для резки;

- присадочная проволока для сварки и наплавки;

- принадлежности для сварки и резки: очки для защиты глаз от сварочного пламени, набор ключей молоток, зубило, стальные щетки и др.;

- флюсы, если они требуются для сварки данного металла;

- система вентиляции;

- ведро с водой для охлаждения горелки;

- контейнеры для отходов;

- противопожарные средства.

Рабочие обеспечиваются спецодеждой по установленным нормам и защитными очками (светофильтры С-3 при работе с резаками и С-4 при работе с расходом ацетилена до 2500 л/час.

2.2. Расчет объемов расхода газа и присадочной проволоки

Расход газов при сварке

Расход газов при сварке определяется по мощности применяемого наконечника горелки и времени сварки. Для подсчета расхода ацетилена на 1 м шва нужно разделить величину мощности наконечника на 60, а затем полученный результат умножить на основное время сварки в минутах и на коэффициент 1,05, учитывающий дополнительный расход ацетилена на зажигание и регулирование пламени горелки, прихватки и пр.

Пример: Для сварки стали толщиной 3 мм

3*100=300 л ацетилена в час

В минуту это  составляет:

Основное время на сварку 1м шва равно 11*1,2=13,2 мин. Следовательно, расход ацетилена составит:

Чтобы подсчитать расход кислорода, нужно полученный расход ацетилена умножить на коэффициент 1,4, что расход кислорода при сварке стали на 35% больше расхода ацетилена.

В нашем примере расход кислорода равен:

Расход присадочной проволоки

Расход присадочной проволоки подсчитывается по весу наплавленного металла. Для определения веса наплавленного металла пользуются формулой:

из которой следует, что (Q)- вес наплавленного металла в граммах на 1м шва равен произведению коэффициента (С) на толщину металла в мм (S), взятую в квадрате. Значение коэффициента С приведены в таблице 14.

Для получения общего расхода присадочной проволоки к полученному значению Q нужно прибавлять 10-15% на потери от угара и разбрызгивания проволоки при ее плавлении.

Пример: Сварить стальные листы толщиной S=10 мм с односторонним швов  с V- образной подготовкой кромок: угол скоса 45 град. Из таблицы 12 находим значение С=10. Тогда  на 1 м шва, или 1 кг на 1м шва.

Учитывая потери на угар и разбрызгивание в размере 10 %, получим общий расход присадочной проволоки:

кг на 1 м шва

Сварщик и резчик должны экономить кислород, ацетилен (карбид) или горючий газ, присадочную проволоку, не допускать их перерасхода против установленных норм, обеспечивая в то же время высокое качество выполнения работ по сварке и резке.

Таблица 12. Основное время, затрачиваемое на ручную сварку, стали

| Способ сварки | Основное время в минуту на сварку 1 м шва при толщине листов в мм |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| С отбортовкой кромок бе присадочного металла | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Встык,безскоса кромок, одностор шов | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | - | - | - |
| Встык, угол между кромками 70%, односторонний шов | - | - | - | - | - | 20 | 25 | 30 | 50 |

Таблица 13. Поправочные коэффициенты на основное время сварки

| Металл и условия сварки | Поправочный коэффициент |
| --- | --- |
| Легированные стали | 1,2 |
| Чугун | 0,77 |
| Медь | 0,85 |
| Латунь и бронза | 0,7 |
| Алюминий и его сплавы | 0,6 |
| Вертикальный шов | 1,2 |
| Потолочный шов | 1,6 |
| Правая сварка | 0,85 |

Таблица 14. Значение коэффициенты С

| Металл | Толщина в мм | Подготовка шва | Коэффициент С |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь | До 5 свыше 5 | Без скоса Со 45град 35град 30град | 12,0 10,0 8,0 7,0 |
| Медь | До 4 Свыше 4 | Без скоса Скос 45град | 18,0 14,0 |
| Латунь | До 4 свыше 4 | Без скоса Скос 45град | 16,0 13,0 |
| аллюминий | До 4 Свыше 4 | Без скоса Скос 45град | 6,5 4,5 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Виноградов Л.Е, Васильчук М.В. «Основи охорони працi» «Факт» Киев- 2005

- Гуменюк И.В., «Обладнання і технологія газозварювальних робіт» Київ «Грамота-2006р»

- Глезманенко Д.Л. «Сварка и резка  металлов» Москва «Высшая школа» 1975

- Новроцкий А.И. «Сварочные работы» Издательский дом «Ринтол-классик» 2003г Москва

- Никифоров Н.И. «Справочник молодого газосварщика и газорезчика» Москва «Высшая школа» 1990г

- Рыбаков В.М. «Сварка и резка металлов» Москва «Высшая школа» 1977г.

- Соколов И.И. «Газовая сварка и резка металлов» Москва «Высшая школа» 1978г.