I. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Описание технологического процесса

Сварные соединения  различают:

по взаимному расположению свариваемых деталей – стыковые, нахлесточные,  тавровые, угловые (рис. 1).

Рис. 1. Типы сварных соединений:

а – стыковые, б – нахлесточное, в – тавровое, г – угловое

по расположению в пространстве – нижние, горизонтальные, вертикальные, потолочные (рис. 2)

Рис. 2. Расположение швов в пространстве:

а – нижний, б – горизонтальный, в – вертикальный, г - потолочный

по форме шва – нормальные, усиленные и ослабленные угловые швы (рис. 3)

Рис. 3. Виды швов:

а – усиленный, б – нормальный, в - ослабленный

Выбор вида соединения и типа шва  определяется способом сварки, конструкций самого свариваемого изделия и толщиной металла

Способы сварки

Различают два основных способа газовой сварки: левый и правый (рис. 4).

Рис. 4. Способы газовой сварки:

а – левый, б – правый

При левой сварке (рис. 4 а) сварщик перемещает грелку налево, а присадочный пруток перемещает перед пламенем. Для лучшего прогрева металла и расплавления сварочной ванны горелку и пруток перемещают зигзагообразно поперек шва. Способ применяется при сварке тонколистового и легкоплавкого  металла.

Правая сварка 9рис. 4 б) ведется  при перемещении горелки слева направо без колебаний, т.е. прямолинейно. Пламя направляется  на расплавленную ванну и передвигается впереди прутка. Теплота пламени используется лучше, чем при левой сварке. Металл шва остывает медленнее. В результате улучшается качество сварного соединения, уменьшается расход газов на 15-20 % и повышается производительность сварки на 20-25 % благодаря уменьшению угла разделки кромок до 60-700.

Правый способ сварки  рационально применять при сварке деталей толщиной свыше 5 мм и при сварке металлов с большой теплопроводимостью (медь, латунь и их сплавы).

Перемещение горелки и прутка

При сварке сварщик перемещает горелку вдоль оси шва, либо по спирали или полумесяцем (при сварке металла средней толщины), либо прямолинейно (при сварке тонких листов) (рис. 5).

Рис. 5. Схема движения  горелки и прутка при сварке:

А - зигзагообразное (при левом способе); б – спиральное – прутка, прямолинейное – горелки (при правом способе); в – зигзагообразное, с разделкой  кромок при толщине металла более 3 мм (при правом способе)

Колебательные движения  горелки обеспечивают полученные ширины и прогрев кромок основного и присадочного металла. углом наклона горелки к плоскости свариваемых листов регулируется скорость их нагрева.

С увеличением толщины  и теплопроводности металла увеличивается угол наклона горелки 9рис. 6). Вначале сварки для лучшего прогрева угол наклона устанавливают почти на 900 к поверхности изделия, а в процессе сварки он должен быть уменьшен соответственно толщине свариваемого изделия (см.рис. 6).

Рис. 6. зависимость угла наклона мундштука горелки от толщины стали

Сварочную проволоку располагают под углом около 450 в сторону, противоположную наклону мундштука горелки.

Для лучшего перемещения металла в ванне и равномерного его распределения по сечению проволоке сообщают колебательные движения, противоположные направлению движения горелки. Во избежание окисления шва конец проволоки нельзя вынимать из сварочной ванны и особенно из зоны сварочного пламени.

При сварке угловых швов пламя и конец присадочной проволоки перемещают так же, но с большей задержкой по краям шва.

Особенности техники сварки при выполнении различных сварных швов.

| Классификационный признак | Вид сварного шва | Особенности техники сварки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Расположение в пространстве | нижний | Сварка производится как правым, так и левым способом в зависимости от толщины свариваемого металла |
|  | вертикальный | Применяется преимущественно для тонколистового металла толщиной не более 4-5 мм. Сварка производится снизу вверх – левым способом с приданием горелки такого наклона и перемещения, чтобы не дать стечь расплавленному металлу и дутьем пламени поддерживать в зазоре ванночку металла. Сварка сверху вниз правым способом требует большой сноровки сварщика. |

Продолжение табл.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Потолочный | Представляет наибольшие трудности. Сварку ведут правым способом. Сварщику необходимо движением горелки удерживать расплавленный металл от стекания вниз давлением газов пламени. Предпочтительнее производить сварку способом в несколько слоев с минимальной толщиной каждого слоя. Присадочный пруток следует держать полого во избежание стекания по нему жидкого металла. |
| Взаимное расположение соединяемых деталей | стыковой | Металл толщиной от 1 до 5 мм сваривают без скоса кромок с зазором между кромками 0,5-2 мм. Металл толщиной свыше 10 мм сваривают с двухсторонним скосом кромок (под углом 350-400) и зазором между ними 4 мм. |
|  | Угловой | зазор между кромками свариваемых деталей устанавливается 1-2 мм. При толщине свариваемого металла более 5-6 мм производится одно- или двухсторонний скос кромок под углом 50-600. |
|  | нахлесточный | Применяется только в случаях крайней необходимости (за исключением свинца), из-за коробления соединяемых листов. Рациональнее пользоваться для этого вида сварного шва дуговой сварки. |

Продолжение табл.

| Форма шва | Нормальный | Стыковой шов у которого толщина наплавленного валика равна толщине свариваемого металла |
| --- | --- | --- |
|  | усиленный | Стыковой шов, у которого толщина наплавленного валика на 20% больше толщины свариваемого металла |
|  | Ослабленный | Стыковой шов, у которого высота наплавленного валика меньше толщины свариваемого металла (применяется редко, для неответственных сварных соединений). |

1.2. Подготовка кромок металла к сварке

Подготовка и сборка деталей под сварку  включает следующие операции: очистку свариваемых кромок, разделку кромок под сварку и наложение прихваток для соединения свариваемых листов или деталей.

Кромки и прилегающие к ним зоны (на ширину 20-30 мм с каждой стороны очищают от окалины, ржавчины, краски, масла и др.загрязнений до металлического блеска). Для этого используются металлические щетки или пламя сварочной горелки. При сварке ответственных изделий небольших размеров применяют травление или пескоструйную обработку поверхности.

Разделка кромок производится различно в зависимости от толщины свариваемых изделий (см. табл. 2) и выполняется механической обработкой на гильотинах, фрезерных или строгальных станках. Иногда применяют пневматические зубила, а на небольших деталях отпиливают кромки соединительных листов вручную напильником. Угол разделки  проверяется контрольными шаблонами.

Наложение прихваток необходимо для того, чтобы положение свариваемых деталей и зазор между ними сохранились постоянными в процессе сварки.

Длина прихваток, расстояние между ними т порядок положения зависят от толщины свариваемого металла и длины шва:

Толщина свариваемой детали S, мм				≤5    		≥ 5

Протяженность шва L, мм					≤ 150-200       ≥ 200

Длина прихвата, мм						≤5		20-30

Расстояние между прихватами, мм				50-100		300-500

Прихватку свариваемых изделий необходимо производить с большой тщательностью на тех же режимах, что и процесс сварки шва, так как непровар в прихватках может привести к браку всего сварного соединения.

При сварке меди предварительная прихватка швов  нежелательна, так как может вызвать появление трещин в местах прихваток при повторном нагреве. Следует закреплять детали в кондукторах или других приспособлениях.

Таблица 2. Подготовка кромок стыковых швов при газовой сварке

| Толщина металла, мм | Наименование шва | Поперечное сечение шва | b, мм | S, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 – 2 | С отбортовкой кромок |  | 0-1 | - |
| 1 – 5 | Без скоса кромок |  | 0,5-2 | - |
| 3 – 5 |  |  | 1-2 | - |
| 6 – 15 | С V-образным скосом кромок |  | 2-4 | 1,5-3 |
| 15 – 25 | С Х-образным скосом кромок |  | 2-4 | 2-4 |

1.3. Режимы сварки

К параметрам режима сварки относятся: мощность пламени, диаметр присадочного прутка (проволоки), расход присадочного металла, состав пламени.

Выбор режима сварки зависит от теплофизических свойств свариваемого металла, габаритных размеров и форм изделия. Большое влияние на режим сварки оказывает используемый способ сварки и положение сварного шва в пространстве.

Мощность пламени (или часовой расход горючего газа) М, л/ч пропорциональна толщине свариваемого металла S, мм.

М = Rм  S  						(1)

Коэффициент пропорциональности Rм представляет собой удельный расход ацетилена в л/ч, необходимый для сварки данного металла толщиной 1 мм.

Состав пламени определяется соотношением расхода кислорода к расходу горючего газа. Он устанавливается по внешнему виду пламени. В процессе работы сварщик должен следить за характером пламени и регулировать его состав, так как для сварки различных металлов требуется определенный состав пламени.

Средние значения удельных расходов ацетилена, кислорода и их соотношений для сварки различных металлов даны в табл. 3.

Пользуясь данными табл. 3, можно определить мощность пламени для сварки металла данной толщины и по ней легко подобрать  соответствующий номер наконечника горелки исходя из ее паспортной характеристики.

Диаметр сварочной проволоки присадочного металла d, мм, для сварки низко- и среднеуглеродистой стали толщиной 6 мм, определяется  по следующей формуле для левого способа сварки

d = 						(2)

для правого способа сварки

d = 							(3)

Масса присадочного металла Р, кг, расходуя на сварку 1 пог.м шва, пропорциональна квадрату толщины свариваемого металла:

Р = kп S2

В первом приближении можно  применять, что для сварки металла толщиной до 5 мм значения коэффициента kп составляет:

для низкоуглеродистой стали -12, для меди -18, для латуни -16 и для алюминия -6,5. при сварке металла толщиной более 5 мм значения коэффициента kп уменьшаются на 20-25 %.