СОДЕРЖАНИЕ

Поверхностная кислородная резка низкоуглеродистых сталей

ВВЕДЕНИЕ

I. Технологическая часть

1.1. Основные сведения о технике резки

1.2. Оборудование для кислородной резки

1.3. Поверхностная кислородная резка

1.4. Точность и качество резки

1.5. Техника безопасности при выполнении горизонтальных работ

II. Организационно-экономическая часть

2.1. Организация рабочего места

2.2. Подсчет объема работ и расхода материалов

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.2. Оборудование для кислородной резки

Для поверхностной кислородной резки применяют специальные резаки (рис.2). От резаков для разделительной резки они отличаются тем, что их мундштуки имеют канал 2 большего диаметра для режущей струи кислорода и несколько каналов 3 малого диаметра для подогревающего пламени; струя кислорода выходит из мундштука с меньшей скоростью, чем при разделительной резке. Стальной пруток 4 служит для ускорения предварительного нагрева в начале реза. Для быстрого пуска режущей струи кислорода резак имеет рычажный клапан 5. Опорное кольцо / на мундштуке сделано из нержавеющей жароупорной стали. С помощью таких резаков выплавляют дефектные участки сварных швов, зачищают вершину шва перед подваркой с обратной стороны, подготовляют кромки швов перед сваркой и производят ряд других специальных работ.

Рис.2.  Резак для поверхностной резки и выплавки пороков

При поверхностной резке мундштук держат под углом 15— 20° к поверхности (рис. 3), вследствие чего на металле получается неглубокая (до 10 мм), но достаточно широкая (до 50 мм) канавка

Рис. 3. Схема поверхностной кислородной резки и формы выплавляемых канавок

Представляет интерес портативный прибор для резки на пропан-бутане английской фирмы «Бритиш Оксиджен» (рис. 4). Баллон 3 содержит 1,13 м3 кислорода под давлением 200 кгс/см2. Охватывающая баллон труба 4 служит резервуаром для горючего и содержит 0,2 кг пропан-бутана. Кислород и пропан-бутан поступают по шлангам 5 и 2 в резак 1. Весь прибор крепится на спине резчика ремнями. Запас газа достаточен для резки стали толщиной до 19 мм — в течение 40 мин, толщиной до 50 мм — 15 мин. Резку можно вести при наружной температуре до минус 20° С.

Рис. 4.   Портативный  прибор для кислородной  резки на  пропан-бутане

1.3. Поверхностная кислородная резка

Поверхностной кислородной резкой называется процесс снятия кислородной струей слоя металла.

Поверхностная кислородная резка отличается от разделительной тем, что струя режущего кислорода направляется под острым углом 15—40° к поверхности металла и перемещается с большой скоростью вдоль этой поверхности (рис. 5). Несмотря на внешнее различие поверхностной и разделительной кислородной резки сущность этих способов одна и та же. В обоих случаях подогревающее пламя нагревает металл до температуры воспламенения, происходит сгорание металла в ограниченном объеме и удаление образовавшегося при этом шлака.

Рис. 5. Схема поверхностной кислородной резки:

1 — мундштук, 2 — шлак, 3 — канавка

При поверхностной резке источником нагрева металла является не только подогревающее пламя резака, но и расплавленный шлак, который, перемещаясь по поверхности металла, подогревает последующие слои металла. Шлак, получающийся при поверхностной кислородной резке, отличается от шлака при разделительной кислородной резке большим содержанием несожженного железа.

В связи с сокращением времени подогрева при поверхностной кислородной резке увеличивается скорость резки и повышается производительность труда.

Поверхностная кислородная резка нашла большое распространение в металлургической промышленности для удаления поверхностных дефектов литья, в сварочном производстве для вырезки дефектных участков швов и при выполнении ремонтных работ.

Процесс поверхностной кислородной резки протекает устойчиво только в том случае, если направление перемещения резака совпадает с направлением кислородной струи. При равномерном перемещении резака в направлении образуемой канавки   подогревающее пламя может быть выключено.

Существуют два основных способа поверхностной кислородной резки: строжка и обточка.

При строжке резак, как и проходной резец, снимает с поверхности слой металла определенной ширины и длины. Слой металла может быть снят за один или несколько проходов в зависимости от глубины снимаемого слоя.

При  обточке  резак, как и токарный резец, совершает поступательное движение вдоль круглой вращающейся заготовки. В результате обточки снимается слой металла определенной глубины.

Преимуществом процесса поверхностной кислородной резки по сравнению с другими способами удаления поверхностных слоев металла является высокая производительность, позволяющая удалять ручным резаком до 5 кг металла в минуту.

Вместе с тем, при поверхностной кислородной резке слой металла, прилегающий к обрабатываемой поверхности, быстро нагревается и охлаждается, в результате чего у высокоуглеродистых и легированных сталей могут возникать на поверхности трещины. Склонность к трещинообразованию тем больше, чем больше размеры канавки и выше содержание в стали углерода и других легирующих элементов.

Нагрев металла до температуры воспламенения осуществляют при наклоне мундштука на 70—80° к поверхности металла. После того как металл нагрет, мундштук устанавливают под углом 15—40°, пускают струю режущего кислорода и перемещают резак с заданной скоростью.

Таблица 1.3. Режимы поверхностной кислородной резки

| Показатели | Номер мундштука |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Давление режущего кислорода, кгс/см2 | 3-6 | 3-8 | 3,5-10 |
| Скорость резки, м/мин | 1,5-8 | 1,5-1,0 | 1,5-10 |
| Расход кислорода, м3/ч | 18-40 | 20-55 | 30-75 |
| Расход ацетилена, м3/ч | 0,9-1,0 | 0,9-1,0 | 0,9-1,0 |
| Размеры канавки, мм: ширина глубина | 15-30 2-12 | 18-35 2-16 | 30-50 2-29 |

Глубина и ширина канавки могут быть различными. Глубина канавки увеличивается при увеличении угла наклона мундштука, повышении давления режущего кислорода и уменьшения скорости перемещения резака вдоль канавки. Ширина канавки определяется диаметром канала режущей струи кислорода. Режимы поверхностной кислородной резки приведены в табл. 1.3.

2.2. Подсчет объема работ и расхода материалов

Расход газов при сварке определяют также по мощности наконечника горелки и времени сварки. Для подсчета расхода ацетилена на 1 м шва нужно разделить величину мощности наконечника на 60 и полученный результат умножить на основное время сварки в минутах и на коэффициент 1,05, учитывающий дополнительный расход ацетилена на зажигание и регулирование пламени горелки, прихватки и пр.

Расход присадочной проволоки подсчитывают по весу наплавленного металла. Для определения веса наплавленного металла пользуются формулой

Q = CS2 г/м шва,

где Q — вес наплавленного металла на 1 м шва, г;

S — толщина свариваемого металла, мм;

С — коэффициент (значения коэффициента С приведены в табл. 2.2).

Таблица 2.2. Значения коэффициента С

| Металл | Толщина, мм | Подготовка кромок | Коэффициент С |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь » | До 5 Свыше 5 | Без скоса Скос 45° » 35° » 30° | 12,0 10,0 8,0 7,0 |
| Медь » | До 4 Свыше 4 | Без скоса Скос 45° | 18,0 14,0 |
| Латунь » | До 4 Свыше 4 | Без скоса Скос 45° | 16,0 13,0 |
| Алюминий » | До 4 Свыше 4 | Без скоса Скос 45° | 6,5 4,5 |

Для получения общего расхода присадочной проволоки к полученному значению Q нужно прибавить 10—15% на потери от угара и разбрызгивания проволоки при ее плавлении.

Сварщик и резчик должны экономить кислород, ацетилен (карбид кальция) или другой горючий газ, присадочную проволоку, не допускать их перерасхода, обеспечивая в то же время высокое качество выполнения работ по сварке и резке.

Для экономии сварочных материалов можно рекомендовать следующее.

1.  Применение горелок с экономизаторами, уменьшающими расход газов за счет выключения горелки при перерывах в работе.

2. Применять безынжекторные горелки равного давления, дающие постоянный состав смеси и не требующие перерывов в процессе сварки для регулирования   состава   пламени.

3. Широко использовать сборочно-сварочные приспособления, позволяющие вести сварку без прихваточных швов, что сокращает расход газов и проволоки.

4. Применять специальные присадочные прутки и проволоку, снижающие брак при сварке  (например, проволоку ЛК62-05 для газовой сварки латуни, проволоку ЛК62-02 для газовой наплавки латуни на черные металлы и др.).

5. Вместо порошковых флюсов применять флюсы-пасты, наносимые в виде   обмазок на присадочную проволоку и прутки, а также на кромки   свариваемого   металла. Шире использовать самофлюсующие    присадочные    проволоки (проволоку марки ЛК.БО при сварке латуни) и газообразные флюсы типа БМ-1.

6. Использовать новые конструкции мундштуков для резки с параболической   формой канала режущей струи, повышающих скорость резки и снижающих расход кислорода.

7. Тщательно и правильно разрабатывать технологию и режимы резки,   обеспечивающие   минимальные удельные расходы газов.

8. При воздушно-дуговой резке применять более стойкие и медленно   сгорающие   омедненные электроды по ГОСТ 10720—64.

9. При плазменно-дуговой резке применять газы, дающие наименьший расход вольфрамовых электродов, а также использовать резку дугой повышенной мощности, повышающую скорость резки и снижающую удельные расходы плазмообразующих газов. Сокращать вспомогательное время на продувку, регулировку газов и продолжительность горения вспомогательной дуги. Стремиться к сокращению ширины реза, что снижает удельный расход электродов и газов за счет повышения скорости резки.