СОДЕРЖАНИЕ

Резка листового проката толщиной 10 мм

ВВЕДЕНИЕ

I. Технологическая часть

1.1. Основные сведения о технике резки

1.2. Технология резки

1.3. Режимы ручной резки листового проката

1.4. Точность и качество резки

1.5. Техника безопасности и охрана труда

II. Организационно-экономическая часть

2.1. Организация рабочего места

2.2. Подсчет объема работ и расхода материалов

I. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основные сведения о технике резки

Перед началом резки листы подаются на рабочее место и. укладываются на подкладки так, чтобы обеспечить беспрепятственное удаление шлаков из зоны реза. Зазор между полом и нижним листом должен быть не менее 100— 150 мм.

Поверхность металла перед резкой должна быть очищена. На практике окалину, ржавчину, краску и другие загрязнения удаляют с поверхности металла нагревом зоны резки газовым пламенем с последующей зачисткой стальной щеткой.

Разметку вырезаемых деталей производят металлической линейкой, чертилкой и мелом. Часто разрезаемый лист подают к рабочему месту резчика уже размеченным. Перед началом резки газорезчик должен установить необходимое давление газов на ацетиленовом и кислородном редукторах, подобрать нужные номера наружного и внутреннего мундштуков в зависимости от вида и толщины разрезаемого металла.

Процесс резки начинают с нагрева металла в начале реза до температуры воспламенения металла в кислороде. Затем пускают режущий кислород (происходит непрерывное окисление металла по всей толщине) и перемещают резак по линии реза.

Для обеспечения высокого качества реза расстояние между мундштуком и поверхностью разрезаемого металла необходимо поддерживать постоянным. Для этой цели резаки комплектуются направляющими тележками. В зависимости от толщины разрезаемого металла расстояние между мундштуком и металлом составляет:

Толщина

металла, мм.     3—10         10—25        25—50         50—100       100—200       200—300

Расстояние,

мм.....                  2—3            3—4             3—5               4—6            5—8               7—10

1.2. Технология резки

Резку начинают, как правило, с кромки листа. Если требуется начать резку с середины листа (например, при вырезке фланцев), то в листе предварительно прожигают кислородом отверстие, от кромки которого и начинают резку. Металл нагревают в месте начала резки почти до температуры плавления, затем пускают режущую струю кислорода. Одновременно с этим начинают перемещать резак по намеченной линии разреза, обеспечивая сгорание металла по реей его толщине.

Резак следует перемещать равномерно, с постоянной скоростью. При быстром перемещении резака соседние участки металла, подлежащие резке, не будут успевать достаточно нагреваться и процесс может прерваться. Наоборот, при слишком медленном перемещении резака будет происходить оплавление кромок, вследствие чего разрез получится неровным, а на кромках будет большое количество шлака. При резке следует пользоваться простейшими приспособлениями: кареткой, циркулем, направляющей линейкой. Это облегчает равномерность передвижения резака и способствует получению более чистого реза.

Давление кислорода зависит от толщины разрезаемого металла и конструкции резака, оно подбирается по табл. 1 и 2.

Таблица 1. Режимы резки резаком РР-58

| Показатели | Режимы резки малоуглеродистой стали толщиной, мм |
| --- | --- |
|  | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 |
| Номер внутреннего мундштука | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Номер наружного мундштука | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Давление кислорода, ати | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 |
| Расход кислорода, м3/час | 2,5 | 5,2 | 8,5 | 18,5 | 35,5 | 42,0 |
| Расход ацетилена, м3/час | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| Примерная ширина разреза, мм | 2-2,5 | 2,5-3,5 | 3,5-4,5 | 4,5-7 | 7-10 | 10-15 |
| Скорость резки, мм/мин | 556 | 370 | 260 | 165 | 105 | 80 |

Таблица 2. Режимы резки керосинорезом

| Показатели | Режимы резки малоуглеродистой стали толщиной, мм |
| --- | --- |
|  | до 20 | 20-50 | 50-100 | 100-200 |
| Номер внутреннего мундштука (сопла) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Давление кислорода, ати | 4-5 | 5-7 | 7-9 | 9-11 |
| Давление кислорода в бачке, ати | 1,5-3,0 | 1,5-3,0 | 1,5-3,0 | 1,5-3,0 |
| Расход кислорода, м3/час | 5,4-7,6 | 7,6-9,8 | 9,8-20,2 | 20,2-32,6 |
| То же, л/пог.м | 134-423 | 423-1090 | 1090-3360 | 3360-7230 |
| Расход керосина, кг/час | 0,7-0,8 | 0,8-0,9 | 0,9-1,1 | 1,1-1,3 |
| То же, л/пог.м | 25-53 | 50-100 | 100-180 | 180-290 |
| Скорость резки, мм/мин | 450-300 | 300-150 | 1500-100 | 100-75 |

Кислородом можно разрезать сталь толщиной до 1200 мм. Для этого применяют резаки с мундштуками специальной конструкции, работающие на кислороде низкого давления порядка 2—2,5 ати, струя которого на значительной длине сохраняет цилиндрическую форму. В мундштук вставляются сменные латунные вставки, имеющие ступенчато-суживающийся цилиндрический канал без расширения на выходе. Выходной участок канала для режущей струи кислорода имеет диаметры 6; 7 и 8 мм и соответственно длину 66; 67 и 68 мм. Перед входом в сопло струя кислорода проходит длинный прямой вертикальный участок подводящей трубки, чем устраняются завихрения газа в этой струе и повышается ее пробивная способность.

Для массовой вырезки однотипных деталей из тонких листов следует применять пакетную резку. В этом случае несколько листов  складывают вместе (в пакет), плотно сжимают струбцинами и вырезают из пакета требуемые детали. Этот способ кислородной резки значительно увеличивает производительность труда.

1.3. Режимы ручной резки листового проката

Основными показателями режима резки являются: давление режущего кислорода и скорость резки. Эти показатели определяются, в основном, толщиной разрезаемой стали. Абсолютная величина давления кислорода зависит от конструкции резака и мундштуков, величины сопротивлений в кислородоподводящих коммуникациях и арматуре.

На скорость резки, помимо толщины металла, влияет также: метод резки (ручной или машинный); форма линии реза (прямолинейная или фасонная) и, наконец, вид резки (разделочная, заготовительная с припуском на механическую   обработку,   заготовительная под сварку, чистовая).

Поэтому допустимые скорости резки определяют опытным путем, согласно требованиям к чистоте поверхности реза. Наименьшие скорости применяют при чистовой вырезке деталей с криволинейными контурами. Когда чистота реза не регламентируется (при резке с припусками на обработку или заготовительной резке), то скорость резки можно значительно повышать.

Скорость ручной резки можно также рассчитывать по формуле:

υ =

где S— толщина разрезаемой стали, мм.

При малой скорости происходит оплавление кромок реза, при слишком большой — возникает значительное отставание кислородной струи, появление непрорезанных до конца участков и нарушение непрерывности резки.

1.4. Точность и качество резки

Точность газовой резки характеризуется соответствием размеров вырезанной детали размерам чертежа. Кислородную резку применяют как заготовительную операцию при вырезке деталей под механическую обработку и для изготовления деталей без последующей механической обработки.

Качество резки характеризуется шероховатостью поверхности реза, наличием шлака и   грата   на  нижней кромке, равномерностью ширины реза по всей толщине -разрезаемого   металла, степенью оплавления верхней кромки.

Точность реза определяется отклонением линии или плоскости реза от заданной. Отклонение линии реза происходит из-за смещения оси резака или деформации листа при резке. Отклонение плоскости реза от заданной может быть вызвано изменением угла наклона резака к поверхности листа и расширением режущей струи кислорода.

Шероховатость поверхности реза определяется количеством и глубиной бороздок, оставляемых режущей струей кислорода. Глубина бороздок зависит от давления кислорода, скорости перемещения резака и вида горючего.

Рис. 1. Деформации и способы их уменьшения при вырезке

деталей замкнутого контура:

а — деформации обрезной части листа, б — начало резки по зигзагообразной линии,

в — закрепление детали клиньями после прохождения резака,

г — последовательность резки листа на  полосы одним резаком

При резке на природном газе поверхность реза получается более ровная, без оплавлений. Оплавление верхних кромок зависит от мощности подогревающего пламени. Чем мощнее подогревающее пламя и меньше скорость, тем больше оплавление верхних кромок. ГОСТ 14792—69 устанавливает три класса качества поверхности реза: 1-й (высший) достигается при наиболее благоприятных условиях резки; 2-й (повышенный) соответствует устойчивым производственным результатам на серийном оборудовании; 3-й (обычный) соответствует устойчивым производственным показателям, достигаемым на серийном оборудовании при наиболее экономичных режимах.

Деформации металла при резке возникают вследствие неравномерного нагрева металла и его охлаждения. Деформация может вызвать искажение формы детали и отклонение ее размеров от заданных.

На рис. 1, а показана деформация отрезанной части листа при вырезке детали (площадь детали заштрихована). Для уменьшения деформаций вначале режут не по прямой, а по зигзагообразной линии (рис. 1, б). При вырезке детали в замкнутом контуре после прохождения резака ее закрепляют клиньями в точках, обозначенных цифрами 1—4 на рис. 1, в.

Для уменьшения деформаций необходимо жестко закреплять вырезанные детали в приспособлениях струбцинами или другими зажимными приспособлениями; стремиться к тому, чтобы площадь вырезаемой детали была близка к площади заготовки, из которой она вырезана; производить резку на предельно оптимальной скорости; резать крупногабаритные детали одновременно несколькими резаками; резать отдельные участки контура детали в той последовательности, при которой деформации действовали бы в противоположных направлениях и взаимно уничтожались. На рис. 1, г показана последовательность резки листа на полосы одним резаком, при котором взаимные тепловые деформации уравновешиваются.

1.5. Техника безопасности и охрана труда

При газовой сварке и резке металлов сварочное пламя вредно действует на сетчатую сосудистую оболочку глаз. Опасность для глаз представляют также брызги расплавленного металла и шлака. Поэтому газосварщики должны работать в защитных очках со специальными светофильтрами, выбираемыми в зависимости от мощности сварочного пламени. Для подсобных рабочих рекомендуются очки со светофильтрами марки Г-1, для газосварщиков и газорезчиков, работающих с аппаратурой средней мощности, — светофильтры Г-2, а при работе с более мощной аппаратурой — светофильтры Г-3. Очки должны плотно прилегать к лицу. От брызг расплавленного металла и искр светофильтр рекомендуется защищать простым сменным стеклом. При сварке цветных металлов, латуни и свинца сварку необходимо вести в респираторах.

Во избежание ожогов от брызг расплавленного металла брюки необходимо носить навыпуск, куртку — застегивать на все пуговицы. Для сварочных работ используются костюмы из брезентовой парусины с комбинированной пропиткой согласно ГОСТу. Работать можно только в целой, сухой, непромасленной спецодежде. Карманы куртки закрывают клапанами, концы рукавов завязывают тесемками. После работы спецодежду необходимо просушивать.

При выполнении газопламенных работ ацетиленовый генератор должен находиться на расстоянии не менее 10 м от места работ, а также от любого другого источника огня и искр и на расстоянии не менее 5 м от баллонов с кислородом и другими горючими газами.

Газосварщику и газорезчику запрещается перемещаться вне рабочего места с зажженной горелкой или резаком. При перерывах в работе пламя горелки или резака должно быть потушено, а вентили плотно закрыты, Даже на короткое время не разрешается выпускать из рук горящую горелку или резак.

Передвижные ацетиленовые генераторы устанавливают преимущественно на открытом воздухе или под навесом. Допускается установка передвижных ацетиленовых генераторов для выполнения временных работ в рабочих и жилых помещениях при условии, что эти помещения имеют объем не менее 300 м3 на каждый аппарат и могут проветриваться. На рабочем месте должна быть рабочая инструкция по эксплуатации данного ацетиленового генератора.

Генераторы следует устанавливать на специальных металлических поддонах строго вертикально. Не допускается работа генератора без водяного затвора или с неисправным затвором. Нужно следить за тем, чтобы водяной затвор всегда был заполнен водой до уровня контрольного крана, Уровень воды в водяном предохранительном затворе следует проверять не реже двух раз в смену и обязательно перед началом работ и после каждого обратного удара.

Загружать генератор карбидом кальция можно только такой грануляции, которая указана в паспорте генератора. Зарядку генераторов, а также освобождение генератора от иловых остатков необходимо выполнять только в резиновых перчатках. При эксплуатации передвижных ацетиленовых генераторов на открытом воздухе при температуре ниже 0° С необходимо закрывать их ватным чехлом, а водяные затворы заливать незамерзающей жидкостью (антифризом):

Температура окружающей 		Состав незамерзающей жидкости

среды  (0С) до

- 40 …………………………		60 %-ный раствор этиленгликоля (по объему)

-40 ………………………….		30 %-ный раствор хлористого кальция (по массе)

-30 …………………………. 		35 %-ный раствор глицерина (по объему)

15 …………………………..		20 %-ный раствор хлористого натрия (по массе)

При замерзании воды в затворе, генераторе или шлангах отогревать их следует под наблюдением сварщика, хорошо знающего устройство аппарата. Для отогревания необходимо пользоваться паром или горячей водой. Запрещается применять открытое пламя. После отогревания необходимо проверить исправность отдельных частей генератора и убедиться в правильности заполнения генератора водой.

Запрещается оставлять генератор во время работы без надзора и подходить к нему с зажженной горелкой или паяльной лампой.

При каждой перезарядке генератора необходимо удалить воздух из газообразователя, продув его первой порцией ацетилена.

Перевозка заряженного генератора не допускается. Для перевозки необходимо генератор разрядить, промыть водой и очистить от налетов ила.

Запрещается работать от одного генератора двум или более сварщикам или резчикам.

Запрещается оставлять около генератора неиспользованный карбид кальция. Карбидный ил при перезарядке генераторов необходимо собирать в специальную тару и по окончании работы сливать в иловую яму вдали от жилых районов. Высыпать в иловую яму не полностью разложившийся карбид кальция запрещается.

По окончании работы воду из генераторов и водяных затворов следует сливать. После окончания работы необходимо полностью разрядить генератор, вынуть загрузочное устройство, слить из промывателя ил, все части аппарата тщательно промыть водой и очистить от налетов извести. Очистку от ила можно производить только латунными скребками.

Рис. 2. Нож для вскрытия барабанов с карбидом  кальция

Не реже одного раза в месяц- генераторы и водяные затворы разбирают для капитальной очистки.

Карбид кальция необходимо хранить в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Склады должны быть обеспечены огнетушителями и ящиками с песком. Барабаны с карбидом кальция разрешается хранить как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях. Вскрывать барабаны следует латунным зубилом и деревянным молотком или специальным ножом (рис. 2). Перед вскрытием барабана на место реза наносится слой тавота толщиной 2—3 мм, который, смазывая лезвие ножа, облегчает процесс резания и исключает возможность искрообразования. Вскрытые, но не полностью использованные барабаны с карбидом кальция, необходимо закрывать крышками, обеспечивающими герметизацию. Из вскрытых или поврежденных барабанов карбид кальция следует пересыпать в специальные герметически закрывающиеся бидоны. Хранение тары из-под карбида кальция разрешается на специально отведенных площадках вне производственных помещений. При погрузке и разгрузке барабанов с карбидом кальция курить не разрешается. Крупные куски карбида кальция следует размельчать латунным молотком. Рабочие при дроблении карбида кальция должны пользоваться защитными очками.

При работе с газовыми баллонами следует соблюдать следующие меры предосторожности: баллоны должны быть обязательно    снабжены    предохранительными колпаками, плотно навертывающимися на кольца, закрепленные на горловине баллонов.

Транспортировка баллонов разрешается - на рессорных транспортных средствах, на специальных ручных тележках и носилках (рис. 3), в специальных контейнерах, где баллоны закрепляются вертикально. Переноска на руках или на плечах не допускается. В пределах рабочего места баллон можно кантовать в слегка наклонном положении. При перевозке, погрузке и выгрузке баллонов не допускается их падение и удары баллонов друг о друга. Бесконтейнерная перевозка баллонов разрешает горизонтальную укладку в деревянные гнезда, обитые войлоком или другим мягким материалом. При погрузке более одного ряда баллонов применяют прокладки из пенькового каната. Баллоны укладывают поперек кузова в пределах высоты бортов. В летнее время баллоны необходимо укрывать брезентом от солнечных лучей. Совместная транспортировка кислородных и ацетиленовых баллонов запрещена, за исключением доставки на тележке двух баллонов к рабочему месту.

Запрещается снимать колпак с баллона или открывать вентиль ударами молотка, зубилом или другими способами, вызывающими образование искры. Во избежание взрыва баллоны с кислородом и их арматуру необходимо тщательно предохранять от загрязнения маслом или жиром. Вентиль кислородного баллона разрешается открывать и закрывать только от руки, а ацетиленового баллона — специальным ключом. Подтягивание соединений в вентиле и его ремонт на баллоне с газом,  находящимся  под  давлением,  запрещается.

Рис. 3. Приспособления для перемещения баллонов:

а — носилки,  б — тележка

На каждом сварочном посту разрешается иметь только два кислородных баллона — один, находящийся в работе, другой — запасной. Если сварочных постов более десяти, то должно быть организовано централизованное снабжение кислородом по трубопроводу. Баллоны с газом должны устанавливаться в стороне от приборов отопления на расстоянии не менее 1 м, а от печей и других источников открытого огня — не менее 5 м. На рабочих местах баллоны устанавливают в вертикальном положении и прочно закрепляют хомутами или цепями. Кислородные баллоны могут эксплуатироваться в горизонтальном положении, однако они должны быть уложены так, чтобы горловина их была выше башмака.

Находящиеся в эксплуатации горелки, резаки, редукторы, шланги, газорезательные машины должны быть закреплены за отдельными рабочими. Перед началом работы необходимо проверить плотность и прочность присоединения газовых шлангов к горелке, резаку и редуктору; исправность аппаратуры; наличие достаточного подсоса в инжекторной горелке.

Перед присоединением кислородного редуктора к баллону необходимо убедиться в исправности резьбы накидной гайки и наличии в ней фибровой прокладки. Стоя сбоку, продувают штуцер баллона. Редуктор к баллону присоединяют специальным ключом. Открывать кислородный вентиль нужно медленно, находиться при этом против редуктора запрещается. В случае самовозгорания редуктора необходимо защищенной рукой быстро закрыть вентиль кислородного баллона. Необходимо также убедиться в исправности манометров высокого и низкого давлений. Манометры проверяются один раз. в год.

Закреплять шланги с ниппелем редуктора резака или горелки рекомендуется только хомутиками из стали (рис. 4, а). Не допускается использование испорченных шлангов, а также ремонт их изоляционной лентой и другими материалами. При ремонте шланга следует вырезать дефектное место и сращивать шланги сдвоенными соединительными шланговыми ниппелями  (рис. 4, б).

Рис.   4.  Приспособления для  шлангов:

а — хомутик,   б — сдвоенный   соединительный  шланговый ниппель

При длительных перерывах в работе кроме вентилей на горелке или резаке необходимо перекрывать вентили" баллонов или газоразборных постов, а нажимные винты редукторов выверить до освобождения главной пружины. Во время работы шланги необходимо оберегать от соприкосновения с токоведущими проводами, нагретыми предметами, масляными и жировыми материалами, от попадания на них искр и брызг расплавленного металла. Шланги, проложенные в проходах и проездах, необходимо подвешивать или защищать специальными коробами. В случае возгорания шланга, его следует быстро перегнуть возле горящего места со стороны редуктора или генератора, закрыть вентиль редуктора или кран на газоподводящей трубке водяного затвора.

Перед зажиганием горелки или резака необходимо проверить, плотны ли соединения и не засорено ли сопло наконечника. При зажигании сначала открывают кислородный вентиль на горелке или резаке, а потом — ацетиленовый; при тушении — наоборот. Около рабочего места необходимо иметь ведро с чистой водой для охлаждения перегревающих мундштуков горелки или ребака.

При обратном ударе пламени необходимо немедленно перекрыть ацетиленовый вентиль горелки или резака, а затем кислородные. После каждого обратного удара горелку или резак необходимо охладить в чистой i холодной воде, а выходные каналы мундштуков и наконечников прочистить латунными и деревянными иглами. В случае неисправности кислородного или ацетиленового вентиля горелку или резак следует сдать в ремонт.

При использовании горючих газов-заменителей ацетилена следует руководствоваться следующими положениями. Баллоны со сжиженным пропан-бутаном следует держать на рабочих местах в закрытых шкафах (рис. 5), имеющих отверстия для естественной вентиляции. На одном рабочем месте должно быть не более двух баллонов, один — используемый, второй — запасной. Баллоны и концы шлангов, применяемых для подачи газов-заменителей, на длине 0,5 м должны быть окрашены в красный цвет.

Рис. 5. Шкаф для хранения баллонов

Для газов-заменителей ацетилена применяют соответствующие редукторы, окрашенные в красный цвет, имеющие левую резьбу на накидной гайке, а также мембраны из бензо- и маслостойкого материала. На редукторах применяются манометры со шкалой от 0 до 30 кгс/см2 в камере высокого давления и до 6 кгс/см2 — в камере низкого давления. Редукторы присоединяют к баллону специальным ключом.

При работе на жидких горючих в бачок наливают горючего не более ¾ его емкости. Бачок должен находиться не ближе 5 м от баллона с кислородом и открытого огня.

Не разрешается использовать в качестве горючего этилированный бензин. При выполнении газопламенных работ с применением жидкого горючего разрешается пользоваться только бензомаслостойкими шлангами с внутренним диаметром 6 мм и длиной не менее 5 м. Присоединение шлангов к резаку должно быть плотным. При подкачке воздуха газорезчикам запрещается подходить с зажженным резаком к бачку. Давление кислорода на входе в резак должно быть выше, чем давление горючего в бачке.

Запрещается работать резаком с перегретым испарителем. При обратном ударе пламени резак должен быть немедленно погашен, сначала закрывают вентиль подачи кислорода на резаке, затем прекращают подачу кислорода от баллона, после этого закрывают вентиль подачи горючего на резаке и бачке. Запрещается выпускать воздух из бачка до того, как будет погашено пламя резака. При перерывах в работе запрещается подвешивать керосинорез головкой вниз.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Организация рабочего места

Рабочее место сварщика, оборудованное всем необходимым для выполнения сварочных работ, называется сварочным постом.

Для организации газосварочного поста необходимы:

- кислородный баллон с редуктором;

- ацетиленовый генератор для получения ацетилена из карбида кальция или ацетиленовый баллон с редуктором;

- резиновые рукава для подачи кислорода и ацетилена

- в горелку или резак;

- сварочные горелки с набором наконечников, для резки — резаки с комплектом мундштуков и приспособлениями для резки;

- присадочная проволока для сварки и наплавки;

- принадлежности для сварки и резки; очки с темными стеклами для защиты глаз от сварочного пламени, набор ключей, молоток, зубило, стальные щетки и др.;

- флюсы, если они требуются для сварки данного металла.