СОДЕРЖАНИЕ

Резка сортового проката

ВВЕДЕНИЕ

I. Технологическая часть

1.1. Основные сведения о технике резки

1.2. Оборудование для кислородной резки

1.3. Резка сортового проката

1.4. Режимы резки

1.5. Точность и качество резки

1.6. Техника безопасности при выполнении газорезательных работ

II. Организационно-экономическая часть

2.1. Организация рабочего места

2.2. Техническое нормирование разделительной кислородной резки

СПИСОК ЛИТЕРУТАРЫ

1.3. Резка сортового проката

Техника кислородной резки.

Резку начинают, как правило, с кромки листа. Если требуется начать резку с середины листа (например, при вырезке фланцев), то предварительно в листе прожигают кислородом отверстие, а затем от его кромки начинают резку. Металл нагревают в месте начала резки почти до температуры плавления, затем пускают режущую струю кислорода. Одновременно с этим начинают перемещать резак по намеченной линии разреза, обеспечивая сгорание металла по всей его толщине.

Резак следует перемещать равномерно, с постоянной скоростью. При быстром перемещении резака соседние участки металла, подлежащие резке, не будут успевать достаточно нагреваться, и процесс резки может прерваться. Наоборот, при слишком медленном перемещении резака будет происходить оплавление кромок, вследствие чего разрез получится неровным, а кромки будут иметь большое количество шлаков. При резке следует пользоваться приспособлениями: кареткой резака, циркулем, направляющей линейкой. Это облегчает равномерность передвижения резака и способствует получению   более  чистой   кромки  реза.

Давление кислорода зависит от толщины разрезаемого металла и конструкции резака, оно подбирается по приведенным выше таблицам.

Положение головки резака по отношению к поверхности металла зависит от толщины разрезаемых деталей: при резке листов небольшой толщины (до 5—7 мм) головку несколько наклоняют в сторону движения резака, при резке деталей средних толщин (10—50 мм) головка держится под прямым углом, при резке деталей больших толщин (свыше 100 мм) головку отклоняют в сторону, противоположную   направлению   движения   резака.

При массовой вырезке однотипных деталей из тонких листов следует применять «пакетную» резку. В этом случае несколько листов складывают вместе (в пакет), плотно сжимают струбцинами и вырезают из пакета требуемые детали. Этот способ значительно повышает производительность труда при кислородной резке.

Режим кислородной резки характеризуется следующими основными параметрами:

- мощностью подогревательного пламени;

- давлением и расходом режущего кислорода;

- скоростью передвижения резака по поверхности разрезаемого металла;

- заданной шириной реза.

От скорости резки зависит устойчивость процесса резки и ее качество. Слишком малая скорость резки приводит к оплавлению разрезаемых кромок, а слишком большая дает значительное, отставание кислородной струи, непрорезаемые до конца участки и   нарушение   процесса   резки.

Скорость ручной резки определяют по приближенной формуле ВНИИАВТОГЕНа:

V = 40 000 / 50 + δ

где δ — толщина   разрезаемой  стали,  мм.

Ширина реза. Примерные значения ширины реза при ручной и машинной резке стали толщиной от 5 до 300 мм приведены в  таблице  .

Таблица   . Ширина реза при кислородной резке стали

| Вид резки | Толщина разрезаемого металла, мм | Средняя ширина реза, мм |
| --- | --- | --- |
| Ручная Машинная | 5-25 25—50 50—100 100—200 200—300 5—25 25-50 50—100 100—200 200—300 | 3—4 4—5 5—6 6—8 8—10 2,5—3 3-5 4—5 5-6,5 6,5—8 |

Особенности  технологии  резки различных профилей металла

В настоящее время кислородная резка нашла широкое применение при изготовлении различного рода металлоконструкций из труб, прутков круглого и квадратного сечения, уголка, швеллера и двутавра.

При вырезке из листов фланцев и дисков пользуются специальным циркульным устройством, которое состоит из ножки и выдвижной штанги. Ножку циркуля ставят в накерненную точку в центре окружности, резак укрепляют на штанге и передвигают по листу на роликах.

При кислородной резке труб выполняют обрезку торцов труб под сварку, вырезку отверстий в трубах, обрезку труб. Резка выполняется в различных пространственных положениях. Для резки труб применяют специальные каретки и роликовые стенды с приводными колесами для поворота хрубы (рис.4).

При резке прутков круглого и квадратного сечений необходимо учитывать небольшую протяженность линии реза. При резке круглых прутков мундштук в начальный момент    располагают  перпендикулярно поверхности металла (рис. 5, а). После нагрева металла открывают вентиль режущего кислорода и перемещают резак в направлении резки, при этом необходимо поддерживать постоянное расстояние между торцом мундштука и поверхностью разрезаемого металла.

Рис. 4.. Схема  роликового стенда для резки труб:

1 — резак, 2 — труба, 3 — приводные ролики

Для повышения производительности при резке прутков применяют метод безостановочного врезания с одного прутка на другой (рис. 5, б).

Рис. 5. Резка заготовок:

а — круглой заготовки; 1—6 — положение резака; б — нескольких круглых заготовок,    уложенных рядом друг с другом

Рис. 6. Последовательность резки уголка:

а — резка уголка за один проход; 1 — положение резака при резке первой полки, 2 — при резке второй полки;  б — резка уголка с обушка; 1— положение резака при прорезакии уголка с обушка, 2 - при резке первой полки, 3 — при резке второй полки

Резку уголка начинают с кромки полки (рис. 6). Резак устанавливают перпендикулярно полке в начале кромки и перемещают до обушка; затем плавно разворачивают, устанавливают перпендикулярно второй полке и прорезают уголок до конца за один проход.

Резку двутавровых балок (рис. 7) начинают с резки полок, а затем прорезают стойку.

Рис. 7. Схема резки  двутавровой балки:

1,2 — положение резака при обрезке верхней и нижней полки, 3 — при обрезке стойки

2.2. Техническое нормирование разделительной кислородной резки

Основное время резки складывается из времени, затрачиваемого на предварительный подогрев металла перед началом резки, и времени, используемого непосредственное на резку. Время подогрева зависит от толщины металла, места начала реза (от края листа или с его середины), а также от рода горючих газов.

Для ацетилено-кислородной резки это время при толщине листа 10-20 мм и резке от края листа составляет 5-12 сек, при толщинах 20-100 мм – 7-30 сек, при толщинах 100-200 мм – 25-45 сек.

Для керосино-кислородной резки указанное время увеличивается на 30%, для резки с использованием газов-заменителей – на 40-60 %.

Время, затрачиваемое непосредственно на резку, зависит от толщины металла, чистоты кислорода и химического состава разрезаемой стали.

Для газовой резки подготовительно-заключительное, вспомогательное время и время на обслуживание рабочего места и отдых состоит примерно из тех ж элементов, что и при газовой сварке. Сумма этого времени составляет от 20 до 40% основного времени.

По такой же схеме производится нормирование машинной резки и специальных ее видов – газофлюсовой, поверхностной.