1. Технологическая часть

1.1. Описание технологического процесса

Сталями называют сплав железа с углеродом (от 0,001 до 2,14%). Практически выпускают стали с содержанием углерода до 1,5 %. Кроме углерода в сталях имеется марганец, кремний, сера и фосфор.

В зависимости от содержания углерода стали делят на низко (до 0,25%), средне – (0,25-0,6) и высокоуглеродистые (0,6-0,15%С).

Для изготовления сварных конструкций используют углеродистую сталь, которую согласно ГОСТУ 380-88 выпускают таких марок: СТО, Ст1кп, Ст2кп, Ст2сп и др.

1.2. Классификация основных марок сталей по свариваемости.

Таблица 1

| Группа свариваемости | Марки сталей |
| --- | --- |
|  | углеродистые | Конструкционные легированные | Высоколегированные |
| хорошо | Ст1кп, Ст1пс, Ст2кп, Ст2пс, Ст3, Ст4,08,1015,20,25 | 15ХА, 20Х, 15ХМ, 20ХГСА, 15Х, 15НМ, 10ХСНД | 08Х20Н14С2 08Х23Н18 03Х18Н10 08Х18Н10 |
| Удовлетворительно | БСТ5сп 30, 35 | 12Х2Н4А, 12ХН2, 20ХГСА, 30Х, 15ХСНД, 25ХГСА | 09Х14А, 12Х14А, Х13, 12Х 17, 25Х13Н2 |
| Ограничено-свариваемая | Ст6пс, Ст6сп, БСт6пс, БСт6сп, 40, 45, 50 | 35ХП, 30ХГСА, 40Х, 40 ХНФА, 40ХН, 20Х2Н4А | 12Х18Н9, 17Х18Н9Т, 20Х18Н9, 20Х23Н18, 36Х18Н25С2 |
| Плохосвариваемые | 65,70,75,8,85,60Г, 65Г, 70Г, У7÷У13, У7А÷У13А | 50ХГ, 50ХГСА, 60ХС, 45 ХН3НФА | Х12, Х12Н, 9ХС, 5ХГМ, ХВГ, 5ХНТ, Х |

Технология сварки средне и высокоуглеродистых сталей

Конструкции из среднеуглеродистой стали могут быть хорошо сварены при непременном соблюдении правил, в пункте 1.3 (Подготовка сталей к сварке), а также следующих дополнительных указаний. В стыковых угловых и тавровых соединениях следует при сборке соединяемых элементов сохранять между кромками зазоры, предусмотренные ГОСТ, чтобы сварочная поперечная усадка происходила свободно и не вызвано кристаллизационных трещин. Кроме того, начиная с толщины стали 5 мм и более, в стыковых соединениях делают разделку кромок, а сварку ведут в несколько слоев. Сварочный ток  понижают. Сварку ведут электродами диаметром не более 4-5 мм постоянным током обратной полярности, что обеспечивает меньше проплавления кромок основного металла и, следовательно, меньшую его долю и меньше содержание С в металле шва. Для сварки применяют электроды Э42А, Э46А или Э50А. В стальных стержнях электродов содержится немного углерода, поэтому при их расплавлении и перемешивании с небольшим количеством среднеуглеродистого основного металла в шве углерода будет не более 0,1-0,15%. При этом металл шва легируется Mn и Si  за счет расплавляемого покрытия и таким образом оказывается равнопрочным основному металлу. Сварку металла толщиной более 15 мм ведут «горкой», «каскадом» или «Блоками» для более медленного охлаждения. Применяют предварительный и сопутствующий подогрев (периодический подогрев перед сваркой очередного «каскада» или «блока» до температуры 120-250 оС). Конструкции, изготовленные из стали марок ВСт4пс, ВСт4сп и из стали 25 толщиной не более 15 мм и не имеющие жестких узлов, обычно сваривают без подогрева. В других случаях требуются предварительный сопутствующий подогрев и даже последующая термическая обработка. Дугу зажигают только в месте будущего шва. Не должно быть не заваренных кратеров и резких переходов от основного к наплавленному металлу, подрезов и пересечений швов. Выводить кратеры на основной металл запрещается. На последний слой многослойного шва накладывают отжигающий валик.

Сварка среднеуглеродистой стали марок ВСт5,30,35,40, содержащей углерода 0,28-0,37% и 0,27-0,45%, более затруднена, так как с увеличением содержания углерода ухудшается свариваемость стали.

Применяемую для арматуры железобетона среднеуглеродистую сталь марок ВСт5пс и ВСт5сп сваривают ванным способом и обычными протяжными швами при соединении с накладками (рис. 1). Для сварки концы соединяемых стержней должны быть подготовлены: для ванной сварки в нижнем положении обрезаны резаком или пилой, а при вертикальной сварки – разделаны. Кроме того, если должны быть заклеены в местах соединения на длину, превышающую на 10-15 мм сварной шов или стык. Сварка производится электродами Э42А, Э46А и Э50А для протяженных валиковых швов. При температуре воздуха до -30оС необходимо увеличить силу сварочного тока на 1% при понижении температуры на каждые 3оС. Кроме того, следует применять предварительный подогрев соединяемых стержней до 200-250оС на длину 90-150 мм от стыка и считать скорость охлаждения после сварки, обматывая стыки асбестом, а в случае ванной сварки не снимать формирующих элементов до охлаждения стыка до 100оС и ниже.

Рис. 1. Сварка стыков арматуры железобетона:

а – ванная: 1- горизонтальных, 2 – вертикальных; б - шовная

При более низкой температуре окружающего воздуха (от -30 до -50оС) следует руководствоваться специально разработанной технологией сварки, предусматривающей предварительный и сопутствующий подогрев и последующую термическую обработку стыков арматуры либо сварку в специальных

Сварку других конструкций из среднеуглеродистой стали марок ВСт5, 30,35,40 следует вести с соблюдением тех же дополнительных указаний. Стыки рельсовых путей обычно сваривают ванной сваркой с предварительным подогревом к последующим медленным охлаждением аналогично стыком арматуры. При сварке других конструкций из стали следует применять предварительный и сопутствующий подогрев, а также последующую термическую обработку.

Сварка высокоуглеродистых сталей марок ВСт6,45,50,60  и литейных углеродистых сталей с содержанием углерода до 0,7% еще более затруднительна. Эти стали применяют главным образом в литых деталях и при изготовлении инструмента. Сварка их возможна только с предварительным и сопутствующим подогревом до температуры 350-400оС и последующей термообработкой в нагревательных печах. При сварке должны соблюдаться правила, предусмотренные для среднеуглеродистой стали.

Хорошие результаты достигаются при сварке узкими валиками и небольшими участками с охлаждением каждого слоя. После окончания сварки обязательно термическая обработка.

1.3 Подготовка конструкций к сварке.

Подготовка конструкций к сварке  разделяется на три этапа:

Обработка кромок, подлежащих к сварке;

Обработка элементов конструкций под сварку;

Дополнительная очистка, если она требуется, собранных под сварку соединений.

Обработка кромок конструкций, подлежащих сварке, производится в соответствии с чертежами конструкций и согласно требованиям ГОСТ 5264-80 и других ГОСТов на основные типы и конструктивные элементы швов сварных соединений. Кромки соединений под сварку обрабатывают на кромкострогальных или фрезерных станках, а также путем кислородной и плазменной резки на специальных станках. Размеры элементов кромок должны соответствовать требованиям ГОСТ.

Рис. 2. Сборочные приспособления

1- струбцины; 2 – клинья; 3 – рычаги; 4 – стяжные уголки; 5 – домкраты;

6 - стяжная рамка; 7 – прокладка с клиньями; 8 – уголковый фиксатор;

9, 12 – стяжные тавры; 10 – стяжная планка; 11 – стяжной угольник.

Важным этапом подготовки конструкции к сварке является сборка под сварку. Под ручную дуговую сварку конструкции собирают при помощи сборочных приспособлений или прихваток. На рис. 2. приведены некоторые типы сборочных приспособлений: струбцины 1 выполняют разнообразные операции по сборке углового металла, балок, полос и т.п.; клинья 2 используют для сборки листовых конструкций; рычаги 3 – для сборки углового металла и др. конструкций; стяжные уголки 4 и угловые фиксаторы 8 – для сборки листовых конструкций; домкраты 5 – для стягивания обечаек, балок и др. конструкций; прокладки с клиньями 7 – для сборки листовых конструкций с соблюдениями величины зазора; стяжные планки 10 и угольники 11 – для сборки листовых конструкций под сварку без прихваток.

На рис.3 приведено устройство некоторых прижимов рычажного и пневматического типов, используемых при изготовлении конструкций в цеховых условиях. К ним относятся быстродействующие откидные и пневматические прижимы.

Перед сборкой обработанные элементы конструкций должны быть измерены, осмотрены их кромки, а также прилегающей к ним металл, тщательно очищены от ржавчины, масла, краски, грязи, льда, снега, влаги и окалины. В цеховых условиях элементы конструкций собирают на стеллажах – плитах, имеющих пазы для установки в них приспособлений (болтов, стяжек, штырей и т.п.), крепящих собираемые элементы по размерам, предусмотренным в чертежах.

Используются также простейшие стеллажи из горизонтальных балок, установленных на стойках высотой 200-400 мм. На рис. 4 показан пример сборки листовых конструкций с помощью простейших приспособлений и сборки конструкций из профильного металла, углового, двутаврового и т.п.

Рис. 3. Прижимы: а – рычажный; б – винтовой; в – рычажно-винтовой;

с - с пневмоцилиндрами; г – цепной; д – передвижной; в - зажимный

Стыки конструкции по мере сборки закрепляют прихватками – короткими сварными швами для взаимного расположения подлежащих сварке деталей. Прихватки размещают в местах расположения сварных швов, за исключением мест их пересечения. Длина  прихваток для сталей с пределом текучести до 390 МПа должна быть не менее 50 мм и расстояние между ними не более 50 м; для сталей с пределом текучести более 390 МПа прихватки должны быть длиной 100 мм и расстояние между ними – не более 400 мм. При небольшой толщине собираемых деталей (4-6 мм) прихватки могут быть более короткими (20-30 мм) и расстояние между ними 200-300 мм. При сборке на прихватках громоздких тяжелых конструкций, кантуемых при сварке, расположение прихваток и их величина указываются в              производства сварочных работ. Не удаляемые при сварке прихватки должны выполнятся сварщиками, которые в последствие будут сваривать прихватимые соединения.

Рис. 4. Сборка конструкций листовых (а-э), из профильного металла (г-е)

Прихватки придают жесткости конструкции и препятствуют перемещению деталей от усадки при сварке, что может привести к образованию трещин особенно в элементах большой толщины. Поэтому сборку на прихватках применяют при толщине металлов 6-10 мм, а при большой толщине используют сборочные приспособления, фиксирующие форму и размеры конструкций, однако допускающие ее незначительное перемещение сварочной усадки. Такими приспособлениями являются клиновые стяжки (рис.2).

Непосредственно перед сваркой собранные стыки подлежат обязательному осмотру и при необходимости дополнительному исправлению дефектов сборки и очистке.