I. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Свойства  углеродистых сталей

Сталью называется сплав железа с углеродом, в котором содержание углерода не превышает 2%. Кроме углерода сталь содержит небольшое количество марганца, кремния, серы и фосфора.

Стали подразделяются: по назначению – на  конструкционные и инструментальные; по способу производства – на мартеновские, выплавляемые в мартеновских печах; бессемеровские, получаемые в конвертерах, имеющих футеровку из кислых материалов; томасовские, получаемые в конвертерах с футеровкой из основных материалов,  и электросталь, выплавляемую в дуговых или  индукционных высококачественных печах, химическому составу – на углеродистые и легированные.

Для изготовления сварных конструкций большое распространение получила углеродистая сталь обыкновенного качества, поставляемая по ГОСТ 380-88.

Углеродистая обыкновенного качества сталь в зависимости от назначения подразделяется на три группы: группа А – поставляемая по механическим свойствам; группа Б – поставляемая по химическому составу; группа В – поставляемая по механическим свойствам и химическому составу.

В зависимости от нормируемых показателей стали  группы А подразделяются на три категории – А1, А2, А3; стали группы Б- на две категории – Б1 и Б2; группы В – на шесть категорий – В1, В2, В3, В4, В5. В6.

Для стали группы А установлены марки Ст 0, Ст 1, Ст 2, Ст3, Ст 4, Ст 5, Ст 6.

Для стали группы Б марки Б СТ 0, Б Ст 1, Б Ст 2 – Б Ст 6.

Сталь группы В изготавливается  мартеновским и конвертерным способами, для нее установлены марки В Ст 2, В Ст 3. В Ст 4, В Ст 5.

Буквы Ст обозначают сталь, цифры от 0 до 6 – условный номер марки стали в зависимости от химического состава к механическим свойствам. Буквы Б и В перед обозначением марки указывают на группу стали, группа А в обозначении не указывается. Если сталь относится к кипящим, ставится индекс «кп», если к полустойкой «пс» и стойкой – «сп».

По видам проката сталь бывает листовая, широкополосная, сортовая (полосовая, круглая и др.), фаcсонная (швелер, уголок, двутавр).

Качественные углеродистые конструкционные стали применяются для изготовления ответственных сварных конструкций. Качественные стали  ГОСТ 1050-74 маркируются двухзначными цифрами, обозначающими среднее содержание углерода в сотых долях процента. Например, марки 10, 15, 20 и т.д. обозначают, что сталь содержит в среднем 0,10%. 0,15%, 0,20% углерода.

Сталь по ГОСТ 1050-74 изготовляют двух групп: группа I – с нормальным содержанием марганца (0,25 – 0,80%), группа II – с повышенным содержанием марганца (0,70-1,2%). При повышенном содержании марганца в обозначении дополнительно вводится буква Г, указывающая, что сталь имеет повышенное содержание марганца.

1.2. Влияние основных элементов на свойства сталей

По содержанию углерода стали делятся на  низкоуглеродистые, содержание от 0,05 – до 0,25% углерода; среднеуглеродистые – от 0,25 до 0,6% углерода и  высокоуглеродистые – свыше ,6% углерода. С увеличением содержания углерода повышаются предел прочности стали. Твердость и хрупкость при одновременном уменьшении относительного удлинения и ударной вязкости.

Содержание углерода в обычных конструкционных сталях в пределах 64 25% не ухудшает свариваемости стали. При более высоком содержании углерода свариваемость стали ухудшается, так как в зонах термического влияния образуются закалочные структуры, приводящие к трещинам. Повышенное содержание  углерода в присадочном металле вызывает пористость шва.

Марганец содержится в стали в пределах 0,3 – 0,8%.

В указанных пределах марганец не затрудняет процесс сварки. При сварке среднемарганцовистых сталей с содержанием марганца 1,8-2,5% возникает опасность появления трещин в связи с тем, что марганец способствует закаливаемости стали.

Кремний содержится в низко- и среднеуглеродистой стали  в пределах 0,02-0,35%. В указанных пределах он не вызывает затруднений при сварке. При содержании  кремния в специальных  сталях от 0,8 до 1,5%. Сварка  затрудняется из-за высокой жидкотекучести  кремнистой стали и образования тугоплавких окислов кремния.

Сера является вредной примесью в стали. Она образует с железом химическое соединение, называемое сернистым железом. Сталь с примесью серы дает трещины в нагретом состоянии, т.е. становится красноломкой. Содержание серы в стали не должно превышать 0,055%. Свариваемость стали с повышением содержание серы резко ухудшается.

Приблизительно марку углеродистой  стали можно определить пробой на искру. Если испытываемый образец прижать к вращающемуся шлифовальному  кругу, то образуется пучок искр. Форма и цвет  искр меняются в зависимости от количества углерода и легирующих добавок. Пучок прямых линий представляет собой светящиеся частицы горящего железа. Ответвления от прямых линий – вспышки частиц углерода.  С увеличением содержания углерода основные светящиеся линии делаются короче и тоньше, а разветвления увеличиваются. Стали с содержанием углерода 0,15-0,20%, дают соломенно-желтый цвет искр, стали с содержанием углерода 0,25-0,50% светло-желтый цвет, а с содержанием углерода от 0,6 до 1,1% - белый цвет. Стали с более высоким содержанием углерода дают темно-красный цвет искр.

Стали поставляются предприятием по видам проката. На торце полосы, уголка или другого профиля наносится краска в зависимости от марки стали. Углеродистые стали обыкновенного качества марок Ст0, Б Ст0, Ст 1 окрашиваются на торце в красный цвет и зеленый, Б Ст 1,  Ст 2, Б Ст 2 – в белый и черный, В Ст 2, Ст 3, Б Ст 3, В Ст 3 – в желтый, Ст 4. Б Ст 4 – в красный, В Ст 4, Ст 5, Б Ст 5 – в черный, В Ст 5, Ст 6, Б Ст 6 – в синий цвет.

Углеродистая качественная конструкционная сталь марок 0,8; 10 кп; 10; 15; 15 кп и 20окрашиваются на торцах в белый цвет, сталь 25; 30; 35;40 – в белый и желтый цвета,  сталь 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85  - в белый и коричневый цвета. Сталь 15 Г; 20 Г; 25 Г; 30 Г; 35 Г; 40 Г – в коричневый цвет.

1. Подготовка кромок при газовой сварке углеродистых сталей стыковых соединений

Перед газовой сваркой кромки свариваемого металла и прилегающие к ним участки должны быть очищены от ржавчины, окалины, краски и других загрязнений. Очищают свариваемые кромки металлической щеткой  и пламенем сварочной горелки с последующей зачисткой металлической щеткой.

1. Подготовка кромок при газовой сварке стыковых соединений

| Название шва | Поперечное сечение шва | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | толщина металла, s | зазор, b | притуп-ление, с |
| С отбортовкой кромок без присадочного металла |  | 0,5-2 | - | 1,2 |
| Без скоса кромок: односторонний |  | 1-4 | 0,5-2,0 | - |
| двусторонний |  | 4-8 | 1-2 | - |

Продолжение таблицы 1

| V-образный |  | 5-16 | 2-4 | 1,5-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V-образный при листах разной толщины |  | 5-20 | 2-4 | 1,5-3,0 |
| Х-образный |  | 10-25 | 2-4 | 2-4 |
| Х-образный при листах разной толщины |  | 12-30 | 3-4 | 2-4 |

1. Сварка углеродистых сталей

Низкоуглеродистые стали (с содержанием углерода до 0,25%0 свариваются газовой сваркой  без особых затруднений. Сварку берут нормальным пламенем и как правило без флюса.

Наконечник горелки при любом способе сварки выбирают из расчета расхода ацетилена 100-130 дм3/г на 1 мм толщины свариваемого металла, а при  правом способе 120-150 дм3/г на 1 мм толщины металла. Кромки под сварку подготавливают в зависимости от толщины свариваемого изделия.

Диаметр присадочной проволоки  подбирают в зависимости от толщины свариваемого металла по следующей формуле:

При левом способе сварки dл = мм;

при правом способе сварки dп = мм;

где dп – диаметр присадочной проволоки,мм;

S – толщина свариваемого металла, мм.

Высококвалифицированные сварщики применяют пламя большой мощности. Наконечник выбирают из расчета  расхода ацетилена 150-200 дм3/г на 1 мм толщины свариваемого металла, используя при этом присадочную проволоку большего диаметра. Производительность сварки  при этом повышается. Пламя горелки должно быть нормальным. Для неответственных конструкций в качестве присадки  применяют сварочную проволоку Св-08 и Св-08А. при сварке этими проволоками часть компонентов, таких как углерод кремний и марганец, выгорают, а металл шва приобретает крупнозернистую структуру. Предел прочности такого соединение ниже предела прочности основного металла.

Для получения равнопрочного с основным металлом соединения при сварке ответственных конструкций необходимо применять кремнемарганцовистую сварочную проволоку Св-08Г, Св-08ГА, Св-10ГА или Св-14ГС. Во время сварки необходимо следить за тем, что бы кромки свариваемого металла и конец присадочной проволоки расправлялись одновременно. Конец присадочной проволоки должен быть погружен в ванночку расплавленного металла, нельзя  допускать, чтобы капли расплавленного металла попадали на нерасплавленные кромки основного металла, так как это приводит к непровару, что снижает механические характеристики соединения.

Для того, чтобы расплавленный металл не стекал при левом способе сварки, изделие наклоняют на 10-150 против движения горелки. Если конец присадочной проволоки прилипает к свариваемым кромкам основного металла, это значит, что они еще недостаточно нагреты

В процессе сварки необходимо избегать отклонения пламени от ванны расплавленного металла шва, так как это  может привести к окислению металла шва кислородом воздуха.

Сварные швы должны иметь равномерно чешуйчатую поверхность, равномерную по всей протяженности шва ширину и высоту  наплавленного валика. Переход от основного металла к наплавленному должен быть плавным, без подрезов. В процессе сварки горелкой производят равномерные и непрерывные колебательные и  поступательные движения. Колебательные движения выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла.

Для уплотнения и повышения пластичности  наплавленного металла применяют проковку и последующую термообработку шва. Проковку  рекомендуется начинать при температуре светло-красного и заканчивать при температуре темно-красного коления. Проковка при более низкой температуре  может привести к появлению микроскопических трещин в металле шва или околошовной зоне.

При сварке ответственных и толстостенных изделий применяют термическую обработку  сварных соединений.

В качестве горючего газа при сварке низкоуглеродистой стали применяют ацетилен или пропан-бутан. Сварку пропан бутановым пламенем производят  таким образом, чтобы расстояние от конца ядра пламени  до свариваемой поверхности было 8-10 мм. пропан-бутан применяется для сварки несоответственных деталей.

Среднеуглеродистые стали, содержащие углерода от 0,25 до 0,6% свариваются хуже, чем низкоуглеродистые стали. Свариваемость среднеуглеродистых сталей ухудшается с увеличением содержания  углерода.

При сварке  этих сталей в сварном шве и околошовной зоне могут образоваться как горячие, так и холодные трещины.

Сварку среднеуглеродистых сталей ведут нормальным или слегка науглероживающем пламенем. Наконечник горелки  выбирают из расчета расхода ацетилена 75-100 дм3/г на 1 мм толщины свариваемого металла, т.е. меньшей мощности, чем при сварке низкоуглеродистых сталей.

Разделку кромок под сварку и диаметр присадочной проволоки выбирают такими же, как при сварке низкоуглеродистых сталей. В качестве  присадочного металла используют проволоку марок  Св-08Га, Св-10ГА и Св-12ГС. Для уменьшения перегрева металла применяют левый способ сварки. При  толщине металла свыше 3 мм рекомендуется проводить общий подогрев изделия до температуры 250-3500 С или местный подогрев горелками места шва до температуры 600-6500С.

Для сварки среднегулеродистых сталей с содержанием углерода к верхнему пределу (0,5-0,6%) целесообразно применять флюсы следующих составов:

а) 100% прокаленной буры;

б) 50% углекислого калия и 50% двууглекислого калия;

в) 70% бурной кислоты и 30% углекислого натрия.

Для повышения механических свойств  сварного соединения шов проковывают при температуре 850-9000С с последующей термообработкой (высокотемпературный отпуск при 600-6500С).

Высокоуглеродистые стали, содержащие  углерода от 0,6 до 2,0%, относится к плохо свариваемым сталям. Сварку рекомендуется выполнять с подогревом до 250-3500С, а после сварки проковывать шов с  последующей нормализацией или отпуском. Приемы  сварки высокоуглеродистых сталей те же, что и сварки  среднеуглеродистых талей. Мощность пламени выбирают из расчета расхода ацетилена 75-90 дм3/г на 1 мм толщины свариваемого металла. сварку рекомендуется выполнять нормальным или слегка науглероживающим пламенем.

В целях уменьшения перегрева и времени  пребывания сварочной ванны в расплавленном состоянии применяются левый способ сварки. Для сварки высокоуглеродистых сталей используются флюсы того же состава, что и для среднеуглеродистых сталей.

2.1. Организация рабочего места

Сварочный пост  - рабочее место сварщика, оборудованное всем необходимым для выполнения сварочных работ. Сварочный пост укомплектован  источником питания, электрическими проводами, электрододержателем, сварочно-сварочными  приспособлениями и инструментом, щитком или маской.

Сварочный посты в зависимости от рода применяемого тока и типа источника питания дуги делят на следующие виды:

- постоянного тока с питанием от однопостового или многопостового сварочного преобразователя или сварочного выпрямителя;

- переменного тока с питанием от сварочного трансформатора.

Сварочный посты могут быть стационарными или передвижными.

Стационарные посты представляют собой открытые сверху кабины для сварки изделий небольших размеров. В кабине обычно помещают однопостовой сварочный трансформатор или сварочной выпрямитель. На рабочем столе  располагают специальные приспособления для сборки и зажатия свариваемых деталей, а также ящики для штучных электродов и инструмента. На стенке кабины подвешивают сушильный шкаф для прокалки электродов.

Рис.  Сварочные посты для ручной дуговой сварки переменным током

2.1. Организация рабочего места

Рабочее место сварщика, оборудованное всем необходимым для выполнения сварочных работ, называется сварочным постом.

Для организации газосварочного поста необходимы:

- кислородный баллон с редуктором;

- ацетиленовый генератор для  получения ацетилена  из карбида кальция или ацетиленовый баллон с редуктором;

- резиновые рукава для подачи кислорода и ацетилена в горелку или резак;

- сварочные горелки с набором наконечников, для резки – резки с комплектом мундштуков и приспособления для резки;

- присадочная проволока для сварки и наплавки;

- принадлежности для сварки и резки;

- очки с темными стеклами для защиты глаз от сварочного пламени, набор ключей, молоток зубило, стальные щетки и др.;

- флюсы, если они требуются для сварки данного металла;

- сварочный стол и приспособления для сборки;

Сварочный пост газосварщика показан на рис.

Рис.  Рабочее место газосварщик: 1 – ящик  для воды, 2 – стол. 3 – ящик для присадочного материала, 4 – кислородный редуктор, 5- крышка стола, 6 – предохранительный затвор, 7 – горелка