СОДЕРЖАНИЕ

Заготовка арматуры

ВВЕДЕНИЕ

I. Виды и свойства арматурной стали

1.1. Виды арматуры и требования, предъявляемые к ней

1.2. Процесс заготовки обычной арматуры

- упрочнение стали

- выпрямление, очистка и резка стали

- гнутье стали

1.3. Контроль качества и правила приемки арматуры

II. Организация производства арматуры

2.1. Типовые схемы арматурных цехов

2.2. Правила техники безопасности при производстве арматурных работ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

I. ВИДЫ И СВОЙСТВА АРМАТУРНОЙ СТАЛИ

Бетон, как известно, является хрупким анизотропным материалом, обладающим высокой прочностью при сжатии и низкой при растяжении.

Для восприятия растягивающих напряжений в бетон вводят стальные стержни, называемые арматурой.

Так как сцепление гладких арматурных стержней с бетоном не очень велико, то для обеспечения надежной совместной работы бетона и стали в железобетонных конструкциях производят закрепление арматуры с помощью крюков, анкеров, профилирования поверхности стержней и т. п.

Вследствие высокой стоимости и дефицитности арматурной стали, ее расход при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций стараются уменьшить. Это достигается главным образом путем применения высокоуглеродистых и легированных сталей с более высокой прочностью, а также за счет повышения степени использования прочностных свойств стали. С увеличением предела прочности арматурной стали ее сечение (а следовательно, диаметр стержней) при одних и тех же напряжениях в конструкции можно сократить.

Получить большую наружную поверхность арматуры при той же суммарной площади поперечного сечения можно путем профилирования поверхности стержней, а также заменой стали увеличенных диаметров (стержневая арматура) большим количеством стержней малого диаметра (струнная арматура).

Дальнейшее улучшение сцепления струнной арматуры с бетоном и упрощение процесса армирования конструкций достигается путем использования свитой арматуры (прядевая арматура).

Расход арматурной стали в железобетонных конструкциях в значительной мере зависит от полноты использования ее несущей способности. Вследствие малой прочности бетона на растяжение в обычных железобетонных конструкциях даже при относительно небольших нагрузках, вызывающих удлинение арматурных стержней, происходит образование трещин в бетоне. Возникающие при этом напряжения в арматуре в несколько раз меньше ее прочности, и, таким образом, несущая способность арматурной стали используется недостаточно. Поэтому в обычных железобетонных конструкциях использование высокопрочных сталей нецелесообразно.

Однако если до приложения эксплуатационных нагрузок в растянутых зонах железобетонных конструкций за счет натяжения арматуры предварительно сжать бетон, то опасность трещинообразования резко снизится.

Такие конструкции получили название предварительно напряженных,   или сокращенно — преднапряженных.

Так как в предварительно напряженных конструкциях происходящее под действием нагрузок растяжение арматуры до момента исчезновения искусственно созданных сжимающих напряжений в бетоне вызвать образование трещин в нем не может, то использование несущей способности арматурной стали и бетона значительно возрастает.

Широко используемая в настоящее время арматура периодического профиля, а также высокопрочная и предварительно натянутая арматура, получившая название эффективной арматуры, позволяет значительно снизить затраты металла, а отсюда и себестоимость сборных железобетонных конструкций.

Примерная величина снижения расхода стали в железобетонных конструкциях при использовании эффективных видов арматуры приведена на графике (рис. 1).

В производстве сборных железобетонных конструкций и деталей используется арматурная сталь, характеристика которой приведена в табл. 1.

Рис. 1. Расход стали в железобетонных конструкциях при применении эффективных видов арматуры

Для изготовления арматуры применяют сталь круглую гладкую, периодического профиля, а также свитую в пряди (рис. 2).

Сталь периодического профиля марки Ст. 5 (рис. 2, б) представляет собой круглые стержни с двумя продольными ребрами и выступами между ними, расположенными по винтовой линии, которые получены в процессе горячей прокатки на металлургических заводах.

Поперечные выступы на стержнях из стали марок 25Г2С и 30ХГ2С, в отличие от стали марки Ст. 5, выполнены в виде елочки (рис. 2, а), а концы стержней из стали марки 30ХГ2С, кроме того, окрашены в красный цвет.

Арматурную сталь периодического профиля, полученную путем холодного проката круглой стали на специальных станах А. И. Авакова, называют холодносплющенной (рис. 2, в), а проволоку, изготавливаемую путем волочения, силовой калибровки и вытяжки на специальных установках, называют холоднотянутой.

Рис. 2. Виды арматурной стали:

а — горячекатаная  периодического  профиля  из  стали  марок 25Г2С и 30ХГ2С;

б — из стали марки Ст. 5; в — холодносплющенная; г — высокопрочная периодического  профиля; с — пряди из проволок диаметром от  1,5 до 5 мм

Таблица 1. Виды и характеристика арматурной стали, используемой в производстве сборных железобетонных конструкций и деталей

| Наименование и марка стали | Класс стали | Диаметр,мм | Наименьшее допускаемое значение, кГ/см2 (Мн/м2) | Поставка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предела текучести | временного сопротивления разрыву |  |
| Горячекатаная круглая и проволока катаная марки Ст. 3 | A-I | 2—40 | 2400 (240) | 3800 (380), | в бунтах диа- метром до 12 мм, в прут- ках диаметром 14 мм и более |
| Горячекатаная периодического профиля марки Ст. 5 | А-II | 10—32 | 3000 (300) | 5000 (500) | в прутках |
| То же, после вытяжки на 5,5% | А- IIв | » | 4500 (450) | 5000 (500) | То же |
| Горячекатаная низколегированная периодического профиля марки 25Г2С | A-III | 6—32 | 4000 (400) | 6000 (600) | в бунтах диа-метром 12 мм, в прутках диамет-ром 14—32 м |
| То же, после вытяжки на 3,5% | А-Шв | » | 5500 (550) | 6000 (600) | То же |
| Горячекатаная низколегированная профиля марки 30ХГ2С | A-IV | 10—32 | 6000 (600) | 9000 (900) | в прутках |
| Горячекатаная низколе-гированная периодичес-кого профиля марок 20ХГ2Ц и 20ХГСТ | A-IV | 10—18 | 6000 (600) | 9000 (900) | То же |
| Горячекатаная углеро-дистая периодического профиля марки 80С | A-IV | 10—18 | 6000 (600) | 9000 (900) | » » |
| Проволока холоднотяну-тая круглая марки Ст. О | B-I | 3-5,5 6—8 | __ — | 5500 (550) 4500 (450) | в бунтах |
| Проволока высокопроч-ная круглая | В-II | 2,5—8 | 11200— 15200 (1120—1520) | 14000 - 19000 (1400- 1900) | в бунтах |
| Проволока высокопроч-ная периодического профиля | Вр-II | 3—8 | 10400—14400 (1040—1440) | 13000—18000 (1300—1800) | То же |

При проектировании предприятий по выпуску сборных железобетонных изделий следует иметь в виду, что прочностные показатели некоторых видов арматурных сталей, поставляемых металлургическими заводами, можно улучшить дополнительной ее обработкой   (волочением, вытяжкой и другими способами) на месте потребления.

Арматурная сталь для обычных железобетонных конструкций должна отвечать требованиям соответствующих стандартов.

Поверхность стали не должна иметь раковин, забоин, рисок, царапин, следов обработки, окалины и смазки. Арматура, покрытая незначительной ржавчиной, тонкой пленкой окиси после газовой резки, неотслаивающейся окалиной и чернотой, допускается к применению. Сталь в бунтах и изогнутые стержни перед употреблением должны быть выправлены так, чтобы они не имели резких искривлений.

Каждая партия арматурной стали должна иметь сертификат (паспорт), в котором приводятся все основные характеристики стали (состав, прочностные показатели и т. д.). При отсутствии сертификатов сталь подвергают испытаниям на прочность по стандартной методике.

К арматурной стали для преднапряженных конструкций предъявляют более высокие требования:

- сталь должна иметь высокую степень однородности структуры и не обнаруживать заметных потерь предварительного напряжения вследствие ползучести и релаксации;

- сталь не должна быть хрупкой, способной к местным перенапряжениям, а также внезапному разрыву и излому; при повышенных напряжениях — обладать некоторой пластичностью и вязкостью;

- сталь должна характеризоваться незначительной чувствительностью к внутрикристаллической коррозии, возникающей при воздействии на арматуру агрессивной среды (влаги, газов и др.).

1.1. Виды арматуры и требования, предъявляемые к ней

Армирование обычных сборных железобетонных конструкций и деталей осуществляется в основном сварными сетками и каркасами, а предварительно напряженных — проволокой, отдельными стержнями, пакетами, пучками и прядями.

По характеру работы в железобетонных конструкциях арматуру разделяют на рабочую, обеспечивающую достаточную прочность конструкций в процессе их эксплуатации, монтажную, предназначенную для соединения отдельных элементов рабочей арматуры между собой, а также для предохранения изделия от разрушения при перевозках и хранении на складах, и распределительную, связывающую между собой стержни рабочей и монтажной арматуры и способствующую равномерному распределению усилий в них.

В зависимости от способа соединения отдельных стержней между собой арматура бывает сварной и вязаной.

Сварная арматура по сравнению с вязаной имеет следующие преимущества:

- жесткое и прочное соединение рабочих монтажных и распределительных стержней между собой обеспечивает равномерное распределение напряжений в рабочей арматуре и более надежное ее заанкеривание, что позволяет отказаться от устройства крюков на концах стержней и уменьшить сечение распределительной арматуры;

- при транспортировании и укладке арматуры, бетонировании изделий всегда   соблюдается неизменное расстояние между стержнями;

- из-за отсутствия крюков на концах стержней конструкция сварной арматуры проще вязаной; сварные сетки и каркасы состоят в большинстве случаев из прямых стержней, что позволяет упростить и полностью механизировать процесс их заготовки;

- для изготовления и хранения сварных сеток и каркасов требуется меньшая производственная площадь;

- благодаря уменьшению сечения распределительных стержней, ликвидации крюков и отсутствию потребности в вязальной проволоке, расход металла на сварную арматуру примерно на 10—20% меньше, чем на вязаную;

- себестоимость сварной арматуры по сравнению с вязаной ниже на 20—40%.

Обычные железобетонные конструкции могут армироваться как плоскими элементами (плоскими сетками и каркасами)*, так и пространственными каркасами.

1. Так называемые несущие сетки, размещаемые в растянутой зоне изгибаемых элементов (плит, настилов, панелей) в плоскостях, перпендикулярных действующим нагрузкам, проектируют целыми на все изделие. Такие сетки состоят из продольных рабочих    и поперечных распределительных  стержней (рис, 3, а).

Количество и площадь сечения рабочих стержней определяют расчетом, а распределительных устанавливают по конструктивным соображениям. Расстояние между распределительными стержнями, называемое шагом сетки, выбирают в зависимости от несущей способности конструкций и их габаритных размеров (обычно 100—300 мм).

Рис. 3. Виды арматурных сеток и каркасов:

а – плоская несущая сетка; б, в – плоские каркасы; г – пространственный каркас прямоугольного сечения; д – пространственный каркас таврового сечения;

е – пространственный каркас двутаврового сечения; ж – каркас круглого сечения;

з – П-образный гнутый каркас; и – закладные детали.

Так как сетки, располагаемые в сжатой зоне конструкций, выполняют роль монтажной арматуры, их изготавливают из стержней малых диаметров (3—6 мм).

Унификация размеров сеток позволила организовать выпуск товарных сварных плоских и свернутых в' рулон сеток на специализированных заводах. Товарные сетки из стали различных диаметров с разным шагом позволяют значительно сократить объем работ по заготовке арматуры, выполняемой в арматурных цехах, и свести их в основном к резке и гибке рулонной сетки и последующей сборке пространственных каркасов.

Рулонные и плоские товарные сетки выпускают из низкоуглеродистой холоднотянутой стали диаметром 3—10 мм шириной от 1,5 до 3,0 м с продольной и поперечной рабочей арматурой, а также с одинаковыми диаметрами стержней в обоих направлениях. Рулоны поставляют весом 100—300 кг, а плоские сетки— длиной до 9 м.

2. Плоские каркасы в виде сравнительно узких элементов, располагаемых в большинстве случаев в плоскостях, параллельных действующим усилиям, изготавливают из нескольких продольных (нижних рабочих и верхних монтажных) и поперечных распределительных стержней (рис. 3, б, в).

Такими каркасами армируют балки, прогоны, перемычки и другие конструкции преимущественно с прямоугольным сечением.

3.  Пространственные каркасы бывают таврового, двутаврового, П-образного  и замкнутого сечений   (квадратные,  прямоугольные и круглые). Каркасы таврового  и  двутаврового сечений (рис. 3, д, е), предназначаемые для армирования балок, прогонов и других изделий, изготавливают обычно путем стыкования двух или трех плоских сеток и каркасов.

П-образные каркасы (рис. 3, з), состоящие из двух вертикальных каркасов и горизонтальной сетки, можно изготавливать как составными, так и путем гнутья одной специально сваренной сетки. Конструкция цельного каркаса более прочна и жестка, а также проще в изготовлении.

Каркасы прямоугольного и квадратного сечения (рис. 3, г), используемые для армирования колонн, стоек, прогонов и других конструкций, состоят из продольных рабочих и монтажных стержней, соединенных между собой хомутами. В зависимости от особенностей конструкции и применяемого оборудования такие каркасы можно изготавливать тремя способами: соединением продольных стержней замкнутыми хомутами, стыкованием четырех плоских элементов и гнутьем специально изготовленных плоских сеток.

Каркасы круглого сечения (рис. 3, ж), используемые для армирования труб, опор линий электропередач и контактных сетей и других конструкций, имеющих форму тел вращения, проектируют из продольных стержней и распределительной арматуры в виде спирали.

4. В предварительно напряженных конструкциях различных видов предусматривают натяжение как рабочих   и   монтажных стержней (в подкрановых балках, шпалах и т. д.), так и одних рабочих стержней (в балках и фермах покрытий промышленных зданий).

Натяжение двух видов стержней используют, как правило, при больших эксплуатационных нагрузках, воспринимаемых конструкциями. При натяжении одних рабочих стержней монтажную и распределительную арматуры выполняют в виде сварных сеток и  каркасов.

Для получения наибольшей экономии металла при изготовлении преднапряженных конструкций следует применять арматуру возможно более высоких марок стали, например круглую и периодического профиля проволоку с пределом текучести 10— 16 тыс. кГ/см2 (1000—1600 Мн/м2).

Величина натяжения должна быть достаточно большой, ноне выходить за пределы упругих деформаций применяемой арматурной стали, т. е. не должна быть более 0,9—1,0 предела текучести для мягких сталей и не более 0,65—0,75 для твердых сталей, не имеющих ярко выраженной площадки текучести.

В процессе изготовления предварительно напряженных конструкций должна быть обеспечена надежная анкеровка (закрепление) арматуры в изделии. Надежность анкеровки зависит главным образом от величины и площади сцепления арматуры с бетоном. Сила сцепления арматуры с бетоном определяется физико-механическими свойствами бетона (прочностью, плотностью, расходом цемента и пр.), а площадь сцепления — размером сечения и видом поверхности арматурных стержней.

Тонкая круглая проволока диаметром 2,5—3,0 мм, имея большую удельную наружную поверхность, обеспечивает надежное сцепление (самозаанкеривание) при прочности бетона к моменту передачи усилий от натянутой 'арматуры на него в пределах 300—350 кГ/см2 (30—35 Мн/м2).

При использовании арматуры периодического профиля диаметром до 5 мм достаточна прочность бетона всего в 200—250 кГ/см2 (20—25 Мн/м2), а при больших диаметрах стержней 300—350 кГ/см2 (30—35 Мн/м2).

В случае использования круглых стержней больших диаметров или менее прочных бетонов применяют дополнительные анкерующие приспособления (утолщение концов стержней, приварка шайб и коротышей на концах стержней и др.).

5. В том случае, если соединение отдельных элементов зданий и сооружений предусмотрено путем сварки, сборные железобетонные конструкции снабжают закладными деталями. Закладные детали (рис. 3, и) изготавливают в основном из сортового проката (сталь полосовая, угловая, швеллеры и т. д.) с приваренными отрезками круглых стержней.

В одних случаях закладные детали приваривают к арматуре конструкции, в других — устанавливают самостоятельно.

1.2. Процесс заготовки обычной арматуры

На предприятиях сборного железобетона арматурные стержни, сетки и каркасы изготавливают в специальных цехах (мастерских), а натяжение стержней преднапряженных конструкций, а иногда и их заготовку, осуществляют в формовочных цехах.

Доставка, разгрузка, сортировка и хранение арматурной стали

В зависимости от расстояния и наличия дорог арматурная сталь может доставляться железнодорожным, автомобильным и водным транспортом.

Процесс заготовки ненапряженной арматуры

| Технологические линии |
| --- |
| Заготовка арматуры из стали поставляемой в бунтах | Заготовка арматуры из стальных стержней |
| ↓ | ↓ |
| Доставка арматурной стали |
| Железнодорожный, автомобильный и водный транспорт |
| ↓ | ↓ |
| Разгрузка, складирование и хранение стали |
| Закрытые склады и навесы, оборудованные кранами, тельферами и погрузчиками |
| ↓ | ↓ |
| Упрочнение стали |
| Установки для волочения, силовой калибровки, вытяжки сплющивания и электротермической обработки |

↓ 							↓

| Выпрямление, очистка от ржавчины и окалины |  | Очистка от ржавчины и окалины |
| --- | --- | --- |
| Правильные автоматы |  | Станки для чистки |
| ↓ |  | ↓ |
| Резка стержней по длине |  | Выпрямление стержней |
| Шестеренчатые ножницы правильных автоматов и приводные ножницы |  | Правильные станки |
| ↓ |  | ↓ |
| Гнутье стержней |  | Стыкование стержней по длине |
| Гибочные станки |  | Сварочные стыковые машины |
|  |  | ↓ |
|  |  | Резка плетей по длине |
|  |  | Приводные ножницы |

↓							    ↓

Продолжение

↓							    ↓

| Сварка сеток и каркасов |  | Изгибание сеток |
| --- | --- | --- |
| Одно- и многоточечные сварочные машины |  | Гибочные станки |
| ↓ |  | ↓ |
| Изгибание стержней |  | Сварка плоских и пространственных каркасов |
| Гибочные станки |  | Точечная и дуговая электросварка |

↓							    ↓

| Сборка сложных пространственных каркасов |
| --- |
| Точечная и дуговая электросварка |
| ↓ | ↓ |
| Нанесение антикоррозийной обмазки |
| Кисти, краскопульт, специальные станки (только в производстве изделий из ячеистых бетонов) |
| ↓ | ↓ |
| Контроль качества, маркировка и паспортизация |
| Оборудование для испытаний, измерительный инструмент |
| ↓ | ↓ |
| Складирование и хранение готовой продукции |
| Закрытые склады и навесы, оборудованные кранами, тельферами и электрокарами |

Выгрузку арматуры, прибывающей в мотках (бунтах) и поставляемой пачками стержней, производят с помощью кранов, кран-балок, тельферов и погрузчиков, оборудованных специальными захватными приспособлениями (стропами с крюками, магнитными подъемниками и т. д.). Разгруженную сталь сортируют по видам, маркам и размерам.

Чтобы избежать коррозии стали вследствие влияния внешних воздействий (атмосферных осадков, агрессивных газов и т. п.), хранение ее осуществляют в закрытых помещениях или под навесами.

Хранение арматуры, прибывающей в мотках,   производят   в штабелях высотой не более 1 м, а прутковой арматуры — на инвентарных стоечных стеллажах высотой до 2 м или в металлических скобах, удобных для кранового обслуживания.

Транспортирование арматурной стали со склада в цех производят специальными узкоколейными рельсовыми тележками или электрокарами со специальными прицепами.

Упрочнение стали

В целях более эффективного использования несущей способности арматуры и получения в результате этого значительной экономии стали в некоторых случаях на предприятиях ее подвергают дополнительной термической или механической обработке.

В основе всех механических способов упрочнения (волочения, сплющивания, скручивания и вытяжки) лежит процесс механического изменения структуры стали, называемый наклепом или нагортовкой, при котором происходит уменьшение пластичности и вязкости стали и повышении предела ее текучести и прочности.

Процесс волочения состоит в протягивании проволоки или прутка через конусообразное отверстие фильера, изготавливаемого из твердых сплавов, выходная часть которого имеет меньший диаметр, чем входная.

В результате происходящего при этом одновременного растяжения и обжатия металл теряет значительную часть пластических свойств и делается более жестким. Предел текучести стали повышается в 1,5 раза.

С целью уменьшения усилия, требующегося для протягивания стали через фильер, относительное обжатие площади сечения за один проход принимается в пределах 10—20%.

Относительное обжатие стали в процессе волочения рассчитывают по формуле

где d0 — диаметр стали до волочения, мм; d1 — то же, после обработки, мм.

Число протяжек устанавливается в зависимости от первоначального и конечного диаметра обрабатываемого материала и степени обжатия. При этом первоначальное обжатие рекомендуется делать несколько большим, чем последующие.

Режим волочения и размеры фильеров выбираются таким образом, чтобы напряжения, возникающие при протягивании, не превышали предела текучести обрабатываемой стали.

Чтобы уменьшить трение и износ волочильных инструментов, а также снизить величину усилия, необходимого для протяжки, поверхность стали перед обработкой очищают от ржавчины и окалины путем травления 3—10-процентной серной или соляной кислотами с последующей промывкой в воде и нейтрализацией в известковом растворе.

Для заострения концов проволоки перед заправкой ее в фильер в состав волочильных установок включают заточные станки. Волочение арматурной стали на предприятиях сборного железобетона осуществляют на одно-, двухбарабанных волочильных станах с вертикальными и горизонтальными осями типа 1/650 и др.

При диаметре обрабатываемой проволоки более 6 мм рекомендуется использовать станы с диаметром барабана 600— 700 мм, при диаметре 3—6 мм — 500—600 мм, а при диаметре 1,8—3 мм — 400—500 мм.

Сплющивание арматурной стали осуществляется путем проката ее между профилированными валками, которые производят деформирование сечения в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Толщина сплющенных участков может достигать 0,75 первоначального диаметра стали.

Сплющивание выгодно отличается от волочения тем, что наряду с повышением предела текучести (не менее чем на 30%) арматурной стали придается периодический профиль и осуществляется ее выпрямление.

В процессе проката происходит также частичная очистка стали от ржавчины и окалины.

Для сплющивания применяют прокатные станы конструкции А. И. Авакова: малая модель стана МА-50 и С-287 — для обработки стали диаметром 6—14 мм, а большая БА-49 — для стержней диаметром 12—32 мм. Малые станы оборудованы автоматическим устройством для резки стали на прутья заданной длины; стан БА-49 резательного устройства не имеет. Так как на станах БА-49 в большинстве случаев производится обработка стали, поступающей в прутках, то для облегчения подачи и приема стержней после проката станы БА-49 снабжают двумя роликовыми столами или приводными рольгангами.

Подача стали, свернутой в мотки, на малых станах осуществляется с помощью «вертушек», а обработанные и нарезанные по длине стержни собирают в приемных лотках.

Недостатком существующих станов для холодного сплющивания является то, что они предназначены для обработки стали марок не выше Ст. 3, тогда как значительная часть арматуры изготавливается из стали более высоких марок.

По мере увеличения выпуска металлургическими заводами горячекатаной арматурной стали периодического профиля необходимость в упрочнении путем холодного сплющивания на заводах сборного железобетона отпадет.

Вытяжка заключается в растяжении арматурной стали, при которой в последней возникают напряжения, превосходящие предел текучести.

В результате такой обработки сталь удлиняется на 4—8% с соответствующим уменьшением площади поперечного сечения, повышением предела текучести и снижением пластичности.

Процесс упрочнения стали контролируется величиной удлинения стержня. При вытяжке горячекатаной арматурной стали периодического профиля марки Ст. 5 на 5,5% предел текучести повышается с 3000 кГ/см2 (300 Мн/м2) до 5000 кГ/см2 (500 Мн/м2), а при удлинении стали марки 25Г2С на 3,5% этот показатель возрастает с 4000 кГ/см2 (400 Мн/м2) почти до 5500 кГ/см2 (550 Мн/м2). Для вытяжки создан ряд упрощенных установок, а также автоматизированный стан БА-55 конструкции А. И. Авакова и Г. А. Анопова и установки Гипростройиндустрии.

Упрощенные установки для вытяжки представляют собой сварную раму, на одном конце которой установлены неподвижные захваты, а на другом — винтовые или гидравлические домкраты с подвижными захватами. Подлежащие вытяжке стержни закрепляют в захватах, после чего включают электродвигатель винтового домкрата или насоса гидродомкрата и производят вытягивание. По окончании вытяжки на определенную длину, контролируемую указателем и шкалой, подвижные захваты возвращаются домкратами в исходное положение. Мощность таких установок позволяет производить одновременную вытяжку 1 — 3 стержней диаметром 10—25 мм и длиной до 7,5—12 м.

Установки с гидродомкратом хотя и сложнее приспособлений с винтовыми домкратами, однако выгодно от них отличаются тем, что позволяют автоматически контролировать натяжение не только по удлинению стержня, но и по усилию, развиваемому домкратом.

В этом случае для заданной партии прутков одного диаметра путем регулировки редукционного клапана насоса устанавливается определенное усилие натяжения и удлинение.

Недостатком всех упрощенных установок для вытяжки арматурной стали является неполная механизация процесса и малая длина упрочняемых стержней.

Стан БА-55 (рис. 4) позволяет вытягивать стержни из стали марки Ст. 5 диаметром до 28 мм, а марки 25Г2С — до 25 мм, длиной до 7,5 м, а при необходимости и более. Весь процесс вытяжки на стане полностью механизирован.

Рис. 4. Кинематическая схема стана БА-55:

1, 2— захваты; 3— неподвижная стойка; 4 —подвижная каретка;

5 — телескопическая тяга; 6 — электродвигатель; 7 — ось подающего устройства;

8 — арматурный стержень; 9 — механизм управления телескопической тяги;

10 — фиксаторы телескопической тяги; 11 — фиксатор поворота диска подающих дисков; 12 — зубчатые колеса; 13 — кривошипный палец; 14 — приводной вал;

15 — муфта; 16 — редуктор; 17 — пружина; 18 — подшипники

Подача стержней к зажимам осуществляется автоматически дисковым питателем, а их вытяжка — кривошипно-шатунным механизмом, приводимым в движение электродвигателем через редуктор.

Машина конструкции института Гипростройиндустрии представляет собой силовую секционную раму. Концевые секции рамы имеют упорные анкерные плиты, в которых установлены подвижная и неподвижная тяги. Для выгрузки стержней на машине имеется механизм сброса. Для замера длины вытяжки на подвижной тяге установлен указатель и линейка. Вытяжка производится серийно изготовляемым гидродомкратом 6280С, который натягивает стержень с помощью подвижной тяги. Отпуск натяжения производится тем же гидродомкратом. В целях безопасности на случай обрыва стержня со стороны гидродомкрата установлен заградительный щит. В связи с применением инвентарных тяг обрыв стержня в сторону, противоположную гидродомкрату, невозможен. Соединение подвижной и неподвижной тяг со стержнем осуществляется с помощью зажимов.

Как уже говорилось, в производстве преднапряженных конструкций повышение прочности арматуры позволяет значительно снизить ее расход. Но, к сожалению, наша промышленность пока выпускает арматурную сталь с высокой прочностью только небольших диаметров. Ее применение по сравнению с арматурой больших диаметров, как это будет показано в дальнейшем, значительно усложняет процесс армирования изделий. Прочность изготавливаемой у нас стержневой арматурной стали не превышает 5000—9000 кГ/см2 (500—900 Мн/м2). К тому же механическими способами существенно повысить ее расчетное сопротивление очень сложно. В этом случае наиболее целесообразным является ее термическая обработка.

Как показали исследования, закалка при 900°С с последующим отпуском при 350° повышает прочность стержней из стали марки Ст. 5 в полтора раза, а из стали 25Г2С — в два раза, вследствие чего ее расход снижается не менее чем на 50%.

Научными работниками Челябинска и Москвы в содружестве с работниками Рязанского завода железобетонных изделий создана автоматическая установка для электротермического упрочнения стали (ЭТУ-1), работающая следующим образом.

Непрерывно подаваемые арматурные стержни поочередно на концах зажимаются в челюстных электродах, соединенных с обмоткой сварочного трансформатора типа ТСД-2000 и др. При пропускании тока большой силы стержень разогревается до нужной температуры. Затем он выдерживается при наибольшей температуре необходимое время и сбрасывается в охлаждающую ванну для отпуска.

Расход электроэнергии на термическую обработку 1 г стержней составляет от 250 до 350 квт∙ч, а себестоимость 5—6 руб.

После усовершенствования конструкции промышленность начала выпуск таких установок.

Ведутся работы по созданию установок, на которых одновременно с термической обработкой будет производиться высадка анкерных головок на концах стержней и осуществляться электротермическое натяжение стержневой арматуры.

Выпрямление, очистка а резка стали

Для выпрямления, очистки от ржавчины и окалины, а также резки арматурной стали применяют высокопроизводительные станки-автоматы конструкции Н. Е. Носенко, обеспечивающие обработку всех видов стали диаметром от 3 до 14 мм. Правка и очистка непрерывно подаваемой специальными роликами арматурной стали осуществляется в таких станках с помощью быстровращающихся барабанов, снабженных пятью эксцентрично укрепленными плашками.

Резка стали производится также на ходу, без остановки подачи арматуры шестеренчатыми ножницами.

Промышленность выпускает правильно-отрезные станки нескольких типов: С-758 — для обработки арматурной стали диаметром 3—8 мм, С-759 — 3—14 мм и др.

Наибольшая длина отрезаемых стержней составляет на станках С-758 и С-759 — 8 м, а наименьшая— 188 мм.

Скорость движения арматурной стали при правке на этих станках составляет 35 и 50 м/мин.

Рис. 5. Станок для очистки арматурной стали со сложным движением щеток:

1 — станина   с   траверсой;   2 — наружный   обод;   3 — внутренний   обод;

4 — катки; 5 — диски со щетками;  6 — шкив внутреннего обода;

7 — электродвигатель

Правка прутковой арматуры диаметром более 12 мм при малых объемах работ может выполняться ручным способом на верстаках, оборудованных вилочными приспособлениями.

Так как для правки и очистки стержней большого диаметра специальные машины не выпускаются, то для выпрямления можно рекомендовать использование оборудования других отраслей промышленности (роликовые и валковые машины, различные прессы и т. д.), а для очистки применять пескоструйную обработку или создавать станки собственными силами (например, по типу станка, предложенному С. С. Леви) (рис. 5). Основными узлами станка являются два обода, четыре катка, два из которых снабжены дисками со стальными щетками и электропривод. Наружный обод, установленный неподвижно на станине, служит направляющей для катков внутреннего вращающегося обода. Для улучшения сцепления соприкасающиеся поверхности катков и обода имеют насечку. Зона действия щеток ограждена щитками, нижняя часть которых служит желобом для отвода окалины и ржавчины.

В случае необходимости заготовки стержней малой длины, а также раскрое холодносплющенной и холоднотянутой арматурной стали, проходившей обработку на оборудовании, не имеющем резательного устройства, применяют ручные и механические приводные ножницы (пресса).

При небольшом объеме арматурных работ используют ручные ножницы С-77Б, рассчитанные для резки стали диаметром до 20 мм, а на предприятиях средней и большой мощности — приводные ножницы С-150А, обеспечивающие резку стержней диаметром до 40 мм.

Кроме этих станков, для резки арматурной стали можно пользоваться комбинированными прессножницами типа С-229 и станками С-370, предназначенными для раскроя листа и различного сортового проката (уголковой, полосовой, квадратной стали).

Для повышения производительности труда арматурную сталь малых диаметров следует резать по несколько прутков одновременно в соответствии с рекомендациями, приведенными в табл. 2.

Таблица 2. Рекомендуемое число одновременно разрезаемых стержней

| Диаметр стали, мм | Число отрезаемых стержней |
| --- | --- |
| 6—81 9—13 14—18 19—20 | 6 5 3 2 |

Рис. 6. Оборудование рабочего места для резки арматурной стали:

1 — упор;  2 —линейка;  3 — роликовые  столы;  4 — ножницы;

5 — пруток  арматуры

В целях облегчения подтаскивания длинных стержней с обеих сторон прессножниц устанавливают верстаки или роликовые столы (рис. 6), на одном из которых закрепляют мерную линейку и передвижной упор, служащие для раскроя арматурной стали без предварительной ее разметки.

Для резки сеток и каркасов, изготавливаемых на многоточечных машинах контактной сварки, а также раскрое рулонных и плоских товарных сеток по длине используют гильотинные ножницы, а по ширине — установки типа УРС-20. Специальные гильотинные ножницы конструкции Гипрометиза и другие обеспечивают разрезание арматуры шириной до 3000 мм.

Гнутье стала

Основным видом арматуры сборных железобетонных конструкций и деталей являются сетки и каркасы, состоящие из прямых стержней. Однако в некоторых случаях приходится прибегать к гнутью отдельных стержней и целых сеток, а также гнутью вспомогательных элементов арматуры (например, монтажных петель, ограничителей и т. д.).

Изгибание стержней может производиться с помощью ручных приспособлений и механизированных станков. Гнутье с помощью ручных приспособлений (С-79 и НЗ конструкции Н.3. Замкова и др.) допустимо лишь при очень малых объемах арматурных работ.

В арматурных цехах для гибки арматурных стержней и сеток применяют специальные станки, которые конструктивно выполнены по одной схеме и отличаются только оформлением некоторых узлов, а также мощностью и габаритами.

Рабочим органом, производящим изгибание стержней, во всех станках является вращающийся горизонтальный диск, насаженный на вертикальный вал. В комплект станков включается ряд сменных деталей и приспособлений (пальцы, вилки), предназначенных для заготовки элементов различной конфигурации.

Гибочные станки в зависимости от диаметра обрабатываемых стержней можно разделить на две группы: станки, рассчитанные на изгибание стержней диаметром от 3 до 40 мм (НЗ-4, С-146А) и более 40 мм (С-564 и С-556).

Несмотря на снижение производительности, скорость вращения рабочих дисков гибочных станков принята не более 14 об/мин, так как при больших скоростях работа затрудняется и становится опасной.

Организация рабочего места у гибочного станка осуществляется следующим образом.

С обеих сторон станка на уровне верхней плоскости рабочего диска устанавливают роликовые столы или верстаки длиной 5—6 м и шириной 0,4—0,6 м с закрепленными на них мерными линейками и передвижными упорами, служащими для правильной установки подлежащих изгибанию стержней без предварительной их разметки.

С правой стороны параллельно роликовому столу размещают козелки для складирования подготавливаемых к гнутью прутков, а с левой — козелки для готовых стержней.

Для повышения производительности труда следует предусматривать одновременную гибку нескольких стержней, используя специальные зажимы-держатели в виде скоб. При заготовке больших партий стержней, имеющих по длине несколько отгибов, целесообразно использовать спаренные гибочные установки или специальные станки.

Отличительной чертой конструкции таких установок является использование двух гибочных станков, один из которых устанавливают стационарно, а другой выполняют подвижным на салазках или роликах. На спаренных установках можно изгибать стержень одновременно в двух местах.

На заводах большой и средней мощности для гнутья массовых однотипных элементов арматуры (например, монтажных петель) целесообразно иметь автоматические и полуавтоматические станки, сконструированные рационализаторами-арматурщиками тов. Косолаповым и др.

Изготовление пространственных каркасов путем гнутья предварительно сваренных специальных плоских сеток во многих случаях позволяет полностью механизировать, а в некоторых случаях и автоматизировать весь технологический процесс.

Благодаря простоте конструкции и надежности в работе установок для гибки сеток, производство пространственных каркасов таким способом (по сравнению с двумя другими способами: сваркой из гнутых элементов на одноточечных аппаратах и из прямых стержней на специализированных сварочных установках) в большинстве случаев оказывается экономически  более выгодным.

Для производства различных видов пространственных каркасов методом гибки плоских сеток разработан и изготовлен целый ряд установок.

Принципиальные схемы работы гибочных станков СМ-516 и И-201, выпускаемых промышленностью, а также конструкции ВНИИСтройнефть приведены на рис. 49.

Гнутье сеток на станке треста ВНИИСтройнефть (рис. 7, а) осуществляется рамой П-образного сечения, перемещаемой по направляющим стойкам с помощью гидравлических цилиндров.

Эта установка позволяет производить гибку сеток шириной до 3,92 мм и длиной до 5,6м.

Закрепление на столе и изгибание сеток на стане СМ-516 (рис. 7, б) выполняется прижимной и гибочной траверсами, перемещаемыми в вертикальном направлении штоками гидравлических цилиндров. Для автоматической остановки механизмов по достижении требуемого угла загиба стан снабжен передвижным сектором, с конечным выключателем. На этом стане возможно изгибание сеток шириной до 3500 мм под углом до 105°.

Для изготовления пространственных каркасов круглого сечения со спиральной и звездчатой распределительной арматурой созданы специальные станки (например, 6873/6 — для намотки спиральных каркасов железобетонных напорных труб диаметром 560—1200 мм и длиной до 5165 мм) (рис. 8).

Навивка спиралей каркасов круглого сечения может производиться также на гибочных станках, оборудованных специальным барабаном и тормозным приспособлением.

Рис. 7. Схемы гибки сеток на различных станках:

а — на станке НИИСтройнефть;  б — на станке СМ-516А

Рис. 8. Станок для изготовления спиральных каркасов

для раструбных железобетонных труб:

1 — привод ротора и суппорта; 2 — шпиндель: 3— поддерживающие ролики;

4 — направляющие   рейки;    5 — ротор;     6 — мотор-генераторная  группа;

7 — привод задней   бабки;  8 — рама;  9 — штурвал;   10 — механизм   подачи   проволоки;  11 — бунтодержатель;   12 — направляющие;  13 — суппорт;  14 — привод обратного хода суппорта;  15 — пульт  управления;   16 — задняя  бабка

1.3. Контроль качества и правила приемки арматуры

Качество изготовленной арматуры должно соответствовать предъявляемым к ней требованиям согласно чертежам, стандартам и техническим условиям.

От точного соблюдения размеров арматуры во многом зависит величина фактического защитного слоя бетона в изделии, а также правильное размещение арматуры на опорах и в зонах, наибольших растягивающих и скалывающих напряжений. Особенно важна точность в установке закладных деталей, так как в противном случае не будет обеспечено надежное соединение изделий между собой.

Контрольной проверке подвергается определенное количество изделий из партии. Партией считают до 100 однотипных сеток или каркасов с крестообразным соединением стержней точечной сваркой или количество изделий, включающих до 100 однотипных соединений стыковой или дуговой сваркой.

Контроль качества арматуры включает:

- проверку диаметров и качества используемых сталей;

- измерение габаритных и других размеров сеток и каркасов;

- оценку качества сварных соединений.

Качество применяемых сталей проверяют по сертификатам (паспортам) заводов изготовителей, а при отсутствии - испытаниями на растяжение. Для этого поступающая сталь разбивается на партии каждая весом не более 5 т, от которых отбирается по 3 образца. Определение прочности, предела текучести и относительного удлинения производят в соответствии с требованиями стандарта «Методы испытания металлов на растяжение».

Так как обычно заводы железобетонных изделий не имеют необходимого оборудования для испытания стали, то контрольную проверку поручают специализированным лабораториям, расположенным в данном городе или районе.

Габаритные размеры сварных сеток и каркасов, а также расстояние между стержнями должны соответствовать рабочим чертежам.

Отклонения от общих размеров допускаются не более ±10 мм, а при размерах менее 600 мм — не более ±5 мм.

В плоских каркасах и сетках, а также плоских элементах пространственных каркасов все стержни должны быть прямолинейными. Отклонения от прямолинейности стержней диаметром до 12 мм не должны быть более 10 мм и стержней больших диаметров— не свыше 15 мм.

В отдельных случаях эти требования могут быть и более жесткими.

Вид, размеры и количество стержней в сетках и каркасах, а также их взаимное расположение и величину искривлений устанавливают внешним осмотром, используя мерительный инструмент (штангенциркули, стальные метры, рулетки и т. д.).

Для внешнего осмотра и обмера от каждой партии отбирают 5% изделий, но не менее 5 шт.

Контроль качества контактной точечной сварки. Сетки и каркасы, изготовленные контактной точечной сваркой, должны быть соединены во всех предусмотренных проектом узлах пересечений стержней. Если в проекте отсутствуют указания о том, какие узлы подлежат соединению, то должны быть сварены все узлы.

Не допускается снижение прочности стержней, подвергнутых механическому упрочнению, за счет их отжига в процессе сварки. Качество точечной сварки определяется по результатам испытания соединений пересекающихся стержней на срез непосредственно в изделиях с помощью переносных приборов (ПА-7, конструкция ВНИОМС инж. С. Т. Леви и др.) или испытанием образцов, изготавливаемых при тех же режимах и из тех же материалов, на разрывной машине с помощью специальных приспособлений.

От каждой партии изделий испытываются по 3 контрольных узла (или три образца). При наличии в арматуре нескольких сочетаний диаметров стержней испытанию подвергают 3 узла (или образца) на каждое сочетание. В каждой партии сеток, сваренных на многоэлектродной машине, испытывают все узлы одного поперечного ряда. Для сеток, в которых соединения всех стержней имеют только монтажное значение, допускается испытание разрушением узлов молотком с последующим внешним обследованием сварной точки. При таком испытании излом сварного узла должен быть блестящим, без пор, раковин и потемнения по периметру. Сварная «точка» должна быть окружена гратом (расплавленным металлом, выдавленным наружу   при сварке).

Наличие темного венца по периметру сварной точки характеризует непровар, а поры и раковины являются следствием ржавчины или загрязнения стержней в месте сварки.

Общий вид и размеры контрольных образцов для испытания на срез, а также схема и приспособления для испытаний на разрывной машине показаны на рис. 9 (I, II). Для сеток и каркасов, изготовленных из стали, подвергнутой механическому упрочнению, проверку величины снижения наклепа проводят дополнительным испытанием специально изготавливаемых образцов на растяжение (рис. 9, III).

Качество стыков стержней, выполняемых контактной стыковой электросваркой, оценивают по результатам наружного осмотра, замера совпадения осей стержней и испытания образцов на растяжение.

Рис. 9. Испытание сварных соединений:

I — образцы крестообразных сварных соединений для испытания на срез- а — с одно-срезным соединением (из двух стержней); б - с двухсрезным соединением (для трех стержней); II— схема испытания крестообразных сварных соединений стержней на срез;

а - одностороннее соединение, б - двухсрезное соединение; I - обойма разрывной машины; 2 - поперечный стержень испытуемого образца; 3 - продольный стержень испытуемого образца; 4-клинья захвата со специальными вкладышами;

5 — подкладки с насечкой; III - образец крестообразного сварного соединения из стали, подвергнутой механическому упрочнению (волочению, сплющиванию, силовой калибровке)  для испытания на растяжение

Проверку совпадения осей стержней выполняют с помощью линейки, имеющей выемку для обхода стыков. Измерению подвергаются 5% стыков, но не менее 5 шт. от партии. Для испытания на растяжение изготавливают на тех же режимах и из того же материала  образцы   (3 шт. на каждую партию стержней) длиной не менее 20 диаметров и не менее 300 мм со стыком, расположенным посредине образца. При отсутствии разрывных машин достаточной мощности испытание стержней диаметром свыше 32 мм на растяжение разрешается заменять испытанием на загиб в холодном состоянии.

Стыки стержней, выполненные контактной стыковой электросваркой, при испытании на растяжение не должны разрушаться при напряжениях, равных наименьшему пределу прочности при растяжении данной стали, а при испытании на загиб в холодном состоянии на 90° вокруг оправки не должны разрушаться по месту сварки. При этом появление трещин в стыке также не допускается.

Проверка качества сварных соединений арматуры, выполненных дуговой электросваркой, заключается в осмотре и измерении швов и испытанием образцов стыков или узлов на разрыв.

Размеры швов (длина, ширина и рабочая высота) не должны отличаться от проектных на величину большую, чем это предусмотрено техническими условиями. При внешнем осмотре с помощью лупы, и простукивания в основном металле и шве выявляются трещины, раковины и другие дефекты.

В том случае, если возможно последующее восстановление целостности конструкции, контрольные образцы для испытания на разрыв вырезают из готовых изделий. В противном случае одновременно с каждой партией свариваемой арматуры при тех же условиях изготавливают контрольные образцы.

Прочность соединений, выполненных дуговой электросваркой, на растяжение не должна быть меньше предела прочности стали свариваемых стержней. Не допускается пористость сварных швов и наличие в них трещин.

Для оценки качества соединений следует настойчиво внедрять новые методы (рентгеноскопический, ультразвуковой и др.), позволяющие проводить испытания без разрушения изделий и образцов.

Если при контрольных осмотрах, измерениях и испытаниях изделий или образцов будет установлено несоответствие хотя бы одного из них требованиям технических условий, производят вторичную проверку удвоенного количества контрольных изделий или образцов. Если и при этом будут обнаружены отступления от норм, то всю партию изделий бракуют.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА АРМАТУРЫ

Производительность арматурных цехов во многом зависит от организации процесса заготовки арматуры.

В производстве сварных сеток и каркасов на заводах железобетонных изделий в основном применяют агрегатно-поточную схему, при которой все операции выполняют с помощью оборудования, установленного в технологической последовательности на рабочих местах-постах, а арматура с помощью транспортных средств перемещается от одного поста к другому, проходя необходимую обработку.

В арматурных цехах (мастерских) обычно параллельно располагают две технологические линии: одна — для изготовления арматуры из стали диаметром до 14 мм, прибывающей в мотках (бунтах), и другая — для заготовки арматуры из стали диаметром более 14 мм, поставляемой в прутках. Для размещения промежуточных запасов заготовок в удобных местах по ходу поточных линий предусматривают козелки, стеллажи или площадки.

В зависимости от вида внешнего транспорта, размещения путей и компоновки генерального плана предприятия склад арматурной стали располагают либо в отдельно стоящем помещении, либо под навесом, примыкающим к одному из торцов арматурного цеха.

Склад готовых сеток и каркасов проектируют или в помещении арматурного цеха, или под навесом в торце здания.

Межоперационный транспорт арматурных стержней, сеток и каркасов выполняют с помощью рельсовых тележек с увеличенной рамой, рольгангов, тельферов, кран-балок и аккумуляторных тележек-электрокар со специальными прицепами.

2.1. Типовые схемы арматурных цехов

Технико-экономические показатели типовых арматурных цехов (мастерских) приведены в табл. 3.

Таблица 3. Технико-экономические показатели типовых

арматурных цехов (мастерских)

| Наименование показателей | Единица измере-ния | Типовые проекты арматурных цехов |
| --- | --- | --- |
|  |  | в унифицированном пролете | Пром- строй- проект б. Минмета-лургхим-строя |
|  |  | 04-09-16 (для изделий про-мышленного строительства) | 04-09-15 (для изделий круп-нопанельного домостроения) |  |
| Годовая мощность при двухсменной работе | т | 35280 | 4300 | 3000 |
| Число производственных рабочих | чел. | 108 | 69 | 20 |
| Установленная мощность | квт ква | 242,8 3732 | 207,2 3246 | 75,4 333 |
| Съем продукции с 1 м2 производственной площади | т | 7,1 | 1,7 | 5,1 |
| Расход воздуха давлением 5 ати | км3/мин | 24 | 21,0 | 11,0 |
| Выпуск продукции на 1 рабочего | т | 62 | 163 | 20,4 |

Компоновка оборудования арматурной мастерской Промстройпроекта б. Минметаллургхимстроя производительностью 3000 т в год предназначена для централизованного изготовления преимущественно сварной арматуры для заводов и полигонов сборного железобетона, а также для заготовки отдельных стержней, сеток и каркасов для монолитных конструкций, возводимых строительно-монтажными организациями (рис. 10). По этому проекту построено и эксплуатируется большое количество арматурных цехов заводов сборного железобетона.

Доставка арматурной стали предусмотрена железнодорожным, отправка готовой продукции — железнодорожным и автомобильным транспортом. Склад арматурной стали пролетом 12 м и длиной 36 м расположен под навесом. Выгрузка и складирование прибывающей стали производится кран-балкой с тельфером грузоподъемностью 2 Т.

Технологические линии заготовки арматуры диаметром до 14 и свыше 14 мм размещены параллельно в однопролетном здании с размерами в плане 12 х 48 м.

Рис. 10. Технологическая схема арматурной мастерской Промстройпроекта:

1 — сборочный  кондуктор;  2 — силовой  шкаф;  3 — регулятор  времени;

4 — трансформатор; 5 — подвеска машины; 6 — монорельс; 7 — кран-балка  грузоподъемностью 2;  8 — стол;  9 — Мишина  для  точечной  сварки   МТП-75;

10 — роликовые   столы;   11 — станок   для   гибки   НЗ-4;   12 — правильно  отрезной   автомат  АН-8-2;   13 — правильно  отрезной   автомат АН-14; 14— вертушки;

15 — мотки арматурной проволоки;  16 — козелки;  17 — станок для чистки прутковой арматуры;  18 — машина для стыковой   электросварки   АСИФ-75-V;

19 — станок    для    правки    прутковой   арматуры;  20 — приводной  станок С-150А для  резки стали; 21 — станок для гибки С-146А; 22 — кондуктор для дуговой сварки;

23 —   сварочный трансформатор

Для заготовки арматуры, прибывающей в мотках (бунтах), в цехе установлены правильно-отрезные автоматы АН-8-2 и АН-14 с вертушками для мотков; гибочный станок НЗ-4, оборудованный роликовыми столами; две одноточечные машины МТП-75 с верстками, размещенными в шахматном порядке — для сварки сеток и каркасов шириной до 12 000 мм и подвесная точечная машина МТПГ-75, закрепленная на передвижном консольном кране,— для соединения стержней арматуры шириной более 1200 мм. Правка и резка рулонных товарных сеток, получаемых с металлургических и метизных заводов, осуществляется на установке, включающей размоточный станок, гильотинные ножницы и роликовые столы, которые установлены на складе арматурной стали.

Технологическая линия заготовки арматуры, поступающей стержнями, включает станки для чистки и правки прутковой арматуры, машину для стыковой сварки стержней, приводные пресс-ножницы С-150А, гибочный станок С-126А, а также сварочный трансформатор и сборочно-сварочный кондуктор для электродуговой сварки тяжелых и сложных каркасов. Все оборудование линии оснащено роликовыми столами и козелками. Кроме роликовых столов, для межоперационного транспорта арматуры в цехе предусмотрена кран-балка с тельфером грузоподъемностью 2 Т. Подача арматурной стали со склада и вывозка готовой продукции из цеха производятся специальной рельсовой тележкой. Административно-бытовые помещения размещены в одноэтажной пристройке, примыкающей к одному из торцов здания цеха. К недостаткам технологии цеха следует отнести отсутствие установок и приспособлений для упрочнения стали и высадки анкерных головок.

Рис. 11. Арматурный цех завода железобетонных изделий

для промышленного строительства:

а — технологическая схема; б — план и разрез цеха; 1 — кран мостовой;

2 — тележка для вывоза готовой продукции; 3 — станок для резки арматурной стали С-370; 4 — машина для стыковой сварки МСР-100; 5 — машина для электрической контактной сварки ATM 14X75—7; 6 — многоэлектродная сварочная машина МТМС 3X100; 7—машина для точечной сварки МТП-75—13; 8 — машина для точечной сварки МТПП-150; 9 — машина точечная подвесная МТПП-75; 10 — передвижной сварочный трансформатор СТН-500; 11 — вертикальная установка для сварки каркасов;

12 — горизонтальная установка для сварки каркасов; 13 — устройство для резки сеток УРС-20; 14 — рама для подвески машины МТПП-75; 15 — машина  для

гибки  сеток  СМ-516-А

Рис. 12. Арматурный цех завода крупнопанельного домостроения:

а — технологическая схема; б — план и разрез цеха: 1— кран мостовой;

2— тележка для готовой продукции; 3 — станок для правки и резки арматурной стали СМ-758; 4 — станок для правки и резки арматурной стали СМ-759; 5 — станок для резки арматурной стали С-370; € — станок для гнутья С-146А; 7 — машина для стыковой сварки МСР-75; 8 — станок для высадки анкеров на стержнях 6596С/1 М; 9 — установка для электротермического упрочнения стали; 10 — станок для гибки арматурных сеток;

11 — машина для точечной сварки с пневматическим приводом;

12 — многоэлектродная сварочная машина МТМК 3X100; 13 — машина многоэлектродная для контактной точечной сварки арматурных сеток;

14— машина точечная подвесная; 15 — вертикальная установка для сварки арматурных каркасов; 16 — электроточило; 17 — рама для подвески машины

МТПП-75; 18 — горизонтальная установка для сварки каркасов;

19 — устройство для  резки  сеток

Размещение оборудования в типовом арматурном цехе (04—09—16) завода по производству изделий для промышленного строительства приведено на рис. 11. Цех размещен в унифицированном пролете УТП-1. В составе цеха имеются склад металла и три отделения: заготовительное, сварочное и сборочное.

Прибывающая на завод арматурная сталь выгружается и размещается мостовым краном на складе, примыкающем к торцу цеха. Этим же краном по мере надобности сталь подается в заготовительное отделение, расположенное в одном из пролетов склада.

В заготовительном отделении для подготовки стержней установлены правильно-отрезные автоматы СМ-758 и СМ-759, стыковые сварочные машины АСП-10, точило для зачистки концов стержней И-138А, приводные ножницы С-370, гибочные станки С-146А и станки для механического упрочнения стержней длиной 6 и 12 м — 6597С и 6701С/2А.

В сварочном отделении для изготовления узких сеток и каркасов шириной до 1000 мм имеются одноточечные машины МТП-75 и МТП-150 и многоэлектродные машины 
МТМК-3 х 110. Для сварки арматурных сеток шириной 1000—3800 мм предусмотрены автоматические многоэлектродные машины АТМС 14х75-7 в комплекте с ножницами для продольной резки сеток типа УРС-20, а для гибки сеток — машина СМ-516А. Для приварки закладных деталей к каркасам предназначены сварочные трансформаторы СТН-500. Место дуговой сварки ограждено щитами. Кроме того, в сварочном отделении размещены стыковая сварочная машина МСР-100 и станки для резки плетей С-370.

Укрупнительная сборка объемных каркасов для изделий размером 3X3 м производится на горизонтальной установке 7207/1 карусельного типа — в специальных шаблонах с помощью сварочных клещей МТПП-75, а сборка каркасов размером 3X6 м — на двусторонней вертикальной установке 7207/2. Сварка арматурных каркасов для линейных конструкций (колонн, балок и др.) осуществляется на козлах подвесными сварочными клещами МТПП-75. Перемещение арматурной стали, заготовок и готовых сеток в пределах арматурного цеха запроектировано мостовым краном в специальных контейнерах.

Готовые объемные каркасы из арматурного цеха в формовочный транспортируются в контейнере электрокаром ЭК-2 с прицепом 7207/2.

Процесс заготовки арматуры и размещение оборудования в типовом арматурном цехе 04-09-15 домостроительного комбината показаны на рис. 12. Для заготовки арматуры в этом цехе использовано в основном такое же оборудование, как и в цехе завода по производству изделий для промышленного строительства, но его количество и компоновка иные.

Заготовительное отделение размещено не на складе стали, а в цехе. Взамен механического упрочнения стали предусмотрено упрочнение на установках ЭТУ-1, а для высадки анкеров установлен станок типа 6596С/1М.

2.2. Правила техники безопасности при производстве арматурных работ

При производстве работ в арматурном цехе и на стройплощадке необходимо выполнять положения и требования техники безопасности в строительстве, изложенные в СНиП Ш-4-80.

_ Заготовку и обработку арматуры следует выполнять в специально предназначенных для этого и оборудованных местах.

При заготовке арматуры необходимо соблюдать следующие правила:

- ограждать места для разматывания бухт и выправления арматуры;

- при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м устанавливать приспособления, предупреждающие их разлет;

- ограждать рабочее место при обработке стержней, выступающих за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме того, разделять верстак посередине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м;

- складировать заготовленную арматуру в специально отведенные для этого места;

- закрывать щитами торцовые части стержней арматуры в местах общих проходов шириной менее 1 м.

При натяжении арматуры необходимо устанавливать в местах прохода работающих защитные ограждения высотой не менее 1,8 м; оборудовать устройство для натяжения арматуры сигнализацией, приводимой в действие при включении привода натяжного устройства; не допускать пребывания людей на расстоянии ближе 1 м от арматурных стержней, нагреваемых электротоком.

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа.

Особо строго необходимо соблюдать меры безопасности при электромонтажных работах и эксплуатации электросварочного оборудования и аппаратуры, контролировать заземляющие устройства, средства индивидуальной защиты, изоляцию токоведущих частей и измерительной аппаратуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Волчанский Р.А. - Изготовление сборных железобетонных конструкций и деталей. – Издательство «Высшая школа», Москва, 1966

- Леви С.С., Фоломеев А.А. - Арматурные работы – Издательство «Высшая школа», Москва, 1968

- Хитров В.Г. - Технология железобетонных изделий – Издательство «Высшая школа», Москва. 1967

- Кузьмин К.Г., Горчаков Г.И. – Справочник молодого арматурщика-бетонщика - Издательство «Высшая школа», Москва, 1975

- Шишкин Р.Г. – Сборные железобетонные конструкции одноэтажных промышленных зданий – Издательство литературы по строительству, Москва, 1971